Приложение №   к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов предприятия

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика применяется для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от участков и цехов нанесения лакокрасочных, химических и электрохимических покрытий; участков механической обработка материалов, сварки и резки металлов, обработки неметаллических материалов и т.д.

Глава 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от цеха сварки и резки

2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации

1) На единицу массы расходуемых материалов

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

, т/год (1)

где: Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

- удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг;

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

, г/с (2)

где:

Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

2) На единицу времени работы оборудования

Валовое количество загрязняющих веществ определяют по формуле:

, т/год (3)

где: Кх - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на 1 кВт мощности единицы оборудования, г/с (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методики);

N - мощность оборудования, кВт;

Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в процессах сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:

, г/с (4)

3) На единицу площади стыка

Валовое количество загрязняющих веществ определяют по формуле:

, т/год (5)

где: Кх - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу площади сварки (стыка), г/см2  (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методики);

S - площадь обрабатываемых стыков, см2/год;

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ определяют по формуле

, г/с (6)

где

Кх - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу площади сварки (стыка), г/см2;

Sчас - максимальная площадь обрабатываемых стыков, см2/час;

При расчетах выбросов необходимо учитывать эффективность работы местного отсоса или укрытия технологического агрегата.

3. Расчет выбросов при резке металлов

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов, определяют на длину реза (г/м) или на единицу времени работы оборудования (г/ч). Удельные показатели выбросов веществ при резке металлов приведены в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методики.

1) На единицу времени работы оборудования

а) валовый:

, т/год (7)

где: Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла , г/час (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методики);

Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;

- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

б) максимальный разовый:

, г/сек (8)

2) На длину реза

а) валовый:

, т/год (9)

где: - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х», на длину реза, при толщине разрезаемого металла , г/м (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методики);

L - длина реза, м/год.

б) максимальный разовый:

, г/с (10)

где: Lчас - длина реза, м/час.

3) Удельные выбросы  некоторых  компонентов при резке ряда  металлов

( в граммах на погонный метр реза) можно приближенно вычислить по следующим эмпирическим формулам:

- алюминия оксидов при плазменной резке сплавов алюминия:

,

- титана оксидов при газовой резке титановых сплавов:

,

- железа оксидов при газовой резке легированной стали:

,

- марганца оксидов при газовой резке легированной стали:

,

- хрома оксидов при резке высоколегированной стали:

,

где:  - толщина разрезаемого металла (мм);

Mn, Cr - процентное содержание марганца и хрома в стали (%).

Глава 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от лакокрасочного участка

4. Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

т/год     (11)

где: mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), в таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики;

fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), в таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики;

 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

г/с    (12)

где: mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

5. Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:

т/год  (13)

где: р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), в таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики;

х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), в таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики.

б) при сушке:

т/год    (14)

где: р -  доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), в таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики.

6. Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:

г/с   (15)

где: mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность;

б) при сушке:

г/с  (16)

где: mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки (кг/час). Время сушки берется согласно технологических или справочных данных на данный вид ЛКМ.

Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

(17)

7. В таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики содержит информацию о составе ЛКМ в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и т.п., т.е. с вязкостью «исходной товарного ЛКМ, поставляемого заводом-изготовителем».

При использовании дополнительных количеств растворителей известного состава для доведения ЛКМ до рабочей вязкости величину «летучей части» (в % массовых) надо увеличить пропорционально количеству введенного растворителя. Поскольку эта добавка может варьироваться в довольно широких пределах и зависит как от свойств самого технологического оборудования для нанесения ЛКМ, так и от требуемого качества наносимого покрытия (толщина слоя, укрывистость и т.д.), в методике приведены данные, гарантированно соответствующие стандартам на ЛКМ.

8. При нанесении ЛКМ способами окраски, сопровождающимися выбросом окрасочного аэрозоля, необходимо применение коэффициента его оседания (Кос) для организованных источников при известной длине воздуховодов. Коэффициент учитывается при расчете валового и максимального разового выброса аэрозоля краски.

В случае отсутствия очистного устройства длина берется от места образования до места выброса аэрозоля краски. Коэффициент определен при средней скорости воздуха 6-10 м/с.

Глава 4. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от цехов деревообрабатки

9. Определение количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деревообрабатывающего производства.

Механическая обработка древесины связана с выбросом загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). В лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. Древесная пыль от лесопильных рам не выделяется. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки, в цехах по изготовлению оконных и дверных блоков, дверей, досок пола, паркета, плинтусов, заготовок мебели, товаров культурного быта, тары и др. выделяется древесная пыль (2936). Источниками выделения древесной пыли являются деревообрабатывающие станки (приложение 3 к настоящей Методики). При производстве этих операций образуется пыль различной крупности (приложение 3 к настоящей Методики). Содержание пыли в отходах при различных технологических процессах обработки древесины, рекомендуемые скорости течения воздушного потока для перемещения измельченной древесины даны в приложении 3 к настоящей Методики.

Валовое количество древесной пыли, образующееся от одной единицы оборудования, при обработке древесины определяется по формуле:

, т/год (18)

где: Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования, г/с (приложение 3 к настоящей Методики);

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч.

1) Для источников выбросов, не оборудованных системой местных отсосов, количество пыли, поступающей в атмосферу, определяется по формулам:

а) валовый выброс:

, т/год (19)

где: k - коэффициент гравитационного оседания;

Остальные обозначения те же.

б) максимальный разовый выброс:

Мсек=k  Q, г/с  (20)

2) Для оборудованных системой местных отсосов источников выделения, количество пыли, поступающей в атмосферу, определяется по формулам:

а) валовый выброс:

, т/год  (21)

где: Кэф - коэффициент эффективности местных отсосов, принимается равным 0.9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами);

 - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы). Определяется по результатам последних наладочных испытаний или паспортным данным. В случае отсутствия последних - по приложению 3 к настоящей Методики.

б) максимальный разовый выброс:

, г/с  (22)

3) Количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, будет зависеть от их дисперсного состава. По мере удаления от источника выделения происходит осаждение частиц за счет сил гравитации.

Поэтому для источников выделения, не оборудованных местными отсосами, при расчете количества твердых частиц, поступающих в атмосферу через систему общеобменной вентиляции или через оконные и дверные проемы в помещениях, не оборудованных системой общеобменной вентиляции, необходимо при расчете максимальных разовых и валовых выбросов этих веществ вводить поправочный коэффициент гравитационного оседания.

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц по мере удаления от источника выделения рекомендуется принимать поправочный коэффициент: для пыли абразивной, металлической и древесной k=0.2, для других видов пылей k=0.4.

Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимальных разовых выбросов.

10. Производство щепы.

В производстве щепы источниками выделения древесной пыли являются рубильные машины различных марок (в зависимости от назначения производимой щепы: МРБ-1 - для получения топливной щепы из отходов лесопиления, МРН-25 - для получения технологической щепы из отходов лесопиления и маломерных круглых пиломатериалов, МРГ-35 - для получения технологической щепы из низкокачественной древесины, отходов лесопиления и др.) и дробильные установки сортировки щепы (СЩ-02, СЩ-1М(60), СЩ-1, СЩ-120 и др.).

Источниками выбросов в атмосферу являются трубы пылеуловителей, трубопроводы в местах разгрузки щепы, открытые склады хранения щепы.

Количество пыли, выделяющейся при производстве технологической щепы, определяется по формуле:

, т/год (23)

где: Q - расчетная часовая производительность пневмотранспортера, кг/ч;

Кпщ. - содержание пыли в щепе, % (приложение 3 к настоящей Методики);

Т - продолжительность работы технологического оборудования, ч/год;

Валовое количество пыли, выбрасываемой в атмосферу, определяется в зависимости от обеспеченности пылеулавливающими установками.

Расчетная часовая производительность пневмотранспортера определяется по формуле:

, кг/час  (24)

где: Vотх. -выход измельченных отходов по годовому балансу сырья и материалов, м3 плотной древесины/год;

 -средняя объемная масса материала, кг/м3 плотной древесины (в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики);

Т - число часов работы технологического оборудования в год;

1.15 - коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки технологического оборудования.

Максимальное разовое количество пыли, выбрасываемой в атмосферу, определяется в зависимости от обеспеченности пылеулавливающими установками и вспомогательных коэффициентов, предварительно проведя перерасчет Qчас в Q по формуле: Q = Qчас/3.6, г/с

11. Производство ДСП.

В производстве древесностружечных плит при изготовлении и сортировке щепы, изготовлении стружки, при механической обработке плит (обрезка, шлифование, раскрой) выделяются отходы древесины, в том числе древесная пыль. В процессе пропитки стружки смолой, горячего прессования, охлаждения, выдержки плит выделяются вредные газовоздушные смеси из расходуемых смолосодержащих материалов.

Валовое количество свободного формальдегида и фенола, поступающих в атмосферу, следует определять по формуле:

, т/год (25)

где: Вгод - расход смолы, т/год;

 - содержание свободного формальдегида и фенола в составе смолы, % (приложение 3 к настоящей Методики);

Кф - коэффициент поступления свободного формальдегида и фенола в атмосферу, принимается равным 0.4 (иное значение необходимо обосновывать).

В атмосферу поступает 40% от валового количества свободного формальдегида и фенола, которые распределяются по участкам:

- участок размещения главного конвейера и пресса - 36.0,

- участок приготовления связующих - 3.7,

- склад готовой продукции - 0.3.

Вопрос распределения выбросов по участкам технологического процесса уточняется согласно технологической части проекта (или по согласованию с отраслевыми НИИ).

Из этого количества обычно выбрасывается в атмосферу (%):

- точечными источниками – 90,

- линейными – 10.

Максимальный разовый выброс свободного формальдегида и фенола, поступающих в воздушный бассейн, следует определять по формуле:

, г/с (26)

где: Вчас - фактический максимальный расход смолы, кг/час;

100, 1000, 3600 - переходные коэффициенты.

Валовое количество аммиака, поступающего в атмосферу при использовании смол, содержащих этот компонент, определяется по формуле:

, т/год (27)

где: Вгод - расход смолы, т/год;

q - удельное содержание аммиака, г/кг расходуемой смолы (в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики).

Максимальное разовое количество аммиака, поступающего в атмосферу при использовании смол, содержащих этот компонент, определяется по формуле:

, г/с  (28)

где: Вчас - фактический максимальный расход смолы, кг/час;

q - удельное содержание аммиака, г/кг расходуемой смолы (в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики).

12. Производство фанеры

Фанера представляет собой материал, состоящий из трех или более листов шпона, склеенных в плоский лист с взаимно-перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях (при нечетном числе листов шпона) или с взаимно параллельным направлением волокон двух средних слоев при четном числе слоев шпона. На всех этапах технологического процесса производства фанеры происходит выброс загрязняющих веществ.

При сушке шпона топочными газами состав загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, зависит от вида топлива.

1) Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве фанеры

Валовое количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, зависит от состава смолы и содержания в ней свободного формальдегида и фенола:

, т/год  (29)

где: Вгод - расход смолы, т/год;

 - содержание свободного формальдегида и фенола в составе смолы, % (в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики);

Кф - коэффициент поступления свободного формальдегида и фенола в атмосферу, принимается равным 0.5 (50% от валового количества свободных фенола и формальдегида остается в продукции).

Распределение валового количества формальдегида и фенола по источникам и участкам (%).

По источникам:

- точечным – 90,

- линейным – 10.

По участкам:

- на клеевых вальцах – 10,

- на сушилках намазанного шпона и горячих прессах – 75,

- от камер охлаждения – 15.

2) Максимальный разовый выброс свободного формальдегида и фенола, выбрасываемых в воздушный бассейн, следует определять по формуле:

, г/с  (30)

где: Вчас - фактический максимальный расход смолы, кг/час;

100, 1000, 3600 - переходные коэффициенты.

Валовый и максимальный разовый выброс аммиака при использовании смол, содержащих эти компоненты, можно определить по удельным показателям.

13. Мебельное производство

При механической обработке древесины в производстве мебели (раскрой пиломатериалов на заготовки, сверление, строгание, фрезерование, шлифование и др.) образуется значительное количество отходов (стружки, опилки, древесная пыль). Удаление отходов осуществляется системами пневмотранспорта и аспирации с очисткой воздуха в пылеулавливающем оборудовании (циклонах, фильтрах, скрубберах и др.). Кроме того, в воздушную среду попадает целый комплекс веществ, содержащихся в лакокрасочных материалах, растворителях, клеевых композициях, смолах. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются окрасочные камеры, пульверизационные кабины, лаконаливные машины, сушильные камеры, стеллажи для хранения готовой продукции и другое оборудование. Источниками выбросов газовоздушных смесей являются трубы вытяжной вентиляции и неорганизованные выбросы.

1) Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессах нанесения и облицовки натуральным и синтетическим шпоном

В процессах намазки и фанерования натурального и синтетического шпона применяются карбамидоформальдегидные смолы. Количество формальдегида, поступающего в атмосферу, следует определять по формуле:

, т/год (31)

где: Вгод - расход смолы, т/год;

 - содержание свободного формальдегида в составе смолы, % (в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики);

Кф - коэффициент поступления свободного формальдегида в атмосферу, принимается равным 0.3.

В атмосферу выделяется 30% от валового количества свободного формальдегида, которые распределяются по участкам:

а) участок размещения клеенамазывающих вальцов и горячих прессов 25%, из которых выброс формальдегида распределяется по участкам:

- на клеевых вальцах – 15,

- на прессах – 75,

- из верхней зоны (линейные источники) – 10.

б) участок выдержки фанерованных изделий - 5%.

Вопрос распределения выбросов по участкам технологического процесса уточняется согласно технологической части проекта (или по согласованию с отраслевыми НИИ).

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн, следует определять по формуле:

, г/с (32)

где: Вчас - фактический максимальный расход смолы, кг/час;

100, 1000, 3600 - переходные коэффициенты.

Состав смол, применяемых для производства мебели, представлен в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики.

2) Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе пропитки (ламинирования) бумаги

В производстве пропитки бумаги применяются синтетические смолы с содержанием свободного формальдегида не более 2%.

Количество формальдегида, стирола (при его наличии в смолах), поступающего в атмосферу, рассчитывают по формуле:

, т/год (33)

где: Вгод - расход клеящего состава (раствора), т/год;

 - содержание свободного формальдегида в составе смолы, %, определяется по приложению 3 к настоящей Методики; стирола - по паспортным или справочным данным;

Кф - коэффициент поступления свободного формальдегида, стирола в атмосферу, принимается равным 0.1.

Большая часть свободного формальдегида и стирола (90%) связывается и остается в пленке. В отличие от этих двух компонентов, участвующих в образовании пленки, другие вещества (этилацетат, ксилол и др.), полностью улетучиваются. Схема газовых потоков на линии пропитки декоративной пленки, динамика газовыделения и состава выбросов отделочного оборудования современных поточных линий приведена в работе.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн, следует определять по формуле:

, г/с (34)

где: Вчас - фактический максимальный расход смолы, кг/час;

100, 1000, 3600 - переходные коэффициенты.

Глава 5. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от участков механической обработке металлов

14. Обработка металлов без охлаждения

Наибольшим пылевыделением сопровождаются процессы абразивной обработки металлов: зачистка, полирование, шлифование и др. Образующаяся при этом пыль на 30-40% по массе представляет материал абразивного круга и на 60-70% - материал обрабатываемого изделия. Интенсивность пылевыделения при этих видах обработки связана, в первую очередь, с величиной абразивного инструмента и некоторых технологических параметров резания. При обработке войлочными и матерчатыми кругами образуется войлочная (шерстяная) или текстильная (хлопковая) пыль с примесью полирующих материалов, например, пасты ГОИ.

Удельные показатели выбросов пыли основным технологическим оборудованием при механической обработке металлов без охлаждения приведены в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики.

В таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики даны показатели удельного выделения абразивной, металлической, войлочной и др. пыли по различным видам оборудования. Таблица содержит также сведения по пылеобразованию при обработке деталей из стали, сплавов феррадо, алюминия.

В отдельную таблицу согласно приложению 4 к настоящей Методики выделены удельные показатели выделения пыли при шлифовке и полировании изделий в гальваническом производстве.

Таблица согласно приложению 4 к настоящей Методики содержит показатели удельных выбросов пыли при абразивной заточке режущего инструмента по конкретным маркам, моделям или типоразмерам станка.

Удельные выделения пыли при механической обработке чугуна, цветных металлов представлены в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики.

15. Обработка металлов с применением СОЖ

В ряде процессов механической обработки металлов и их сплавов применяют СОЖ, которые в зависимости от физико-химических свойств основной фазы подразделяются на водные, масляные и специальные.

Применение СОЖ сопровождается образованием тонкодисперсного масляного аэрозоля и продуктов его термического разложения.

Количество выделяющегося аэрозоля зависит от многих факторов: формы и размеров изделия, режимов резания, расхода и способов подачи СОЖ. Экспериментально установлена зависимость количества выбросов масляного аэрозоля от энергетических затрат на резание металла. Удельные показатели выбросов в этом случае определяются как масса загрязняющего вещества, выделяемая на единицу мощности оборудования (на 1 кВт мощности привода станка).

Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, однако, в процессах шлифования изделий количество выделяющейся совместно с аэрозолями СОЖ металлоабразивной пыли остается значительным (до 10%).

Удельные выделения аэрозолей масла и эмульсола при механической обработке металлов с охлаждением представлены в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики.

Данные о выделении некоторых загрязняющих веществ при электрофизической обработке металлов приведены в обязательном.

16. Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обработке металлов

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, без применения СОЖ, от одной единицы оборудования, определяется по формулам:

а) валовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами:

, т/год (35)

где: k - коэффициент гравитационного оседания;

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики);

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

б) максимальный разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами:

, г/с (36)

в) валовый выброс для источников выделения, обеспеченных местными отсосами:

, т/год (37)

где: n - коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, в иных случаях равным 0.9);

Q - удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики);

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

h - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы).

г) максимальный разовый выброс для источников выделения, обеспеченных местными отсосами:

, г/с (38)

д) валовый выброс СОЖ от одной единицы оборудования при обработке металлов рассчитывается по формуле:

, т/год (39)

где: Q - удельные показатели выделения масла или эмульсола на 1 кВт мощности оборудования, г/с (в таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики);

N - мощность установленного оборудования, кВт.

е) максимальный разовый выброс СОЖ от одной единицы оборудования при обработке металлов рассчитывается по формуле:

, г/с (40)

1) На ряде предприятий имеется технологическое оборудование (здесь металлообрабатывающие станки), являющееся источником выделения (образования) вредных веществ, расположенное в производственных помещениях, не оборудованных системами общеобменной вентиляции или местными отсосами. Поэтому поступление вредных веществ в атмосферу из этих помещений происходит через дверные и оконные проемы, форточки и т.п.

При этом за высоту источника принимается средняя высота проема, из которого происходит поступление загрязняющих веществ в атмосферу.

В этих случаях дверной или оконный проем можно стилизовать как точечный источник, принимая при этом следующие эффективные значения параметров:

Эффективное значение объема газовоздушной смеси (ГВС), выбрасываемого из источника (Vэ, м3/с):

Vэ=0.3´Дэ´Нэ, (41)

где: Дэ - эффективное значение диаметра источника выброса, принимается равным ширине проема, м.

Нэ - эффективное значение высоты (м) рассчитывается по формуле:

, (42)

где: Нн и Нв - нижняя и верхняя высоты проема, м

2) Количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, будет зависеть от их дисперсного состава. По мере удаления от источника выделения происходит осаждение частиц за счет сил гравитации.

Поэтому для источников выделения, не оборудованных местными отсосами, при расчете количества твердых частиц, поступающих через систему общеобменной вентиляции или через оконные и дверные проемы в помещениях, не оборудованных системой общеобменной вентиляции, необходимо к значению выбросов этих веществ вводить поправочный коэффициент.

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической k=0.2, для других видов пылей k=0.4.

Для обоснования иного значения поправочного коэффициента необходимо организовать на конкретных производствах с большими выделениями твердых компонентов проведение инструментальных замеров дисперсного состава выбросов в местах возможного поступления вредных веществ в атмосферу при проведении разных видов работ.

Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимальных разовых выбросов.

3) При механической обработке металлов выделяющаяся пыль металлическая (частицы до 200 мкм) классифицируется как взвешенные вещества (код 2902).

Другие виды пылей необходимо нормировать по веществам:

- пыль войлочная - пыль меховая (шерстяная, пуховая) (код 2920);

- пыль текстильная - пыль хлопковая (код 2917);

- пыль полировальной пасты ГОИ - хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) (код 0228).

Глава 6. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от цехов нанесения химических и электрохимических покрытий на металл гальваническим способом

17. Характеристика выбросов

Для придания металлическим изделиям защитных, защитно-декоративных и функциональных свойств, обеспечивающих надежную и долговечную работу их в различных эксплуатационных условиях, а также для восстановления деталей, выбракованных при сравнительно малых износах, большую роль играют химические и электрохимические процессы нанесения покрытий.

Электрохимические (гальванические) покрытия широко применяются при восстановлении деталей, выбракованных при сравнительно малых износах.

Электрохимическим способом получают покрытия цинком, кадмием, медью, никелем, хромом. В машино- и приборостроении используют электролитическое осаждение меди, цинка, кадмия, серебра и золота в цианистых ваннах.

Химическим способом нанесения покрытий осуществляют воронение, фосфатирование, химическое оксидирование.

Перед нанесением покрытий производят механическую и химическую подготовку поверхности деталей.

Процессы нанесения покрытий на поверхности металлических изделий связаны с протеканием электрохимических и химических реакций. В качестве электролитов и растворов для нанесения покрытий применяются концентрированные и разбавленные растворы кислот: серной, соляной, азотной, ортофосфорной, хромовой, их солей и др.

Разнообразие гальванических и химических процессов, применяемых при этом химических веществ, температурных режимов обуславливает разнообразие качественного и количественного состава образующихся загрязняющих веществ, их агрегатных состояний.

Технологические процессы нанесения электрохимическим способом включают в себя ряд последовательных операций: электрохимическое или химическое обезжиривание, травление, рыхление, шлифование и полирование, декапирование, нанесения покрытий.

Все эти операции сопровождаются выбросом в воздух помещения и в атмосферу различных загрязняющих веществ. Особой токсичностью отличаются растворы цианистых солей, хромовой и азотной кислот и др.

Основные образующиеся загрязняющие вещества: аэрозоли щелочей, кислот, солей металлов, а также пары аммиака, оксидов азота, хлористого и фтористого водорода, цианистый водород.

Загрязняющие вещества, выбрасываемые при подготовке поверхности и нанесении гальванопокрытий, приведены в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики таблице 1.

Также, в таблицах согласно приложению 5 к настоящей Методики представлены максимальное количество выделяющегося с поверхности электролита загрязняющего вещества, агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах гальванических цехов.

Для расчета количества загрязняющих веществ, выбрасываемых при гальванической обработке, принят удельный показатель Узв, отнесенный к площади поверхности гальванической ванны.

Величины удельных выбросов загрязняющих веществ с поверхности ванны (удельные показатели) для:

а) приборостроительных предприятий всех отраслей промышленности (в том числе и радиоэлектронной) при:

- подготовке деталей перед нанесением металлопокрытий химическим и гальваническим способом (в том числе и при удалении жировых загрязнений с поверхности деталей органическими растворителями);

- нанесении металлопокрытий;

- изготовлении штампов с применением гальванопластики и пластмасс;

- металлизации пластмасс (кроме производства печатных плат);

б) предприятий общего машиностроения, авторемонтных предприятий, относящихся к машиностроительной отрасли, ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса при:

- обезжиривании изделий (в том числе органическими растворителями);

- химическом травлении изделий;

- снятии старых покрытий;

- полировании;

- нанесении покрытий на изделия

18. Общие требования к расчету выбросов

1) Расчет количества газообразных загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при электрохимической и химической обработке металлов с зеркала раствора данной ванны, осуществляется (в общем случае) по формуле:

GЗВ=10-3×УЗВ×Fв×К1×К2×К3×К4×К5, г/с (43)

где: УЗВ - величина удельного выброса (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны;

FВ -  площадь зеркала ванны, м2;

К1 -  коэффициент укрытия ванны. При наличии в составе раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) К1=0.5; при отсутствии ПАВ К1=1;

К2 - К5 - коэффициенты (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики).

При всех процессах электрохимии необходимо учитывать коэффициент загрузки ванны К2, который рассчитывается по формуле:

К2=fдет./Fдет.. (44)

где: fдет. -  фактическая площадь поверхности деталей, м2, обрабатываемых за один час;

Fдет. -  суммарная площадь поверхности обрабатываемых деталей за один час (производительность ванны по паспорту), м2;

При всех процессах электрохимии, химической обработки и обезжиривания изделий в ваннах необходимо учитывать К3 - коэффициент заполнения объема ванны раствором: при заполнении ванны на 70% К3=1; при заполнении ванны на 100% (до краев) К3=1.43, и в общем случае К3 определяется из пропорции: К3/100=Х/70, где Х - фактический объем заполнения ванны;

В случае нанесения покрытий на мелкие детали насыпью в колокольных и барабанных ваннах следует учитывать коэффициент К4, равный: 1.5 - при покрытии в погруженных (перекидных) колоколах и барабанах; 1.8 - при покрытии в колоколах, требующих заливки электролита после каждой партии деталей;

При хромировании в автоматических и полуавтоматических линиях нужно умножать на коэффициент К5=0.8.

2) Количество паров органических растворителей, выбрасываемых при обезжиривании изделий, определяется по формуле:

GЗВ=10-3×УЗВ×Fв×К3×К6×К7, г/с (45)

где: УЗВ - величина удельного выброса ЗВ с единицы поверхности ванны в процессе обезжиривания при скорости воздушного потока в помещении 0 м/с и температуре 20°С;

FВ -  площадь зеркала ванны, м2;

К3 -  коэффициент заполнения объема ванны (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики);

К6 -  коэффициент, зависящий от площади испарения (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики);

К7 -  коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики)

3) Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых из воздуховода (без очистки) в виде аэрозолей, определяется по формуле:

GЗВ=10-3×УЗВ×Fв×К1×К2×К3×К4×К5×К8, г/с  (46)

где: К8 - коэффициент, учитывающий снижение относительного содержания аэрозолей в удаляемом воздухе по пути его движения. Он определяется отношением количества аэрозолей в расчетном сечении воздуховода к количеству аэрозоля, выделяющегося с зеркала раствора данной ванны.

19. Расчет выбросов загрязняющих веществ от гальванических цехов (участков) при производстве металлопокрытий

1) Расчет максимального (г/с) выброса  k-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн, выделяющих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется по формуле (47) или (48):

, г/с (47)

, г/с (48)

где: -максимальная величина удельного выброса (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с×м2),

УЗВ - величина удельного выброса (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с×м2). УЗВ=УаЗВ.

FВi -  площадь зеркала i-ой ванны, м2.

(К1i, К2i,… К7i)max - максимальные значения коэффициентов.

m -  максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ.

2) Расчет осредненного (за время работы гальванической ванны) выброса k-го ЗВ с поверхности зеркала раствора данной ванны или нескольких ванн, выбрасывающих одновременно k-е ЗВ, при электрохимической и (или) химической обработке металлов осуществляется по формулам:

, г/с  (49)

, т/год (50)

где: УЗВ - величина удельного выброса (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с×м2). УЗВ=УаЗВ+;

FВj -  площадь зеркала j-й ванны, м2;

τj -  продолжительность работы j-й ванны, час;

Dj -  число дней работы j-й ванны в году;

К1j, К2j ,… К7j - вышеупомянутые коэффициенты, которые устанавливаются для j-й ванны;

n -  число технологических операций, отличающихся временем τj или количеством смен в году Dj.

3) Расчет количества k-го ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух от гальванического производства с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля в воздуховоде, осуществляется по формулам:

, г/с   (51)

, г/с   (52)

, т/год   (53)

где: h -  степень очистки газа пылегазоочистной установкой, доли единицы;

К8 -  коэффициент гравитационного оседания (см. график и эмпирическую формулу на рис. 1). Коэффициент К8 следует использовать только для технологических процессов, в ходе которых в выбросе присутствует аэрозольная составляющая. При этом при подстановке в формулы (8) и (9) коэффициент К8 следует принимать максимальным - 0.36;

УЗВ - величина удельного выброса (удельный показатель) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с×м2). УЗВ=УаЗВ+;

- величина удельного выброса аэрозоля k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с´м2).

- величина удельного выброса (газовая фаза, пары) k-го ЗВ, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны, мг/(с´м2).

20.Расчет выбросов загрязняющих веществ от гальванических цехов (участков) при обезжиривании изделий

Все технологические процессы целесообразно разделить на три группы:

1) Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:

- «Обезжиривание изделий органическими растворителями»,

- «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей».

а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:

, г/с   (54)

где: h -  эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;

m -  максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;

FВ -  площадь зеркала i-й ванны, м2;

К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;

К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики);

К6 -  коэффициент, зависящий от площади испарения (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя.

б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:

, т/год  (55)

где: n - число технологических операций, отличающихся временем τj или количеством смен в году Dj.

2) Процессы электрохимии, в т.ч. «Обезжиривание изделий электрохимическое».

а) Расчет максимального выброса в атмосферу ЗВ с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля от организованного источника следует проводить по формуле:

, г/с   (56)

б) Расчет валового выброса в атмосферу ЗВ с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля от организованного источника следует проводить по формуле:

,т/год   (57)

3) Прочие. Включает в себя все технологические процессы, связанные с химическими процессами, в т.ч.:

- «Обезжиривание изделий химическое в растворах щелочи»;

- «Обезжиривание деталей химическое…».

а) Расчет максимального выброса в атмосферу ЗВ с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля от организованного источника следует проводить по формуле:

, г/с   (58)

б) Расчет валового выброса в атмосферу ЗВ с учетом газоочистки и гравитационного оседания аэрозоля от организованного источника следует проводить по формуле:

, т/год   (59)

Коэффициент К8 следует использовать только для технологических процессов, в ходе которых в выбросе присутствует аэрозольная составляющая. При этом коэффициент К8 следует принимать максимальным - 0.36.

Значения поправочных коэффициентов К1, К2, К3 и К7 для расчета валового выброса выбираются на основании средневзвешенных условий проведения технологических процессов, а для расчета максимального выброса - в соответствии с наихудшими условиями.

Коэффициент К6 выбирается по таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики, в зависимости от площади зеркала ванны только при технологических процессах обезжиривания изделий органическими растворителями.

Коэффициенты К4 и К5 учитываются в формулах, если применяется соответствующее оборудование.

21. Расчет загрязнения атмосферы выбросами гальванического производства

Для оценки концентрации загрязняющих веществ в вентиляционных выбросах приводится расчет расхода воздуха, удаляемого одно- и двубортовыми отсосами. Он определяется по формулам:

без поддува:

, м3/ч (60)

с поддувом:

, м3/ч (61)

где: BP -  расчетная ширина ванны, м;

L -  длина ванны, м;

HP -  расчетное расстояние от зеркала электролита до оси щели, м;

К9 -  коэффициент учета конструкции отсоса, принимаемый равным 1 для двубортового отсоса без поддува; 0.7 для двубортового отсоса с поддувом;

К10 - коэффициент учета температуры электролита (в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики);

К11 - коэффициент учета токсичности выделяющихся с поверхности раствора в ванне загрязняющих веществ, принимаемый для отсосов без поддува по таблице согласно приложению 4 к настоящей Методики; для отсосов с поддувом во всех случаях К11=1.

Глава 7. Расчет выбросов загрязняющих веществ при химической чистке одежды

22. На предприятиях химической чистки одежды широко применяются растворители, усилители химчистки, стиральные порошки и пасты. В процессе применения этих веществ образуются загрязняющие вещества в виде органических растворителей, поверхностно-активных веществ. Данные о количестве загрязняющих веществ, поступающих в отходы производства, должны быть отражены в технологической части проектов цехов и предприятий.

Для химчистки одежды применяются в основном хлористые жирорастворители: перхлорэтилен, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и др. Для цехов и участков, где обезжиривающих веществ машины не имеют адсорбентов, количество выбросов загрязняющих веществ ориентировочно можно считать равным количеству выбросов паров указанных растворителей.

Примерное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на предприятиях химической чистки различной мощности, приведено в таблице согласно приложению 6 к настоящей Методики.

На предприятиях химической чистки одежды широко применяются растворители, усилители химчистки, стиральные порошки и пасты. В процессе применения этих веществ образуются загрязняющие вещества в виде органических растворителей, поверхностно-активных веществ. Данные о количестве загрязняющих веществ, поступающих в отходы производства, должны быть отражены в технологической части проектов цехов и предприятий.

Для химчистки одежды применяются в основном хлористые жирорастворители: перхлорэтилен (ПХЭ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен (ТХЭ) и др. Для цехов и участков, где обезжиривающих веществ машины не имеют адсорбентов, количество выбросов загрязняющих веществ ориентировочно можно считать равным количеству выбросов паров указанных растворителей.

23. Технологический процесс химической чистки одежды.

Технологический процесс химической чистки одежды включает в себя следующие основные операции: прием одежды от населения, первичная сортировка одежды, подготовка одежды к мойке в органическом растворителе, мойка и сушка в машинах химической чистки, удаление водорастворимых пятен, сортировка вычищенной одежды, влажно-тепловая обработка, портновская работа, контроль качества работы.

Обработка изделий хлоруглеводородами осуществляется машинами периодического действия. В них происходит не только очистка изделия, но и их отжим, сушка и очистка растворителем. Современные машины снабжены автоматическими устройствами, с помощью которых обработка изделий происходит по заранее заданному режиму. Такой машиной, в частности, является МХЧА-18, преимуществами которой является небольшой расход растворителя, сравнительно удобный в обслуживании фильтр, наличие адсорбера, позволяющего улавливать растворитель.

Химическая чистка осуществляется однованным, двухванным и многованным способами. Принцип двух- и трехванных способов мойки состоит в том, что изделия последовательно промываются в растворах разного состава и разной степени чистоты. Процесс обработки одежды в машинах можно осуществлять как при ручном управлении машиной, так и при автоматическом.

Удобство проведения процесса при ручном управлении состоит в том, что предоставляется возможность осуществить практически любой вариант мойки применительно к конкретной партии одежды. Работы при автоматическом управлении дают возможность получать более стабильные результаты по качеству обработки, гарантируют точное выполнение выбранного технологического процесса.

В таблице согласно приложению 6 к настоящей Методики указаны марки обезжиривающих машин, применяемых на предприятиях химической чистки с учетом их единовременной загрузки и производительности.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды, а также исключения потерь паров органических растворителей, выделяемых из изделий при операции правления на предприятиях химической чистки, применяются адсорбционные установки.

Адсорбирующие установки, применяемые для улавливания паров хлорсодержащих растворителей, могут быть двух типов - однокамерные и двухкамерные. По своему назначению они подразделяются на индивидуальные и групповые.

Один адсорбент обслуживает ряд машин, суммарная загрузочная масса которых составляет 60 кг.

Смесь паров растворителя и воздуха по воздуховоду поступает в воздушный фильтр рукавного типа, в котором увлеченные потоком частицы пыли и ворса улавливаются и очищенная смесь вентилятором подается в абсорбционную камеру, наполненную активированным углом, а очищенный воздух поступает в воздуховод через заслонку.

Машина сухой чистки серии WD-301 достаточно полно отвечает все более возрастающим требованиям повышения производительности и качества.

Новый микропроцессор представляет собой новую систему контроля с предварительным выбором цикла, позволяет работать с практически неограниченным диапазоном программ чистки. Оснащенная 2-мя независимыми танками, дающими возможность использовать в одной машине различные химические добавки для различных типов ткани; обеспечивает экономию фильтров. Идеально подходит для чистки кожи, замши и дубленок. Уменьшает потребление энергии за счет установленных воздушных клапанов. Используется для двойных картридж-фильтров - независимо для каждого танка.

Различные способы чистки:

- Все виды чистки от замачивания до душа проходят по 3- м ступеням. Все ступени имеют замкнутый цикл.

- Растворителем служит специальное масло сольвент. Отжим масла регулируется 3-мя ступенями скорости в зависимости от плотности ткани (сильный, средний, слабый).

Этапы процесса чистки:

- чистка;

- отжим масла на средней скорости;

- чистка душем;

- полоскание;

- низкая скорость;

- средняя скорость;

- отжим на высокой скорости;

- остановка барабана.

Обработка изделий осуществляется машинами периодического действия. В них происходит не только чистка изделий, но их отжим, сушка и очистка растворителем.

Технологический цикл длится максимально 45 мин. За рабочую смену максимально проводится 7 циклов. Перезагрузка машины производится в течение 5 мин. Максимальное количество циклов возможно при очень высоком спросе на данный вид услуг. В качестве растворителя широкое распространение получил сольвент масло. Расход сольвента на один цикл составляет 0.915 кг/ч для машины сухой чистки серии WD-301.

24. Расчет количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятиями химчистки.

Расчет валовых, т/год, и максимальных, г/сек, выбросов проводится по конкретным источникам балансовым методом.

Используемые растворители в машинах химической чистки обладают 100% летучестью. Растворители распределяются по технологическим операциям в определенном соотношении, которое приводится в таблице согласно приложению 6 к настоящей Методики.

Если технологические выбросы от нескольких машин химчистки осуществляются раздельно, количество растворителя для каждого выброса рассчитывают из общей величины технологического выброса с учетом производительности машины.

В зависимости от марки установленных машин и используемых растворителей установлены нормы расхода их по технологическим операциям.

Максимальный технологический выброс, г/сек, при отсутствии очистки рассчитывается следующим образом:

, (62)

где: а - максимальный расход растворителя ПХЭ за смену, кг;

0,85 - доля технологического выброса;

t - продолжительность смены, ч;

К - коэффициент проветривания загрузочной камеры в долях единиц.

При работе на ПХЭ, ТХЭ в режимах сушки и проветривания одежды пары растворителя удаляются через адсорбер. Следовательно, выброс паров растворителя в атмосферу составляет 87% от фактического расхода на фабриках химической чистки. При этом на технологический выброс приходится 85%, а на общеобменный - 15%.

Значения величины К определяется следующим образом: зная производительность обезжиривающей машины (кг/смену) и ее единовременную загрузку (кг), определяют количество загрузок в смену.

Рабочий цикл машины длится 30 - 40 минут, из них время проветривания загрузочной камеры составляет 5 минут. Умножая это на число загрузок, определим, сколько времени будет длиться выброс в течение смены.

Если технологический выброс осуществляется с предварительной очисткой в адсорбере, то максимальный выброс вредного вещества по формуле:

, (63)

где - КПД адсорбера, в долях единиц;

K = 1, т. к. вентиляционный выброс осуществляется постоянно в течение смены.

Максимальный вентиляционный выброс рассчитывается по формуле:

, (64)

где: 0,15 - доля вентиляционных выбросов.

Если вентиляционный и технологический выбросы объединены в один источник, то суммарный валовый выброс, т/год, из этого источника составит:

М = МТ + МВ , (65)

. (66)

Валовый технологический выброс при наличии адсорбера в машине определяется по формуле:

, (67)

где: G - годовой расход растворителя на фабрике химической чистки, т/год;

0,87 - доля от общего расхода растворителя, поступающего в атмосферу от технологического и вентиляционного выбросов;

- КПД адсорбера, в долях единицы.

Валовый технологический выброс при отсутствии адсорбера по формуле:

, (68)

Для снижения выбросов используют ввод дополнительных ступеней очистки, т.е. адсорберов, КПД () которых 90% и более.

При установлении первой ступени очистки валовый выброс (т/год) растворителя из конкретного источника определяется по формуле:

, (69)

где  - годовой выброс из данного источника до проведения очистки.

Максимальный выброс (г/с) из этого источника определяется по формуле:

М1ст=М(1-), (70)

где - КПД адсорбера, в долях единиц.

25. Расчет выбросов вредных веществ, входящих в состав пятновыводных средств.

Предварительное и окончательное выведение пятен (пятновыводка) является важнейшей операцией процесса химической чистки изделий. На участке пятновыводки осуществляется технологический выброс от местных отсосов пятновыводного стола, стола зачистки, от шкафа хранения пятновыводных веществ.

С учетом химического состава пятновыводных средств и процента летучести веществ, входящих в эти средства, величина валового выброса веществ, т/год, из конкретного источника определяется по формуле:

, (71)

где: Gp - расход пятновыводного средства за год, т;

С - содержание летучей части вещества, входящего в пятновыводное средство, в долях единицы.

Величина максимального выброса летучего вещества, г/с, при использовании пятновыводных средств рассчитывается по формуле:

, (72)

где: а - расход пятновыводных средств в смену, кг;

С - содержание летучей части вещества, входящего в пятновыводное средство, в долях единицы;

t - продолжительность смены, час.

В таблице согласно приложению 6 к настоящей Методики приведены характерные пятновыводные средства и их усилители, используемые на предприятиях химчистки, с указанием процентного содержания летучих веществ, входящих в состав этих средств.

В технологическом процессе могут использоваться и вновь разработанные пятновыводные средства и их усилители, которые не указаны в таблице согласно приложению 6 к настоящей Методики. В этом случае необходимо проводить их полный компонентный состав, а расчет выбросов производить только на летучие компоненты.

Глава 8. Расчет выбросов вредных веществ от вспомогательных и бытовых служб предприятий

25. К вспомогательным службам, имеющимся на предприятиях, относятся копировально-множительные участки, складское хозяйство и др.

Основными выделяющимися в атмосферу вредными веществами являются аммиак, пропан-2-он (ацетон), винилбензол (стирол), окись углерода, селен аморфный, озон, трехокись хрома, скипидар, гидроцианид, дихлорэтан, четырёххлористый углерод, хлористый водород, серная и азотная кислоты, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), керосин, бензин, дизельное топливо, а также уайт-спирит, изопропиловый, этиловый и поливиниловый спирты и др.

На участках бытовых служб предприятий осуществляют обезвреживание, стирку и химическую чистку спецодежды, а также ремонт обуви. При этом в атмосферу выделяются динатрий карбонат, керосин, хлористый водород, тетрахлорэтилен, трихлорэтан, бензин, этилацетат, гидроксибензол (фенол) и синтетическое моющее средство типа «Лотос».

Складское хранение органических растворителей и других летучих соединений должно осуществляться в герметичной таре, без выделения вредных веществ.

В таблице согласно приложению 7 к настоящей Методики приведены выбросы вредных веществ в г/сек, выделяющие при переливе вышеуказанных соединений в рабочую тару. В случае проведения работ по переливу за промежуток времени менее 20 минут, выбросы загрязняющих веществ, следует принимать с учетом осреднения к 20-ти минутному интервалу времени.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования множительно-копировальных участков, складского хозяйства и бытовых служб приведены в таблицах согласно приложению 7 к настоящей Методики.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (73-84).

1) Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений (единицы оборудования) на основании удельных показателей.

Расчеты максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ от источников выделения (единицы оборудования) основанных на удельных показателях (в г/с на единицу оборудования, г/кг перерабатываемого материала, г/с на кг перерабатываемого материала, г/(см2) поверхности) следует производить следующим образом:

а) В случае применения удельного показателя на единицу времени (г/с):

, г/сек, (73)

где: Мсек - количество i-го вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/с;

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/с.

б) В случае применения удельного показателя в г/кг перерабатываемого материала:

, г/сек, (74)

где: Qуд - удельный показатель выделения вещества от кг перерабатываемого материала, г/кг;

B - расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг/час.

в) В случае применения удельного показателя в г/с на кг перерабатываемого материала:

, г/сек, (75)

где: Qуд - удельный показатель выделения вещества на кг перерабатываемого материала, г/с на кг;

B - расход применяемого материала на оборудовании, кг.

г) В случае применения удельного на площадь обрабатываемых поверхностей в м2/час:

, г/сек, (76)

где: Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/м2 поверхности;

S - площадь обрабатываемых поверхностей, м2/час.

д) В случае применения удельного показателя с площади (зеркала) поверхности (м2):

, г/сек, (77)

где: Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/(см2) поверхности;

S - площадь поверхности (зеркала), м2.

2) Методология расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников выбросов на основании удельных показателей.

Выбросы вредных веществ от единиц оборудования, удаляются в атмосферу через системы вентиляции: системами местных отсосов и системами общеобменной вентиляции.

Общее количество вредных веществ, поступающих в атмосферу будет равно:

, г/сек, (78)

где: Мсек - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/с;

Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами, г/с;

Мо.обм. - количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, г/с.

При расчете выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу через системы вентиляции, следует учитывать коэффициент эффективности местных отсосов, число единиц оборудования, подключенных к данной вентсистеме, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент одновременности работы оборудования и степень улавливания вредных веществ в пылегазоочистных устройствах (ПГУ) в случае их наличия.

а) Количество вредных веществ (Мотс, г/с), удаляемых местными отсосами от оборудования, оснащенного местными отсосами и ПГУ, определяется по формуле:

, г/сек, (79)

где: Мсек - количество i-го вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/с;

n - количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса, шт.;

kЭ - коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, в иных случаях равным 0.9);

kО - коэффициент одновременности работы оборудования (безразмерная величина);

 - коэффициент эффективности очистки ПГУ, в долях единицы.

В случае наличия двухступенчатой очистки, общая эффективность очистки рассчитывается по формуле:

, (80)

где: 1 -эффективность 1-ой ступени очистки, в долях единицы;

2 -эффективность 2-ой ступени очистки, в долях единицы.

б) Количество вредных веществ (Мо.обм, г/с), удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудования, установленного в данном помещении (цехе) определяется по формуле:

, г/сек, (81)

где: n - количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса, шт.;

kЭ - коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, в иных случаях равным 0.9);

kГ - коэффициент гравитационного оседания.

Исходя из имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения с учетом гравитационного осаждения рекомендуется принимать значение поправочного коэффициента к различной величине выделения:

- для пыли древесной, металлической и абразивной - 0,2;

- для других твердых компонентов - 0,4.

На конкретных производствах с большими выделениями твердых компонентов целесообразно предусмотреть проведение инструментальных замеров дисперсного состава выделений в местах возможного поступления вредных веществ в атмосферу при проведении разных видов работ.

Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимальных разовых выбросов;

kО - коэффициент одновременности работы оборудования (безразмерная величина).

в) Количество вредных веществ (Мо.обм, г/с), поступающих в общеобменную вентиляцию в случае, если оборудование оснащено рециркуляционными пылеулавливающими агрегатами (типа ПУА, АПР, ЗИЛ и др.), возвращающими очищенный воздух в помещение цеха, определяется по формуле:

, г/сек, (82)

где: n - количество единиц одноименного оборудования, подключенных к одному рециркуляционному агрегату, шт.;

kЭ - коэффициент эффективности местного отсоса рециркуляционного агрегата (принимать на основе замеров, в иных случаях равным 0.9);

kГ - коэффициент гравитационного оседания;

kО - коэффициент одновременности работы оборудования (безразмерная величина);

 - коэффициент эффективности очистки рециркуляционного агрегата, в долях единицы.

Суммарное количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудование, установленного в данном помещении.

При наличии на производственном участке двух и более вытяжных вентиляционных труб общее количество валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ распределяется между ними следующим образом:

- при наличии вытяжных труб без принудительной вентиляции - пропорционально диаметрам этих труб;

- при наличии труб с принудительной вентиляцией - пропорционально производительности этих систем.

3) Годовые выбросы вредных веществ.

Годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Мгод, т/год) рассчитываются по формуле:

, т/год, (83)

где: Мсек - количество i-го вредного вещества, г/с;

T - годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год;

k3 - коэффициент загрузки оборудования (б/р), который определяется по формуле

k3=t/T, (84)

где: t - фактическое число часов работы оборудования за год, час/год

T - годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год.

Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 1

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов (на единицу массы расходуемых сварочных материалов)

| Св. материал | аэрозоль | 0123 | 0143 | 0203 | 2908 |  | прочее | кол-во | 0342 | 0301 | 0337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНВ-40 | 15.4 | 12.6 | - | - | - |  | 344 Фториды ... | 2.8 | - | - | - |
| АНЖР-2 | 16.1 | 12.46 | - | 0.83 | - |  | 344 Фториды ... | 2.81 | 0.1 | - | - |
| АНО-1 | 9.6 | 9.17 | 0.43 | - | - |  |  | - | 2.13 | - | - |
| АНО-3 | 17.0 | 15.42 | 1.58 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-4 | 17.8 | 15.73 | 1.66 | - | 0.41 |  |  | - | - | - | - |
| АНО-4ж | 11.0 | 10.2 | 0.8 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-5 | 14.4 | 12.53 | 1.87 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-6 | 16.7 | 14.97 | 1.73 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-7 | 12.21 | 8.53 | 1.58 | - | 1.1 |  | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.4 | 0.35 | 4.5 |
| АНО-9 | 16.9 | 15.87 | 0.9 | - | - |  | 344 Фториды ... | 0.13 | 0.47 | - | - |
| АНО-11 | 18.6 | 15.11 | 0.87 | - | - |  | 344 Фториды ... | 2.62 | 0.2 | - | - |
| АНО-13 | 17.1 | 15.79 | 0.99 | - | 0.32 |  |  | - | - | - | - |
| АНО-14 | 11.2 | 10.5 | 0.7 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-15 | 19.5 | 17.28 | 0.99 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.23 | 0.43 | - | - |
| АНО-17 | 11.3 | 9.89 | 0.6 | - | 0.81 |  |  | - | - | - | - |
| АНО-18 | 13.0 | 11.22 | 0.71 | - | 1.07 |  |  | - | - | - | - |
| АНО-19 | 12.8 | 12.03 | 0.77 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-20 | 10.0 | 9.34 | 0.66 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-24 | 11.5 | 10.7 | 0.8 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| АНО-27 | 17.8 | 15.93 | 0.82 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.05 | - | - | - |
| АНО-Т | 18.0 | 16.16 | 0.84 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.0 | - | - | - |
| АНО-Х | 15.3 | 13.16 | 1.29 | - | 0.85 |  |  | - | - | - | - |
| БСЦ-4 | 20.2 | 19.59 | 0.61 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| БСЦ-4а | 24.3 | 23.5 | 0.8 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ВИ-10-6 | 15.6 | 13.84 | 0.31 | 0.45 | - |  | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.39 | - | - |
| ВИ-ИМ-1 | 5.8 | 4.66 | 0.42 | 0.12 | - |  | 164 Никель оксид | 0.6 | 0.63 | - | - |
| ВП-4 | 14.1 | 9.39 | - | 1.11 | - |  | 344 Фториды ... | 3.6 | 0.1 | - | - |
| ВСН-6 | 17.9 | 15.83 | 0.53 | 1.54 | - |  |  | - | 0.8 | - | - |
| ДС-12 | 25.6 | 11.93 | - | 0.64 | - |  | 344 Фториды ... | 13.03 | 0.1 | - | - |
| ЖД-3 | 9.8 | 8.48 | 1.32 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ИК-13 | 4.2 | 3.43 | 0.53 | 0.24 | - |  |  | - | 1.6 | - | - |
| ИМЕГ-10 | 6.9 | 5.05 | 0.34 | 0.18 | - |  | 164 Никель оксид | 1.02 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 266 Молибден … | 0.31 |  |  |  |
| К-5 | 13.0 | 13.0 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| К-5А | 24.1 | 18.54 | 1.11 | - | - |  | 344 Фториды ... | 4.45 | 0.5 | - | -- |
| КНЗ-32 | 11.4 | 11.04 | 0.36 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| МЗЗ-04 | 34.0 | 33.0 | 1.0 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| МЗЗ-Ш | 41.1 | 41.1 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| МР-1 | 10.8 | 9.72 | 1.08 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| МР-3 | 11.5 | 9.77 | 1.73 | - | - |  |  | - | 0.4 | - | - |
| МР-4 | 11.0 | 9.90 | 1.1 | - | - |  |  | - | 0.4 | - | - |
| НБ-38 | 16.3 | 10.33 | - | 0.4 | - |  | 344 Фториды ... | 5.57 | 0.1 | - | - |
| НБ-40 | 10.5 | 4.07 | - | 0.24 | - |  | 344 Фториды ... | 6.19 | 0.13 | - | - |
| НЖ-13 | 4.2 | 3.43 | 0.53 | 0.24 | - |  |  | - | 1.6 | - | - |
| НИ-ИМ-1 | 5.8 | 4.65 | 0.43 | 0.12 | - |  | 164 Никель оксид | 0.6 | 0.63 | - | - |
| НИАТ-1 | 4.7 | 4.18 | 0.12 | 0.4 | - |  |  | - | 0.35 | - | - |
| НИАТ-3Н | 10.1 | 9.89 | 0.21 | - | - |  |  | - |  | - | - |
| ОЗЛ-5 | 3.9 | 3.06 | 0.37 | 0.47 | - |  |  | - | 0.42 | - | - |
| ОЗЛ-6 | 6.9 | 6.06 | 0.25 | 0.59 | - |  |  | - | 1.23 | - | - |
| ОЗЛ-7 | 7.6 | 6.52 | 0.21 | 0.47 | - |  | 344 Фториды ... | 0.4 | 0.69 | - | - |
| ОЗЛ-9А | 5.0 | 3.37 | 0.97 | 0.27 | - |  | 164 Никель оксид ... | 0.39 | 0.13 | - | - |
| ОЗЛ-14 | 8.4 | 6.53 | 1.41 | 0.46 | - |  |  | - | 0.91 | - | - |
| ОЗЛ-17У | 10.0 | 9.0 | 1.0 | - | - |  |  | - | 0.8 | - | - |
| ОЗЛ-20 | 5.0 | 3.56 | 0.35 | 0.1 | - |  | 164 Никель оксид | 0.99 | - | - | - |
| ОЗЛ-22 | 20.0 | 7.9 | 0.8 | 1.3 | - |  | 344 Фториды ... | 10.0 | 1.2 | - | - |
| ОЗС-3 | 15.3 | 14.88 | 0.42 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ОЗС-4 | 10.9 | 9.63 | 1.27 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ОЗС-6 | 14.0 | 13.14 | 0.86 | - | - |  |  | - | 1.53 | - | - |
| ОЗС-12 | 12.0 | 8.9 | 0.8 | 0.5 | - |  | 344 Фториды ... | 1.8 | - | - | - |
| ОМА-2 | 9.2 | 8.37 | 0.83 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| ОММ-5 | 30.0 | 26.27 | 1.83 | - | 1.9 |  |  | - | - | - | - |
| РБУ-4 | 6.9 | 6.16 | 0.74 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| РДЗБ-2 | 17.4 | 16.32 | 1.08 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| СК-2-50 | 12.0 | 11.1 | 0.9 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| СМ-5 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| СМА-2 | 9.2 | 8.37 | 0.83 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| УКС-42 | 14.5 | 13.3 | 1.2 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| УОНИ-13/45 | 16.31 | 10.69 | 0.92 | - | 1.4 |  | 344 Фториды ... | 3.3 | 0.75 | 1.5 | 13.3 |
| УОНИ-13/55 | 16.99 | 13.9 | 1.09 | - | 1.0 |  | 344 Фториды ... | 1.0 | 0.93 | 2.7 | 13.3 |
| УОНИ-13/65 | 7.5 | 4.49 | 1.41 | - | 0.8 |  | 344 Фториды ... | 0.8 | 1.17 | - | - |
| УОНИ-13/80 | 11.2 | 8.32 | 0.78 | - | 1.05 |  | 344 Фториды ... | 1.05 | 1.14 | - | - |
| УОНИ-13/85 | 13.0 | 9.8 | 0.6 | - | 1.3 |  | 344 Фториды ... | 1.3 | 1.1 | - | - |
| ЦЛ-17 | 10.0 | 9.2 | 0.63 | 0.17 | - |  |  | - | 1.13 | - | - |
| ЦЛ-26М | 9.1 | 9.1 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЦМ-6 | 48.7 | 44.4 | 4.3 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЦМ-7 | 37.0 | 35.05 | 1.95 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЦМ-8 | 25.0 | 23.5 | 1.5 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЦМ-9 | 19.0 | 15.9 | 0.3 | - | 2.8 |  |  | - | - | - | - |
| ЦМ-УПУ | 18.5 | 17.0 | 1.5 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЦН-6Л | 13.0 | 12.15 | 0.62 | 0.23 | - |  |  | - | 1.21 | - | - |
| ЦТ-15 | 8.0 | 7.06 | 0.55 | 0.35 | - |  | 164 Никель оксид | 0.04 | 1.61 | - | - |
| ЦТ-28 | 13.9 | 10.76 | 0.93 | 0.21 | - |  | 164 Никель оксид | 2.0 | - | - | - |
| ЦТ-36 | 7.6 | 6.21 | 1.19 | - | - |  | 164 Никель оксид | 0.12 | 0.66 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 266 Молибден … | 0.08 |  |  |  |
| ЧМКТ-10 | 7.02 | 6.22 | 0.34 | 0.12 | - |  | 266 Молибден … | 0.32 | 1.29 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |
| Э 48-М/18 | 13.2 | 9.27 | 1.0 | 1.43 | - |  | 344 Фториды ... | 1.5 | 0.001 | - | - |
| ЭА-395/8 | 18.5 | 16.98 | 1.2 | 0.32 | - |  |  | - | - | - | - |
| ЭА-395/9 | 16.0 | 15.47 | 0.1 | 0.43 | - |  |  | - | 0.9 | - | 0.5 |
| ЭА-400у | 11.0 | 7.4 | 0.7 | 0.9 | - |  | 344 Фториды ... | 2.0 | 1.6 | - | - |
| ЭА-400/10у | 7.1 | 5.02 | 0.48 | 0.85 | 0.72 |  | 118 Титан диоксид | 0.03 | 1.35 | 0.99 | 3.4 |
| ЭА-48А/2 | 17.8 | 15.89 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |  | 118 Титан диоксид | 0.01 | 1.76 | 0.9 | 1.9 |
| ЭА-48-М/18 | 13.0 | 10.5 | 2.5 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЭА-48/22 | 10.6 | 6.79 | 1.01 | 1.3 | - |  | 344 Фториды ... | 1.5 | 0.001 | 0.85 | - |
| ЭА-606/11 | 10.7 | 9.72 | 0.68 | 0.3 | - |  |  | - | 0.004 | 1.3 | 1.4 |
| ЭА-686/11 | 13.0 | 11.8 | 0.8 | 0.4 | - |  |  | - | - | - | - |
| ЭА-903/12 | 25.0 | 22.2 | 2.8 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЭА-981/15 | 10.3 | 8.75 | 0.74 | 0.81 | - |  |  | - | 0.8 | - | - |
| ЭРС-3 | 12.8 | 11.57 | 1.23 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ЯФ-1 | 21.6 | 13.07 | - | 1.03 | - |  | 344 Фториды ... | 7.5 | 0.1 | - | - |
| ЯФ-606 | 18.6 | 18.28 | - | - | - |  | 344 Фториды ... | 0.32 | 0.1 | - | - |
| Ручная дуговая наплавка сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗН-250 | 22.4 | 20.77 | 1.63 | - | - |  |  | - | 1.04 | - | - |
| ОЗН-300 | 22.5 | 18.08 | 4.42 | - | - |  |  | - | 1.09 | - | - |
| ЭН-60М | 15.1 | 14.46 | 0.49 | 0.15 | - |  |  | - | 1.28 | - | - |
| УОНИ-13/НЖ | 10.2 | 9.28 | 0.53 | 0.39 | - |  |  | - | 0.97 | - | - |
| ОМГ-Н | 37.7 | 35.22 | 0.92 | 1.54 | - |  | 164 Никель оксид | 0.02 | 1.74 | - | - |
| НР-70 | 21.5 | 17.6 | 3.9 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Наплавка поверхностных слоев на сталях электродами фтористо-кальциевого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦН-2 | 26.5 | 12.65 | - | 1.16 | - |  | 344 Фториды ... | 12.69 | - | - | - |
| Р6М5300 | 35.4 | 21.74 | 0.46 | - | - |  | 344 Фториды ... | 13.2 | - | - | - |
| С1 | 18.6 | 16.02 | 0.55 | 0.15 | - |  | 344 Фториды ... | 1.88 | - | - | - |
| ОЗИ-3 | 14.0 | 13.33 | 0.49 | 0.18 | - |  |  | - | 1.97 | - | - |
| ОЗШ-1 | 13.5 | 12.2 | 0.14 | 0.15 | - |  | 344 Фториды ... | 1.01 | 1.1 | - | - |
| Ручная дуговая сварка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЧ-4 | 10.3 | 8.26 | 0.36 | - | 0.3 |  | 146 Медь (II) оксид… | 0.05 | 1.87 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 Ванадий | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.13 |  |  |  |
| ОЗЧ-1 | 14.7 | 9.81 | 0.47 | - | - |  | 146 Медь (II) оксид… | 4.42 | 1.65 | - | - |
| МНЧ-2 | 15.9 | 7.53 | 0.92 | - | 0.06 |  | 164 Никель оксид | 2.37 | 1.34 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 3.61 |  |  |  |
| ОЗЧ-3 | 14.0 | 13.34 | 0.48 | 0.18 | - |  |  | - | 1.97 | - | - |
| Т-590 | 45.5 | 41.8 | - | 3.7 | - |  |  | - | - | - | - |
| Т-620 | 42.5 | 39.63 | - | 2.87 | - |  |  | - | - | - | - |
| ОЗЧ-2 | 10.0 | 4.63 | 0.2 | - | 0.4 |  | 146 Медь (II) оксид... | 3.55 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.22 |  |  |  |
| ПАНЧ-11 | 10.7 | 4.47 | 1.4 | - | 0.03 |  | 164 Никель оксид | 4.8 | - | - | - |
| ПАНЧ-12 | 9.6 | 4.80 | 1.7 | - | 0.2 |  | 164 Никель оксид | 2.9 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка титана и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неплавящийся в аргоне и гелии | 9.2 | - | 0.02 | 0.02 | - |  | 118 Титан диоксид | 9.16 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.9 | - | - | - |
| Вольфрамовый электрод | 3.8 | - | 0.01 | 0.01 | - |  | 118 Титан диоксид | 3.58 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 0.2 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомолец-100 | 19.8 | 2.6 | 3.9 | - | 3.5 |  | 146 Медь (II) оксид... | 9.8 | 1.11 | 0.76 | - |
| Вольфрамовый электрод под защитой гелия | 19.2 | - | - | - | - |  | 113 Вольфрам триоксид | 0.1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 19.1 | - | - | - |
| Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 17.1 | 1.26 | 0.44 | - | - |  | 146 Медь (II) оксид... | 15.4 | - | - | - |
| Ручная электрическая сварка алюминиево-магниевых сплавов в среде инертных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольфрамовый электрод | 4.8 | - | - | - | 0.6 |  | 101 Алюминия оксид… | 2.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 1.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.8 | - | - | - |
| Ручная дуговая сварка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38.1 | - | 1.14 | 0.36 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 36.6 | - | - | - |
| ОЗА-2/АК | 61.1 | - | 1.83 | 0.67 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 58.6 | - | - | - |
| Неплавящийся в аргоне и гелии | 5.0 | - | 0.15 | 0.05 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 4.8 | - | - | - |
| ВСН-6 | 17.9 | - | 0.54 | 1.46 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 15.9 | 0.8 | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ БЕЗ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присадочной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭП-245 | 12.4 | 11.86 | 0.54 | - | - |  |  | - | 0.36 | - | - |
| ЦСК-3 | 13.9 | 12.79 | 1.11 | - | - |  |  | - | 0.53 | - | - |
| Порошковой проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПС-15/2 | 8.4 | 7.52 | 0.88 | - | - |  |  | - | 0.77 | - | - |
| ЦП-ДСК-1 | 11.7 | 10.93 | 0.77 | - | - |  |  | - | 0.1 | - | - |
| ПП-ДСК-2 | 11.2 | 10.78 | 0.42 | - | - |  |  | - | 0.1 | - | - |
| ПП-106 | 10.0 | 8.6 | 0.45 | - | - |  | 118 Титан диоксид | 0.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.55 |  |  |  |
| ПП-108 | 10.0 | 8.6 | 0.45 | - | - |  | 118 Титан диоксид | 0.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.55 |  |  |  |
| ПСК-3 | 7.7 | 7.29 | 0.41 | - | - |  |  | - | 0.72 | - | - |
| ПП-АН-1 | 9.8 | 9.3 | 0.5 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ПП-АН-2 | 10.0 | 2.65 | 0.45 | - | - |  | 344 Фториды ... | 6.9 | 0.6 | 0.8 | - |
| ПП-АН-3 | 16.6 | 13.2 | 1.94 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.46 | 2.7 | - | - |
| ПП-АН-4 | 19.5 | 15.5 | 2.54 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.46 | 0.65 | - | - |
| ПП-АН-7 | 14.4 | 13.01 | 1.39 | - | - |  |  | - | 1.45 | - | - |
| В среде углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-АН-8 | 11.75 | 8.93 | 1.32 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.5 | 1.0 | - | - |
| ПП-АН-9 | 11.7 | 8.4 | 0.9 | - | - |  | 344 Фториды ... | 2.4 | - | - | - |
| ПП-АН-10 | 19.0 | 16.6 | 0.4 | - | - |  | 344 Фториды ... | 2.0 | - | - | - |
| ПП-АН-11 | 20.1 | 17.8 | 0.5 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.8 | - | - | - |
| ПП-АН-17 | 34.1 | 32.4 | - | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.7 | - | - | - |
| ПП-АН-18 | 15.1 | 11.7 | 0.4 | - | - |  | 344 Фториды ... | 3.0 | - | - | - |
| ПП-АН-5 | 9.82 | 8.75 | 0.64 | - | 0.43 |  |  | - | - | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СТАЛЕЙ В ЗАЩИТНЫХ СРЕДАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В среде углекислого газа электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-0,7ГС | 9.54 | 8.9 | 0.6 | - | 0.04 |  |  | - | - | - | - |
| Св-0,81Г2С | 10.0 | 7.67 | 1.9 | - | 0.43 |  |  | - | - | - | - |
| Св-07Г1С | 11.53 | 11.03 | 0.48 | - | 0.02 |  |  | - | - | - | - |
| Св-08ХГН2МТ | 7.0 | 6.61 | 0.2 | 0.1 | 0.02 |  | 164 Никель оксид | 0.07 | - | 0.8 | 10.6 |
| Св-08ХГСНЗМД | 4.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | - |  |  | - | - | - | - |
| Св-08Х20Н9Г7Т | 12.0 | 6.49 | 4.85 | 0.48 | - |  | 164 Никель оксид | 0.18 | - | - | - |
| Св-08Х19ЮФ2С3 | 7.0 | 3.54 | 0.42 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.04 | - | - | 14.0 |
| Св-16Х16Н25М6 | 15.0 | 12.55 | 0.35 | 0.1 | - |  |  | 2.0 | - | - | 2.5 |
| Св-10Х20Н7СТ | 8.0 | 7.52 | 0.45 | 0.03 | - |  |  | - | - | - | - |
| Св-08Х19НФ2Ц2 | 8.0 | 6.44 | 0.4 | 0.5 | - |  | 164 Никель оксид | 0.66 | - | - | - |
| Св-10Г2Н2СМТ | 12.0 | 11.86 | 0.14 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Св-08ХГСМЗДМ | 4.4 | 3.97 | 0.22 | 0.16 | - |  | 164 Никель оксид | 0.05 | - | 0.52 | 11.0 |
| ЭП-245 | 12.4 | 11.79 | 0.61 | - | - |  |  | - | - | - | 3.2 |
| ЭП-704 | 8.4 | 7.42 | 0.8 | 0.07 | - |  | 164 Никель оксид | 0.11 | - | - | - |
| ЭП-854 | 7.6 | 6.22 | 0.7 | 0.6 | - |  | 164 Никель оксид | 0.08 | - | - | 2.0 |
| Плавящийся электрод | 9.7 | 6.83 | 1.05 | 0.8 | - |  | 164 Никель оксид | 1.02 | - | 0.43 | 7.85 |
| В среде углекислого газа активированной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АП-АН-5 | 7.67 | 6.28 | 0.46 | - | - |  | 344 Фториды ... | 0.93 | - | - | - |
| АП-АН-2 | 14.4 | 13.02 | 0.73 | - | - |  | 344 Фториды ... | 0.65 | - | - | - |
| АП-АН-4 | 12.7 | 11.4 | 0.69 | - | - |  | 344 Фториды ... | 0.61 | - | - | - |
| ПП-АН8 | 17.0 | 13.8 | 2.0 | - | - |  | 344 Фториды ... | 1.2 | 0.3 | - | - |
| ПП-АНА1 | 15.1 | 9.08 | 3.2 | 0.15 | - |  | 344 Фториды ... | 2.42 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.21 |  |  |  |
| ПП-АНА2 | 22.5 | 13.03 | 1.24 | 1.35 | - |  | 344 Фториды ... | 6.32 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.52 |  |  |  |
| ПП-АНА3 | 16.1 | 8.38 | 1.93 | 0.96 | - |  | 344 Фториды ... | 4.57 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.21 |  |  |  |
| ПП-АНА-4 | 16.7 | 7.53 | 2.92 | 0.85 | - |  | 344 Фториды ... | 4.4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.95 |  |  |  |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА МЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка меди в среде азота электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 | 14.0 | 2.6 | 0.2 | - | 1.5 |  | 146 Медь (II) оксид... | 9.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.7 |  |  |  |
| Сварка медно-никелевых сплавов в среде азота электродной проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 | 17.0 | 3.5 | 0.3 | - | 1.5 |  | 146 Медь (II) оксид... | 11.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.7 |  |  |  |
| М1 | 11.5 | - | 0.5 | - | - |  | 146 Медь (II) оксид... | 11.0 | - | - | - |
| КМЦ | 8.0 | - | 0.6 | - | 0.3 |  | 146 Медь (II) оксид... | 7.1 | - | - | - |
| МНЛНТ-5-1-02-0,2 | 7.2 | - | 0.2 | - | - |  | 146 Медь (II) оксид... | 7.0 | - | - | - |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СПЛАВОВ В СРЕДЕ АРГОНА И ГЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-20 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 101 Алюминия оксид… |  | 7.6 | - | - | - |
| АМЦ | 22.1 | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | 101 Алюминия оксид… |  | 20.4 | - | 0.35 | - |
| АМГ | 20.0 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | 101 Алюминия оксид… |  | 16.6 | - | 0.38 | - |
|  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид |  | 1.5 |  |  |  |
| АМГ-6Т | 17.54 | 1.56 | 0.23 | 0.5 | 0.45 | 101 Алюминия оксид… |  | 8.5 | - | 0.33 | - |
|  |  |  |  |  |  | 138 Магний оксид |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид |  | 0.8 |  |  |  |
| Алюминиевой проволокой | 10.0 | - | - | - | - | 101 Алюминия оксид… |  | 10.0 | - | 0.9 | - |
| Сплав 3 | 20.3 | - | 1.1 | - | - | 101 Алюминия оксид… |  | 19.2 | - | - | - |
| ОЗА-2/ак | 61.0 | - | - | - | - | 172 Алюминия хлорид… |  | 33.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 101 Алюминия оксид… |  | 28.0 |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38.0 | - | - | - | - | 172 Алюминия хлорид… |  | 18.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 101 Алюминия оксид… |  | 20.0 |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока | 14.7 | - | - | - | - | 118 Титан диоксид |  | 14.7 | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| Св. материал | аэрозоль | 0123 | 0143 | 0203 | 2908 |  |  | прочее | кол-во | 0342 | 0301 | 0337 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПЛАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электродуговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-1 | 25.4 | - | - | 1.10 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 24.2 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.1 |  |  |  |  |
| С-2 | 19.3 | - | - | 0.8 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 18.4 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.1 |  |  |  |  |
| С-27 | 22.2 | - | - | 1.0 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 21.1 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.1 |  |  |  |  |
| В-2К | 16.6 | - | - | 1.7 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 14.3 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт |  | 0.6 |  |  |  |  |
| Ручная газовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-27 | 3.16 | - | - | 0.01 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 3.13 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.02 |  |  |  |  |
| В-2К | 2.32 | - | - | 0.47 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 1.84 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт |  | 0.01 |  |  |  |  |
| С-1 | 3.4 | - | - | 0.01 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 3.35 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.04 |  |  |  |  |
| С-2 | 2.9 | - | - | 0.003 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 2.877 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.02 |  |  |  |  |
| Наплавка стержневыми электродами с легирующей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КХБ-45 | 39.6 | - | - | 2.1 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 37.5 | - | - |  | - |
| БХ-2 | 42.9 | - | - | 2.6 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 40.3 | - | - |  | - |
| ХР-19 | 41.4 | - | - | 4.4 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 37.0 | - | - |  | - |
| Наплавка литыми карбидами, ручная газовая сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭЛИТ-ТЗ (трубч. электр.) | 3.9 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 3.9 | - | - |  | - |
| Наплавка наплавочными смесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ | 81.1 | - | - | 0.003 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 81.067 | - | - |  | - |
| БХ | 54.2 | - | - | 0.008 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 54.192 | - | - |  | - |
| Сталинит М | 92.5 | - | 9.48 | 0.011 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 83.009 | - | - |  | - |
| Наплавка порошками для напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНГН | 39.7 | - | - | 0.36 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 39.1 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный |  | 0.24 |  |  |  |  |
| ВСНГН | 23.4 | - | - | 0.1 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 22.9 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.1 |  |  |  |  |
| Наплавка антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплав АКМО-8-1-3 | 22.0 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 22.0 | - | 15.8 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон |  | 0.03 |  |  |  |  |
| Порошковый электрод | 22.0 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 22.0 | - | 16.3 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон |  | 0.02 |  |  |  |  |
| Наплавка режущего инструмента безвольфрамовой быстрорежущей сталью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПИГШ-1 | 22.2 | 20.53 | 1.23 | - |  | 0.44 | - |  | - | - | - |  | - |
| КПРИ-1 | 28.2 | 24.49 | 0.75 | - |  | - | 344 Фториды ... |  | 2.96 | - | - |  | - |
| Р6М5 | 35.4 | 21.24 | 0.50 | 0.46 |  | - | 344 Фториды ... |  | 13.2 | - | - |  | - |
| Наплавка порошковой проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭН-60М | 24.8 | - | 0.67 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 21.4 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 2.73 |  |  |  |  |
| ПП-АН-8 | 9.1 | 2.5 | 1.0 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 5.0 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 0.6 |  |  |  |  |
| ПП-АН-9 | 11.7 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 9.3 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 2.4 |  |  |  |  |
| ПП-АН-10 | 19.1 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 17.1 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 2.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-11 | 20.1 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 18.3 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.8 |  |  |  |  |
| ПП-АН-12 | 34.1 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 32.4 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.7 |  |  |  |  |
| ПП-АН-18 | 15.1 | - | - | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 12.1 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 3.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-125 | 16.8 | 6.8 | 2.1 | 3.1 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 3.8 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-170 | 24.1 | 9.3 | 0.1 | 2.8 |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 10.0 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.9 |  |  |  |  |
| ПП-АН-171 | 23.9 | - | - |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 22.3 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.6 |  |  |  |  |
| ПП-АН-Г1ЗНЧ | 33.5 | 19.2 | 10.7 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 2.6 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 1.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-124 | 50.9 | 40.6 | 3.3 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 5.0 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... |  | 2.0 |  |  |  |  |
| Наплавка порошковыми лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛ-АН-101 | 8.5 | - | 0.2 | 2.9 |  | 0.2 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 5.2 | - | - |  | - |
| ПЛ-АН-111 | 8.2 | - | 0.2 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 8.0 | - | - |  | - |
| ПЛ-АН-Ш | 35.1 | - | 0.3 | 3.2 |  | 0.3 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 24.0 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 7.3 |  |  |  |  |
| Ручная аргонно-дуговая наплавка неплавящимся (вольфрамовым) электродом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медноникелевый сплав | 1.25 | - | 0.01 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 0.96 | - | 0.15 |  | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон |  | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... |  | 0.12 |  |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 4.75 | 0.66 | 0.05 | - |  | - | 164 Никель оксид |  | 0.65 | - | 0.6 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... |  | 1.75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон |  | 0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 1.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… |  | 0.58 |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая наплавка плавящимся электродом в среде аргона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 7.0 | 2.93 | 0.14 | - |  | - | 164 Никель оксид |  | 0.97 | - | 0.13 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... |  | 1.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон |  | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… |  | 0.58 |  |  |  |  |
| Дуговая металлизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-08Г2С | 26.0 | - | 1.0 | - |  | 0.1 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 24.9 | - | - |  | - |
| Св-07Х25Н13 | 40.0 | - | 3.0 | 0.2 |  | 0.2 | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 36.6 | - | - |  | - |
| ЗК-7 | 14.0 | - | 0.1 | - |  | - | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 13.9 | - | - |  | - |
| Наплавка порошковыми электродными лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порошковые ленты, сердечник из смеси порошков металлического марганца и никеля. Коэффициент заполнения 67-70% | 9.8 | - | 1.8 | - |  | - | 146 Медь (II) оксид... |  | 0.7 | 0.4 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид |  | 0.3 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид |  | 0.2 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) |  | 6.8 | - | - |  | - |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ПОД ФЛЮСАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка и наплавка стали с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСЦ-45 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | - |  | 0.05 | 344 Фториды ... |  | 0.01 | 0.15 | 0.006 |  | 1.285 |
| АН-348А | 0.20 | 0.06 | 0.02 | - |  | 0.05 | 344 Фториды ... |  | 0.07 | 0.06 | 0.001 |  | 0.71 |
| ФЦ-7 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | - |  | 0.04 |  |  | - | 0.05 | 0.003 |  | - |
| ФЦ-11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - |  | - |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| ФЦ-12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - |  | - |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| АН-17М | 0.10 | 0.01 | 0.09 | - |  | - |  |  | - | 0.03 | - |  | - |
| АН-22 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | - |  | - |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| АН-26 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | - |  | - |  |  | - | 0.03 | - |  | - |
| АН-30 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - |  | - |  |  | - | 0.03 | - |  | - |
| АН-42 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | - |  | - |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| АН-47 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | - |  | - |  |  | - | 0.03 | - |  | - |
| АН-60 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| АН-64 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| 48-ОФ-6 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - |  | - |  |  | - | 0.07 | - |  | - |
| 48-ОФ-6М | 0.1 | 0.09 | 0.009 | - |  | - | 164 Никель оксид |  | 0.001 | 0.04 | - |  | - |
| 48-ОФ-7 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - |  | - |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| 48-ОФ-11 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | - |  | - |  |  | - | 0.06 | - |  | - |
| 48-ОФ-26 | 0.16 | 0.14 | - | - |  | - | 164 Никель оксид |  | 0.02 | 0.05 | - |  | - |
| ФЦП-2 | 0.08 | 0.01 | - | - |  | 0.05 | 164 Никель оксид |  | 0.02 | 0.03 | 0.005 |  | - |
| ФЦ-2 | 0.08 | 0.03 | - | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.033 | 0.006 |  | - |
| ФЦ-6 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.033 | - |  | - |
| АН-18 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.027 | - |  | - |
| АН-15М | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.017 | - |  | - |
| АН-20С | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.02 | - |  | - |
| ФЦ-2а | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.2 | - |  | - |
| ФЦ-2л | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - |  | 0.05 |  |  | - | 0.033 | 0.006 |  | - |
| Сварка стали с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНК-18 | 0.45 | 0.4 | 0.01 | - |  | 0.04 |  |  | - | 0.042 | - |  | - |
| АНК-19 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | - |  | - |  |  | - | 0.018 | - |  | - |
| АНК-30 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | - |  | - |  |  | - | 0.018 | - |  | - |
| ЖС-450 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | - |  | - |  |  | - | 0.018 | - |  | 22.4 |
| К-1 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - |  | - |  |  | - | 0.15 | - |  | 0.5 |
| К-8 | 4.9 | 4.9 | - | - |  | - |  |  | - | 0.13 | - |  | 17.78 |
| КС-12-А2 | 3.4 | 3.27 | 0.13 | - |  | - |  |  | - | 0.43 | - |  | 20.0 |
| К-11 | 1.3 | 1.21 | 0.09 | - |  | - |  |  | - | 0.14 | 0.6 |  | - |
| 48АНК-54 | 0.25 | 0.12 | - | - |  | 0.05 | 344 Фториды ... |  | 0.08 | - | - |  | - |
| СВАРКА И НАПЛАВКА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН-А1 | 52.8 | 21.6 | - | - |  | - | 101 Алюминия оксид… |  | 31.2 | 4.16 | - |  | - |
| с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖА-64 | 0.3 | - | - | - |  | - | 101 Алюминия оксид… |  | 0.12 | 0.076 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид |  | 0.18 |  |  |  |  |
| Св. материал | аэрозоль | 0123 | 0143 | 0203 | 2908 |  |  | прочее | кол-во | 0342 | 0301 | 0337 |  |
| НАПЛАВКА НА Ме*) ЛИТЫМИ ТВЕРДЫМИ СПЛАВАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электродуговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-1 | 25.4 | - | - | 1.10 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |  |
| С-2 | 19.3 | - | - | 0.8 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18.4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |  |
| С-27 | 22.2 | - | - | 1.0 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21.1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |  |
| В-2К | 16.6 | - | - | 1.7 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 14.3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт | 0.6 |  |  |  |  |
| Ручная газовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-27 | 3.16 | - | - | 0.01 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.13 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |  |
| В-2К | 2.32 | - | - | 0.47 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1.84 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 134 Кобальт | 0.01 |  |  |  |  |
| С-1 | 3.4 | - | - | 0.01 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.35 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.04 |  |  |  |  |
| С-2 | 2.9 | - | - | 0.003 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2.877 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 |  |  |  |  |
| Наплавка стержневыми электродами с легирующей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КХБ-45 | 39.6 | - | - | 2.1 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37.5 | - | - | - |  |
| БХ-2 | 42.9 | - | - | 2.6 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 40.3 | - | - | - |  |
| ХР-19 | 41.4 | - | - | 4.4 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 37.0 | - | - | - |  |
| Наплавка литыми карбидами, ручная газовая сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭЛИТ-ТЗ (трубч. электр.) | 3.9 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.9 | - | - | - |  |
| Наплавка наплавочными смесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ | 81.1 | - | - | 0.003 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 81.067 | - | - | - |  |
| БХ | 54.2 | - | - | 0.008 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 54.192 | - | - | - |  |
| Сталинит М | 92.5 | - | 9.48 | 0.011 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 83.009 | - | - | - |  |
| Наплавка порошками для напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНГН | 39.7 | - | - | 0.36 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 39.1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный | 0.24 |  |  |  |  |
| ВСНГН | 23.4 | - | - | 0.1 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 309 Бор аморфный | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.1 |  |  |  |  |
| Наплавка антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплав АКМО-8-1-3 | 22.0 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.0 | - | 15.8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.03 |  |  |  |  |
| Порошковый электрод | 22.0 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.0 | - | 16.3 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.02 |  |  |  |  |
| Наплавка режущего инструмента безвольфрамовой быстрорежущей сталью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПИГШ-1 | 22.2 | 20.53 | 1.23 | - | 0.44 |  |  | - | - | - | - | - |  |
| КПРИ-1 | 28.2 | 24.49 | 0.75 | - | - |  |  | 344 Фториды ... | 2.96 | - | - | - |  |
| Р6М5 | 35.4 | 21.24 | 0.50 | 0.46 | - |  |  | 344 Фториды ... | 13.2 | - | - | - |  |
| Наплавка порошковой проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭН-60М | 24.8 | - | 0.67 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 21.4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.73 |  |  |  |  |
| ПП-АН-8 | 9.1 | 2.5 | 1.0 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 0.6 |  |  |  |  |
| ПП-АН-9 | 11.7 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 9.3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.4 |  |  |  |  |
| ПП-АН-10 | 19.1 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 17.1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-11 | 20.1 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 18.3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.8 |  |  |  |  |
| ПП-АН-12 | 34.1 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 32.4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.7 |  |  |  |  |
| ПП-АН-18 | 15.1 | - | - | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 12.1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 3.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-125 | 16.8 | 6.8 | 2.1 | 3.1 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 3.8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-170 | 24.1 | 9.3 | 0.1 | 2.8 | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 10.0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.9 |  |  |  |  |
| ПП-АН-171 | 23.9 | - | - |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 22.3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.6 |  |  |  |  |
| ПП-АН-Г1ЗНЧ | 33.5 | 19.2 | 10.7 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 2.6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 1.0 |  |  |  |  |
| ПП-АН-124 | 50.9 | 40.6 | 3.3 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 344 Фториды ... | 2.0 |  |  |  |  |
| Наплавка порошковыми лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛ-АН-101 | 8.5 | - | 0.2 | 2.9 | 0.2 |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 5.2 | - | - | - |  |
| ПЛ-АН-111 | 8.2 | - | 0.2 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 8.0 | - | - | - |  |
| ПЛ-АН-Ш | 35.1 | - | 0.3 | 3.2 | 0.3 |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 7.3 |  |  |  |  |
| Ручная аргонно-дуговая наплавка неплавящимся (вольфрамовым) электродом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медноникелевый сплав | 1.25 | - | 0.01 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0.96 | - | 0.15 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 0.12 |  |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 4.75 | 0.66 | 0.05 | - | - |  |  | 164 Никель оксид | 0.65 | - | 0.6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 1.75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 1.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… | 0.58 |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая наплавка плавящимся электродом в среде аргона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оловянистая бронза | 7.0 | 2.93 | 0.14 | - | - |  |  | 164 Никель оксид | 0.97 | - | 0.13 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 1.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 Озон | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 207 Цинк оксид… | 0.58 |  |  |  |  |
| Дуговая металлизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-08Г2С | 26.0 | - | 1.0 | - | 0.1 |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 24.9 | - | - | - |  |
| Св-07Х25Н13 | 40.0 | - | 3.0 | 0.2 | 0.2 |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 36.6 | - | - | - |  |
| ЗК-7 | 14.0 | - | 0.1 | - | - |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 13.9 | - | - | - |  |
| Наплавка порошковыми электродными лентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порошковые ленты, сердечник из смеси порошков металлического марганца и никеля. Коэффициент заполнения 67-70% | 9.8 | - | 1.8 | - | - |  |  | 146 Медь (II) оксид... | 0.7 | 0.4 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид | 0.3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113 Вольфрам триоксид | 0.2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксиды Ме*) (в пересчете на Ме) | 6.8 | - | - | - |  |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ПОД ФЛЮСАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка и наплавка стали с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСЦ-45 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | - | 0.05 |  |  | 344 Фториды ... | 0.01 | 0.15 | 0.006 | 1.285 |  |
| АН-348А | 0.20 | 0.06 | 0.02 | - | 0.05 |  |  | 344 Фториды ... | 0.07 | 0.06 | 0.001 | 0.71 |  |
| ФЦ-7 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 |  |  |  | - | 0.05 | 0.003 | - |  |
| ФЦ-11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | - |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| ФЦ-12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| АН-17М | 0.10 | 0.01 | 0.09 | - | - |  |  |  | - | 0.03 | - | - |  |
| АН-22 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | - | - |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| АН-26 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | - | - |  |  |  | - | 0.03 | - | - |  |
| АН-30 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - |  |  |  | - | 0.03 | - | - |  |
| АН-42 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | - | - |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| АН-47 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | - | - |  |  |  | - | 0.03 | - | - |  |
| АН-60 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |
| АН-64 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 48-ОФ-6 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | - |  |  |  | - | 0.07 | - | - |  |
| 48-ОФ-6М | 0.1 | 0.09 | 0.009 | - | - |  |  | 164 Никель оксид | 0.001 | 0.04 | - | - |  |
| 48-ОФ-7 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | - |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| 48-ОФ-11 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | - | - |  |  |  | - | 0.06 | - | - |  |
| 48-ОФ-26 | 0.16 | 0.14 | - | - | - |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 | 0.05 | - | - |  |
| ФЦП-2 | 0.08 | 0.01 | - | - | 0.05 |  |  | 164 Никель оксид | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - |  |
| ФЦ-2 | 0.08 | 0.03 | - | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.033 | 0.006 | - |  |
| ФЦ-6 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.033 | - | - |  |
| АН-18 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.027 | - | - |  |
| АН-15М | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.017 | - | - |  |
| АН-20С | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.02 | - | - |  |
| ФЦ-2а | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.2 | - | - |  |
| ФЦ-2л | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 |  |  |  | - | 0.033 | 0.006 | - |  |
| Сварка стали с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНК-18 | 0.45 | 0.4 | 0.01 | - | 0.04 |  |  |  | - | 0.042 | - | - |  |
| АНК-19 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | - | - |  |  |  | - | 0.018 | - | - |  |
| АНК-30 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | - | - |  |  |  | - | 0.018 | - | - |  |
| ЖС-450 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | - | - |  |  |  | - | 0.018 | - | 22.4 |  |
| К-1 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | - |  |  |  | - | 0.15 | - | 0.5 |  |
| К-8 | 4.9 | 4.9 | - | - | - |  |  |  | - | 0.13 | - | 17.78 |  |
| КС-12-А2 | 3.4 | 3.27 | 0.13 | - | - |  |  |  | - | 0.43 | - | 20.0 |  |
| К-11 | 1.3 | 1.21 | 0.09 | - | - |  |  |  | - | 0.14 | 0.6 | - |  |
| 48АНК-54 | 0.25 | 0.12 | - | - | 0.05 |  |  | 344 Фториды ... | 0.08 | - | - | - |  |
| СВАРКА И НАПЛАВКА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН-А1 | 52.8 | 21.6 | - | - | - |  |  | 101 Алюминия оксид… | 31.2 | 4.16 | - | - |  |
| с керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖА-64 | 0.3 | - | - | - | - |  |  | 101 Алюминия оксид… | 0.12 | 0.076 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 118 Титан диоксид | 0.18 |  |  |  |  |

Таблица 2

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при дуговой наплавке с газопламенным напылением (на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Используемый материал, его марка и диаметр, мм | Состав газовой среды | Режим работы сварочного оборудования |  |  | Загрязняющие вещества, г/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сварочный аэрозоль | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | марганец и его соед. | железа оксид | Прочие |  |
|  |  | Сила тока, J, A | Напряжение, U, B |  |  |  |  | Наименование | Кол-во |
| ДУГОВАЯ НАПЛАВКА С ГАЗОПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стали-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пружинная проволока II кл. (1,6) ГОСТ 9389-75 | Пропан-бутановая смесь + кислород | 140-150 | 22-24 | 24.7 | 0.64 | 24.05 | 164 Никель оксид ... | 0.01 |  |
|  | Природный газ + кислород | 140-150 | 22-24 | 17.9 | 0.4 | 17.4 | 164 Никель оксид ... | 0.1 |  |
|  |  | 220 | 24-26 | 14.4 | 0.7 | 13.7 | - | - |  |
|  |  | 240 | 24-26 | 11.6 | 0.2 | 11.1 | 164 Никель оксид ... | 0.3 |  |
| Нп-30ХГ-СА(1,6) | Углекислый газ | 240 | 23-24 | 8.9 | 0.4 | 8.5 | 164 Никель оксид ... | - |  |
| Св-08Г2С(1,6) | Углекислый газ | 300-330 | 28-30 | 10.3 | 0.3 | 8.7 | 164 Никель оксид ... | 1.3 |  |
| Св-08(2,0) | Пропан-бутановая смесь + кислород | 190-200 | 22-24 | 26.0 | 1.0 | 25.0 | - | - |  |
| Св-08Г2С(2,0) | Углекислый газ | 300-330 | 28-30 | 11.4 | 1.50 | 7.7 | 344 Фториды | 2.2 |  |
|  | Чугуна СЧ-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034-2 (4,0) | Углекислый газ | 130-140 | 22-25 | 9.9 | 0.2 | 9.2 | 344 Фториды | 0.5 |  |
| ЦЧ4 (4,0) | Углекислый газ | 130-140 | 23-25 | 6.8 | 0.3 | 4.3 | 344 Фториды | 2.2 |  |
| МНЧ-2 (4,0) | Углекислый газ | 130-140 | 23-25 | 15.9 | 0.7 | 9.7 | 344 Фториды | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 Никель оксид ... | 2.4 |  |

Таблица 3

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах

| Технологический процесс (операция) | Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код и наименование | Удельное количество |
| КОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА СТАЛИ |  |  |
| Стыковая и линейная | 123 Железо (II) оксид | 8.9710-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.2810-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
| Точечная | 123 Железо (II) оксид | 1.3510-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.0410-5 г/с на 1 кВт номинальной мощности машины |
| Точечная, высоколегированных сталей на машинах МПТ-75, МПТ-100, МТПП-75 | Сварочный аэрозоль (имеет состав свариваемых материалов) | 0.00139 г/с на машину |
| Сварка трением | 337 Углерод оксид | 0.008 г/см2 площади стыка |
| ГАЗОВАЯ СВАРКА |  |  |
| Стали ацетилен-кислородным пламенем | 301 Азота диоксид | 22 г/кг ацетилена |
| Алюминия ацетилен-кислородным пламенем | 101 Алюминия оксид… | 0.06 г/кг ацетилена |
|  | 301 Азота диоксид | 22 г/кг ацетилена |
| Стали пропан-бутановой смесью | 301 Азота диоксид | 15 г/кг смеси |
| Алюминия пропан-бутановой смесью | 101 Алюминия оксид… | 0.06 г/кг смеси |
|  | 301 Азота диоксид | 15 г/кг смеси |
| Радиочастотная сварка алюминия агрегатом типа 16-76 | 101 Алюминия оксид… | 2.03 г/с на 1 агрегат |
| Плазменное напыление алюминия | 101 Алюминия оксид… | 77.5 г/кг расходуемого порошка |
| Металлизация стали цинком | 207 Цинк оксид… | 96 г/кг расходуемой проволоки |
| Плазменное напыление алюминиевых сплавов | 101 Алюминия оксид… | 0.5 г/кг сплава |
| Плазменное напыление медных сплавов | 146 Медь (II) оксид | 0.4 г/кг сплава |
| Плазменное напыление цинковых сплавов | 207 Цинк оксид… | 0.4 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление алюминиевых сплавов | 101 Алюминия оксид… | 1.8 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление цинковых сплавов | 207 Цинк оксид… | 0.78 г/кг сплава |
| Электродуговое напыление стали | 123 Железо (II) оксид | 2.12 г/кг сплава |
| ДУГОВАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОВОЛОКИ: |  |  |
| СВ-08Г2С | 123 Железо (II) оксид | 38.0 г/кг расходуемой проволоки |
|  | 143 Марганец и его соединения | 1.48 г/кг |
|  | 2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2 | 0.16 г/кг |
| СВ-07Х25Н13 | 123 Железо (II) оксид | 47.0 г/кг |
|  | 143 Марганец и его соединения | 3.6 г/кг |
|  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.26 г/кг |
| ЭК-7 | 2908 Пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2 | 17.0 г/кг |
|  | 143 Марганец и его соединения | 0.07 г/кг |

Таблица 4

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при резке металлов и сплавов (на длину реза, г/м; на единицу оборудования, г/ч)

| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/м | г/ч | Наименование вещества | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
| ГАЗОВАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.25 | 74.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.04 | 1.1 | 1.50 | 49.5 | 1.18 | 39.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.21 | 72.9 |  |  |  |  |
| 10 | 4.50 | 131.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.06 | 1.9 | 2.18 | 63.4 | 2.2 | 64.1 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.44 | 129.1 |  |  |  |  |
| 20 | 9.00 | 200.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.13 | 3.0 | 2.93 | 65.0 | 2.40 | 53.2 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 8.87 | 197.0 |  |  |  |  |
| Качественная легированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.50 | 82.5 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.04 | 1.25 | 1.3 | 42.9 | 1.02 | 33.6 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.46 | 81.25 |  |  |  |  |
| 10 | 5.00 | 145.5 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.08 | 2.5 | 1.9 | 55.2 | 1.49 | 43.4 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.92 | 143.0 |  |  |  |  |
| 20 | 10.0 | 222.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.16 | 5.0 | 2.6 | 57.2 | 2.02 | 44.9 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.84 | 217.0 |  |  |  |  |
| Высокомарганцовистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.45 | 80.10 | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.6 | 1.4 | 46.2 | 1.1 | 36.3 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.39 | 78.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.01 | 0.3 |  |  |  |  |
| 10 | 4.90 | 142.2 | 143 Марганец и его соединения | 0.10 | 2.8 | 2.0 | 58.2 | 1.6 | 46.6 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.78 | 138.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 0.6 |  |  |  |  |
| 20 | 9.80 | 217.5 | 143 Марганец и его соединения | 0.20 | 4.4 | 2.7 | 59.9 | 2.2 | 48.8 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.56 | 212.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.04 | 0.9 |  |  |  |  |
| Сплавы титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.0 | 140.0 | 118 Титан диоксид | 4.98 | 139.0 | 0.6 | 16.8 | 0.2 | 5.6 |
|  | 5.0 | 140.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.01 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.01 | 0.5 |  |  |  |  |
| 12 | 15.0 | 315.0 | 118 Титан диоксид | 14.94 | 314.0 | 1.5 | 31.5 | 0.6 | 12.6 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.03 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 | 0.5 |  |  |  |  |
| 20 | 25.0 | 390.0 | 118 Титан диоксид | 24.90 | 388.0 | 2.5 | 38.0 | 1.0 | 15.6 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
| 30 | 35.0 | 355.0 | 118 Титан диоксид | 34.86 | 354.0 | 2.7 | 27.6 | 1.5 | 15.3 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.07 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.07 | 0.5 |  |  |  |  |
| ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.1 | 811.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.12 | 23.7 | 1.4 | 277.0 | 6.8 | 1187.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 3.98 | 787.3 |  |  |  |  |
| Низколегированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6.0 | 792.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.18 | 23.7 | 2.0 | 264.0 | 10.0 | 1320.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 5.82 | 768.3 |  |  |  |  |
| 20 | 10.0 | 960.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.3 | 28.8 | 2.5 | 247.0 | 14.0 | 1240.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.7 | 931.2 |  |  |  |  |
| Качественная легированная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.0 | 990.0 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.12 | 40.0 | 1.43 | 429.0 | 6.3 | 2075.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 2.88 | 950.0 |  |  |  |  |
| 10 | 5.0 | 1370 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.25 | 70.0 | 1.87 | 467.0 | 9.5 | 2610.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 4.75 | 1300 |  |  |  |  |
| 20 | 12.0 | 1582 | 203 Хрома (VI) оксид | 0.8 | 106.0 | 2.10 | 277.0 | 12.7 | 1675.0 |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 11.2 | 1476.0 |  |  |  |  |
| Высокомарганцовистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.0 | 793.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.08 | 15.8 | 1.4 | 277.0 | 6.50 | 1286.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 3.9 | 774.0 |  |  |  |  |
| 10 | 5.8 | 765.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.09 | 12.0 | 2.0 | 264.0 | 10.0 | 1320.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.01 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 5.7 | 752.0 |  |  |  |  |
| 20 | 9.6 | 920.0 | 143 Марганец и его соединения | 0.18 | 18.4 | 2.5 | 240.0 | 13.0 | 1247.0 |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.02 | 3.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 9.4 | 897.9 |  |  |  |  |
| Сплавы АМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.7 | 826.0 | 101 Алюминия оксид… | 4.51 | 793.0 | 0.5 | 153.0 | 2.0 | 612.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.16 | 28.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 | 5.0 |  |  |  |  |
| 20 | 11.7 | 1120 | 101 Алюминия оксид… | 11.20 | 1075.0 | 0.6 | 75.6 | 3.0 | 378.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 0.34 | 38.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.1 | 7.0 |  |  |  |  |
| 80 | 46.7 | 1200 | 101 Алюминия оксид… | 44.8 | 1152.0 | 1.0 | 27.0 | 9.0 | 243.0 |
|  |  |  | 138 Магний оксид | 1.6 | 41.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.3 | 7.0 |  |  |  |  |
| Сплавы титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11.2 | 450.0 | 118 Титан диоксид | 11.16 | 448.0 | 0.4 | 62.4 | 10.5 | 1640.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.02 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.02 | 1.0 |  |  |  |  |
| 20 | 22.5 | 540.0 | 118 Титан диоксид | 22.4 | 538.0 | 0.5 | 40.0 | 14.7 | 1175.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.0 |  |  |  |  |
| 30 | 33.8 | 690.0 | 118 Титан диоксид | 33.7 | 687.0 | 0.6 | 32.3 | 18.9 | 1020.0 |
|  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  |
| ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ СТРОЖКА (г на 1 кг угольных электродов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
|  | г/кг |  | Наименование вещества | г/кг |  | г/кг |  | г/кг |  |
| Высокомарганцовистой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 100.0 | - | 143 Марганец и его соединения | 2.0 | - | 250.0 | - | 50.0 | - |
|  |  |  | 123 Железо (II) оксид | 97.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2907 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 выше 70% | 0.4 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4

| Толщина, мм | Св. аэрозоль |  |  | в том числе |  |  | 0337 |  | 0301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/м |  | г/ч | Наименование вещества | г/м | г/ч | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
| Титанового сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 500.0 |  | - | 118 Титан диоксид | 498.0 | - | 500.0 | - | 130.0 | - |
|  |  |  |  | 203 Хрома (VI) оксид | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 1.0 |  |  |  |  |  |
| Электродуговая резка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.0 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 0.97 | - | 0.2 | - | 1.0 | - |
|  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.0 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 1.94 | - | 0.6 | - | 2.0 | - |
|  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.0 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 3.88 | - | 0.9 | - | 4.0 | - |
|  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30 | 6.0 | - |  | 101 Алюминия оксид… | 5.82 | - | 1.8 | - | 8.0 | - |
|  |  |  |  | 138 Магний оксид | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 Марганец и его соединения | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 Медь (II) оксид | 0.06 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при индукционной наплавке

(на единицу массы расходуемых наплавочных материалов)

| Марка наплавляемого порошка | Наименование и удельные количества загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочный аэрозоль | В том числе |  |  |  | 0337 Углерод оксид |
|  |  | 0143 Марганец и его соединения … | 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0123 Железо (II) оксид | 0309 Бор аморфный |  |
| ПГ-УС25 | 1.296 | 0.01 | 0.11 | 0.132 | 1.044 | 0.395 |
| ТС-С1 | 0.706 | 0.003 | 0.02 | 0.413 | 0.27 | 0.312 |
| ПГ-С27 | 1.568 | - | 0.39 | 0.638 | 0.54 | 0.6 |

Таблица 6

Сравнительная таблица соответствия марок отечественных электродов маркам электродов ESAB

| Марка российских или импортных электродов | Тип наплавленного металла | Рекомендуемый аналог фирмы ESAB |
| --- | --- | --- |
| Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |
| АНО-13М | Э46 | OK 46.16, OK 50.40 |
| АНО-1М | Э50Л | OK 53.70 |
| АНО-4 | Э46 | OK 46.00 |
| АНО-6 | Э42 | OK 46.00 |
| АНО-21 | Э46 | OK 43.32, OK 50.40 |
| АНО-29М | Э46 | OK 46.00 |
| АНО-32 | Э46 | OK 46.00, OK 46.16 |
| АНО-36 | Э46 | OK 46.00 |
| АНО-Д | Э50А | OK 53.16 SPEZIAL, OK 48.18 |
| АНО-Т | Э50А | OK 50.40, |
| АНО-ТМ | Э50А | OK 48.08 |
| АНО-ТМ/СХ | Э50А | OK 55.00 |
| ВН48 | Э42А | OK 48.00, OK RAPID 23.50 |
| ВН48У | Э46А | OK Femax 38.95, OK Femax 38.48 |
| ВСЦ-4 | Э42 | OK Pipeweld 6010, OK Pipeweld 6010 Plus |
| ДСК-50У | Э50А | OK 48.00, OK 48.04, FILARC 35S, OK 48.04 |
| ИТС-4С | Э50А | OK 48.00, OK 48.04, FILARC 36 |
| МР-3 | Э46 | OK 46.00 |
| ОЗС-12 | Э46 | OK 46.00 |
| ОЗС-18 | Э50А | OK 48.00, OK 73.05, OK 73.08 |
| ОЗС-23 | Э42 | OK 43.32 |
| ОЗС-25 | Э50А | OK 48.04 |
| ОЗС-6 | Э46 | OK 46.00, OK 43.32, OK 43.33 |
| ОМА-2 | Э42 | OK 43.32, FILARC 48 |
| ТМУ-21 | Э50А | FILARC 27P |
| ТМУ-21У | Э50А | OK 48.15, OK 53.70 |
| УОНИИ-13/45 (УОНИ-13/45) | Э42А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55 (УОНИ-13/55) | Э50А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55К | Э46А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55У | Э55 | OK 48.08, OK 53.04, OK Femax 38.48 |
| ЦУ-4 | Э50А | OK 53.70 |
| ЦУ-5 | Э50А | OK 53.70, ЭСАБ ЦУ-5 |
| UTP 611 |  | OK 43.32 |
| UTP 612 |  | OK 46.00 |
| UTP 614 Kb |  | OK 53.16 SPEZIAL |
| UTP 62 |  | FILARC 118 |
| Электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей |  |  |
| 48Н-10 | 09Х2М1 | OK 76.28, FILARC KV3L |
| 48ХН-2 | 10Н2Г | FILARC 75S, OK 73.68 |
| 48ХН-5 | 05Н3ГМР | FILARC 108 |
| АНГ-1 | Э50 | OK Femax 33.30 |
| АНО-ТМ/Н | Э50А | OK 73.08, OK 48.08 |
| ВП-4 | Э50А | FILARC 75 |
| ВП-6 | Э50А | FILARC 76S |
| ВСФ 65У | Э60 | OK 74.70, FILARC 27P |
| ВСФ 75У | Э70 | OK 74.78 |
| ВСФ 85 | Э85 | OK 75.75, FILARC 118 |
| ВСЦ-4А | Э50 | OK Pipeweld 7010, OK Pipeweld 7010 Plus |
| ВСЦ-4М | Э50 | OK Pipeweld 7010, OK Pipeweld 7010 Plus |
| ВСЦ-60 | Э60 | OK Pipeweld 8010, OK Pipeweld 8010 Plus |
| КТИ-10 | 14Х11НВМФ | OK 76.98 |
| НИАТ-ЗМ | Э85 | OK 75.75, OK 78.16 |
| ОЗС-11 | Э09МХ | OK 74.46, OK 76.18, FILARC KV5L |
| ОЗС-20Н | Э50А | FILARC 76S |
| ОЗС-20Р | Э50А | FILARC 76S, FILARC 27H |
| ОЗС-24М | Э60 | OK 73.79, OK 74.70 |
| ОЗС/ВНИИСТ-26 | Э50 | OK 73.08, OK 53.70 |
| ОЗС/ВНИИСТ-27 | Э55 | OK 73.68, FILARC 75S |
| ПТ-30 | 10Г1Н2МА | OK 75.75, FILARC KV2 |
| ТМЛ-1У | 09Х1 М | OK 76.18 |
| ТМЛ-ЗУ | 09Х 1 МФ | OK 76.18, FILARC KV5L |
| УОНИИ-13/65 | Э60 | OK 55.00, OK 55.10, OK 74.70 |
| УОНИИ-13/85 | Э85 | OK 75.75, OK 78.16 |
| ЦЛ-17 | 10Х5МФ | OK 76.35, FILARC KV4L |
| ЦЛ-20 | 09Х1МФ | OK 76.16, OK 76.18 |
| ЦЛ-21 | 10ГН1М | OK 73.68, FILARC KV2 |
| ЦЛ-25 | 09Х1МФ | OK 76.18, OK 67.75 |
| ЦЛ-39 | 09Х1МФ | OK 76.16, OK 76.18 |
| ЦЛ-48 | 10ГНМ | OK 73.68, FILARC KV2 |
| ЦЛ-55 | 09Х2М1 | OK 76.28, FILARC KV3L |
| ЦЛ-56 | 03Х14Н5М | OK 68.17 |
| ЦЛ-57 | 10Х10МФ | OK 76.96, OK 76.98 |
| ЦУ-2М | 09М | OK 74.46 |
| ЦУ-2ХМ | 09ХМ | OK 76.18 |
| Э-138/50Н | Э50А | FILARC 76S, OK 48.08 |
| ЭА 48М/22 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.75 |
| ЭА 606/11 | 08Х19Н9ГФ2С2 | OK 61.35 |
| Электроды для сварки нержавеющих и жаростойких сталей |  |  |
| АНВ-13 | 02Х19ХН9Б | OK 61.81 |
| АНВ-17 | 02Х19Н18Г5АМ3 | OK 69.25, OK 64.63 |
| АНВ-20 | 02Х19Н15Г4АМЗВ2 | OK 69.25 |
| АНВ-23 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.41, OK 61.81 |
| АНВ-29 | 07Х20Н9 | OK 61.30, OK 61.50 |
| АНВ-32 | 07Х20Н9 | OK 61.41, OK 61.35 |
| АНВ-35 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85, OK 61.81 |
| АНВ-36 | 09Х19Н10Г2М2Б | OK 63.80 |
| АНО-ТМ60 | Э60 | OK 74.46, OK 74.70, FILARC 88S |
| АНО-ТМ70 | Э70 | FILARC 88S, OK 74.78, Pipeweld 90DH |
| АНП-2 | Э70 | OK 74.78, FILARC 108, Pipeweld 100DH |
| АНП-6П | Э70 | OK 74.78, OK 78.16, OK 74.86 Tensitrode |
| ВИ-10-6 | Э100 | OK 78.16, OK 75.78 |
| ЗИО-3 | 08Х19Н10Г2Б | OK 61.85 |
| ЗИО-7 | 10Х25Н13Г2Б | OK 67.60, ЗИО-7, OK 67.75 |
| ЗИО-8 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.62, OK 67.75, ЭСАБ ЭА-395/9, ЭСАБ ЗИО-8 |
| ЗИФ-9 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.30, OK 61.81 |
| Л-40М | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85 |
| ЛНВ-13 | 02Х19Н9Б | OK 61.81 |
| НБ-38 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85 |
| НЖ-13 | 09Х19Н10Г2М2Б | OK 63.85 |
| НИАТ-1 | 08Х17Н8М2 | OK 63.20, OK 63.30 |
| ОЗЛ-2 | 10Х20Н14М2Г2 | OK 67.15,OK 62.53 |
| ОЗЛ-5 | I2X24H14C2 | OK 67.15, OK 62.53 |
| ОЗЛ-6 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.62; OK 67.75; OK 67.70; OK 67.60, OK 62.53 |
| ОЗЛ-7 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85, OK 61.81 |
| ОЗЛ-8 | 07Х20Н9 | OK 61.30, OK 61.25 |
| ОЗЛ-9А | 28Х24Н26Г6 | OK 67.13, OK 67.15 |
| ОЗЛ-17У | ОЗХ23Н27МЗДЗГ2Б | OK 69.33, OK 69.63 |
| ОЗЛ-19 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.62 |
| ОЗЛ-20 | 02Х20Н14Г2М2 | OK 64.30, OK 63.34 |
| ОЗЛ-22 | 02Х21 HIОГ2 | OK 61.30, OK 67.60 |
| ОЗЛ-27 | 20Х26Н10Г2МЗ | OK 68.53, OK 67.20 |
| ОЗЛ-36 | 04Х20Н9 | OK 61.30 |
| ОЗЛ-37-2 | ОЗХ25Н25МЗДЗГ2Б | OK 69.33 |
| ОЗЛ-38 | ЗОХ24Н24Г2Б | OK 67.15 |
| УОНИИ-13/НЖ (12Х13) | 12Х13 | OK 68.15 |
| ЦЛ-9 | 10Х25Н13Г2Б | OK 67.60, OK 67.75 |
| ЦЛ-11 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85; OK 61.80; OK 61.86, OK 61.81 |
| ЦТ-15 | 08Х19Н10Г2Б | OK 61.85; OK 61.80; OK 61.86 |
| ЦТ-15-1 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85 |
| ЦТ-15К | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.30, OK 61.81 |
| ЦЛ-41 | 06Х1ЗН | OK 68.17 (условно) |
| ЦЛ-51 | 03Х12Н2 | OK 68.17 (условно) |
| ЭА-395/9 | 07Х19Н11МЗГ2Ф | OK 67.62, OK 69.33, OK 69.63, ЭСАБ ЭА-395/9 |
| ЭА-400/10Т | 07Х19Н11МЗГ2Ф | OK 63.30, OK 64.30 |
| ЭА-400/10У | 07Х19Н11МЗГ2Ф . | OK 63.35 |
| ЭА-898/21 | 10Х19Н10Г2МБФ | OK 63.85 |
| ЭНТУ-3М | 06Х19Н11Г2М2 | OK 63.30, OK 63.35 |
| UTP 6820 MoLC |  | OK 63.30 |
| UTP 68 Timo |  | OK 63.20 |
| UTP 6824 MoLC |  | OK 67.70 |
| UTP 68 H |  | OK 67.15 |
| Электроды для сварки трудносвариваемых сталей и разнородных сварных соединений |  |  |
| АНВ-27 | 12Х12Н7Г15 | OK 67.52, OK 67.43 |
| ГС-1 | 10Х23Н9Г6С2 | OK 67.45, OK 67.52, OK 62.53 (по свойствам) |
| ДС-12 | 08Х20Н10Г6Б | OK 67.45 |
| ЗИФ-1 | 10Х20Н9Г6С | OK 67.45 |
| НИИ-48Г | 10Х20Н9Г6С | OK 67.45 |
| ОЗЛ-28 | 20Х27Н8Г2М | OK 68.81, OK 68.82 |
| ОЗЛ-40 | 08Х22Н7Г2Б | OK 68.82, OK 67.60 |
| ОЗЛ-41 | 10Х20Н7М2Г2Б | OK 68.82, OK 67.70 |
| Электроды для сварки чугуна и сплавов на основе никеля |  |  |
| АНЖР-1 | 08Х25Н60М10Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCrMo-13 (OK 92.59) |
| АНЖР-2 | 06Х25Н40М7Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCu-7 (OK 92.86) |
| АНЖР-ЗУ | 08Х24Н25МЗГ2 | OK 69.33 |
| В-56У | монель | OK NiCu-7 (OK 92.86), OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ВИИМ-1 | 08Х20Н60М14В | OK NiCrFe-5 (OK 92.35), OK NiCrMo-13 (OK 92.59) |
| ИМЕТ-4 | 10Х18Н70М10Г | OK NiCrMo-3 (OK 92.45) |
| ИМЕТ-4Г1 | 10Х18Н60М20Г | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| МНЧ-2 | Ni-Cu | OK NiCu-7 (OK 92.86), OK NiCu 1 (OK 92.78) |
| ОЗЖН-1 | железо-никель | OK NiFe-CI-A (OK 92.58), OK NiFe-CI (OK 92.60) |
| ОЗЛ-25 | 10Х20Н70Г2М2В | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) |
| ОЗЛ-25Б | 10Х20Н70Г2М2Б2В | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) |
| ОЗЛ-30 | 06Х14Н65М15В4Г2 | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ОЗЛ-32 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18), OK Ni-1 (OK 92.05) |
| ОЗЛ-35 | 10Х26Н70Г2М2Ю | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) (условно) |
| ОЗЛ-44 | 12Х20Н75М2Г2 | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) (условно) |
| ОЗЧ-3 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| ОЗЧ-4 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| ЦТ-26 | 03Х16Н9М2 | OK 63.35 |
| ЦТ-28 | 08Х14Н65М15В4Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ЦЧ-4 | чугун | OK NiFe-CI (OK 92.60), OK 91.00 |
| UTP 8 |  | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| UTP 855 |  | OK NiFe-CI-A (OK 92.58) |
| UTP 86 FN |  | OK NiFe-CI (OK 92.60) |
| UTP 81 |  | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| Электроды для сварки меди и ее сплавов |  |  |
| АНЦ/ОЗМ-3 | медь | OK 94.25 |
| Комсомолец 100 | медь | OK 94.55, OK 94.25 (условно) |
| ОЗБ-2М | оловянистые бронзы | OK 94.25 |
| ОЗЧ-6 | медь | OK 94.55 |
| Электроды для сварки алюминия и его сплавов |  |  |
| ОЗА-1 | алюминий | OK AlMn1 (OK 96.10), OK AlMn1 (OK 96.20) |
| ОЗА-2 | алюминий-кремнистые сплавы, силумин" | OK AlSi12 (OK 96.50), OK AlSi51 (OK 96.40) |
| UTP 4 |  | Припои в каталоге отсутствуют |
| UTP 480 |  | OK AlSi12 (OK 96.50) |
| UTP 49 |  | OK AlMn1 (OK 96.20) |
| UTP 34 N |  | Проволока OK Autrod 19.40, Прутки OK Tigrod 19.40 |
| UTP 39 |  | OK 94.35, Проволока OK Autrod 19.49, Прутки OK Tigrod 19.49 |
| Электроды для строжки и резки |  |  |
| АНР-2М | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| ОЗР-1 | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| ОЗР-2 | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| UTP 82 AS | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| Электроды для наплавки и ремонта деталей из марганцовистых, инструментальных и теплоустойчивых сталей |  |  |
| ОЗЛ-21 | 02Х21Н60М15ВЗ | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| Электроды для наплавки и ремонта деталей |  |  |
| Т-590 | 320Х25С2ГР | OK Weartrode 60 T (OK 84.78) |
| Т-620 | Э-320Х23С2ГТР | OK Weartrode 62 (OK 84.84) |
| ЭН-60М | 70Х3СМТ | OK Tooltrode 60 (OK 85.65) |
| UTP BMC |  | OK Weartrode 30 (OK 83.28) |
| UTP 63 |  | OK 67.43 |
| UTP 655 |  | OK 67.45 или OK 67.52 |
| UTP 4075 |  | OK NiCu-7 (OK 92.86) |
| UTP DUR 350 |  | OK 83.27 |
| UTP DUR 600 |  | OK Weartrode 50 (OK 83.50) |
| UTP LEDURIT 61 |  | OK Weartrode 62 (OK 84.84) |
| UTP LEDURIT 65 |  | OK Weartrode 65 T (OK 84.80) |
| UTP 67 S |  | OK Tooltrode 50 (OK 85.58) |
| UTP 690 |  | OK Tooltrode 60 (OK 85.65) |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 7

Значение коэффициента оседания аэрозоля краски для организованных источников в зависимости от длины газовоздушного тракта, Кос

| Наименование коэффициента | Длина воздуховода от места образования до очистного устройства, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
| Кос | 1.0-0.8 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 | 0.3-0.1 |

Таблица 8

Состав лакокрасочных материалов

| Марка | Доля летучей части (растворителя) fр, % мас. | Наименование | Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, х, % мас |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | fр, % мас. | Наименование | х, % мас |
| ШПАТЛЕВКИ |  |  |  |
| ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
| НЦ-007 | 35 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 3 18 9 10 10 50 |
| НЦ-008 | 70 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый толуол | 15 30 20 5 30 |
| НЦ-173 | 96.9 | бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 7 5 4 77 3 4 |
| ЭП-0010 | 10 | толуол спирт этиловый | 55.07 44.93 |
| ХВ-005 | 67 | ацетон бутилацетат толуол | 25.8 12.1 62.1 |
| МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый ксилол этиленгликоль этилкарбитол | 40 40 10 10 |
| ГРУНТОВКИ |  |  |  |
| АК-070 | 86 | ацетон спирт н-бутиловый ксилол | 20.04 12.6 67.36 |
| ГФ-017 | 51 | ксилол | 100 |
| ГФ-021 | 45 | ксилол | 100 |
| ГФ-0119 | 47 | ксилол | 100 |
| ГФ-030 | 24.75 | уайт-спирит | 100 |
| ГФ-031 | 46 | ксилол уайт-спирит сольвент | 28.7 35.65 35.65 |
| ГФ-032 | 61 | сольвент | 100 |
| ГФ-0163 | 32 | сольвент | 100 |
| ВЛ-02 | 79 | спирт н-бутиловый спирт этиловый ксилол ацетон | 28.2 37.6 6 28.2 |
| ВЛ-023 | 74 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол ацетон | 24.06 48.71 3.17 1.28 22.78 |
| НЦ-173 | 96.9 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 4 77.7 6.4 5.2 3.6 3.1 |
| НЦ-0135 | 63 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 4 11 6 46 10 5 18 |
| НЦ-0140 | 80 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв циклогексанон | 15 10 20 15 20 15 5 |
| НЦ-0205 | 61 | спирт этиловый бутилацетат этилацетат этиленгликольацетат | 7 53 20 20 |
| ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
| ПФ-020 | 43 | ксилол | 100 |
| ФЛ-03К ФЛ-03Ж | 30 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ФЛ-086 | 46 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ФЛ-087 | 47 | спирт н-бутиловый сольвент | 58.33 41.67 |
| ХС-010 | 67 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХС-059 | 64 | ацетон бутилацетат толуол циклогексанон | 27.57 12.17 45.35 14.91 |
| ХС-068 | 69 | ацетон бутилацетат толуол циклогексанон | 25.98 12.02 56.37 5.63 |
| МЛ-0.29 | 40 | спирт н-бутиловый ксилол | 42.62 57.38 |
| МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый ксилол этиленгликоль этилкарбитол | 40 40 10 10 |
| ЭМАЛИ |  |  |  |
| АС-182 | 47 | ксилол уайт-спирит сольвент | 85 5 10 |
| АК-194 | 72 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50 20 10 20 |
| АК-1102 | 80.5 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый ксилол | 29.13 29.13 2.91 38.83 |
| ГФ-92 | 51 | уайт-спирит ксилол спирт н-бутиловый | 8 90 2 |
| ГФ-92ГМ | 45 | ксилол | 100 |
| ГФ-92ГС | 43 | сольвент | 100 |
| ГФ-92ХС | 44 | сольвент | 100 |
| ГФ-820 | 50 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| МЛ-12 | 49.5 | спирт н-бутиловый уайт-спирит этилцеллозольв сольвент | 20.78 20.14 1.4 57.68 |
| МЛ-152 | 57 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый уайт-спирит сольвент ксилол бензин | 20.85 9.59 13 14.07 39.76 2.73 |
| МЛ-158 | 47 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 37.03 30.72 32.25 |
| МЛ-165 | 51 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 35.92 0.68 63.4 |
| МЛ-197 | 49 | бутилацетат спирт н-бутиловый уайт-спирит этилцеллозольв нефрас | 8.42 41.42 2.01 8.93 39.22 |
| МЛ-242 | 44 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый ксилол | 20 20 60 |
| МЛ-279 | 50 | спирт н-бутиловый ксилол | 24.74 75.26 |
| МЛ-283 | 45 | спирт н-бутиловый ксилол | 19.72 80.28 |
| МЛ-629 | 44 | спирт н-бутиловый ксилол | 50 50 |
| МЛ-1156 | 49 | спирт н-бутиловый ксилол | 24.58 75.42 |
| МС-17 | 57 | ксилол | 100 |
| МС-160 | 57 | ксилол | 100 |
| МС-226 | 50 | ксилол | 100 |
| МЧ-123 | 55 | ксилол | 100 |
| МЧ-240 | 55 | спирт н-бутиловый сольвент ксилол | 37.79 22.9 39.31 |
| НЦ-11 | 74.5 | бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 25 25 10 15 25 |
| НЦ-132П | 80 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 8 8 15 20 8 41 |
| НЦ-257 | 62 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 7 10 15 10 8 50 |
| НЦ-1125 | 60 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол бутилацетат этилцеллозольв | 7 10 15 50 10 8 |
| ПФ-115 | 45 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| ПФ-133 | 50 | ксилол уайт-спирит | 50 50 |
| ПФ-167 | 40 | уайт-спирит | 100 |
| ПФ-188 | 44.5 | бутилцеллозольв сольвент | 8.53 91.47 |
| ПФ-218ГС | 27.5 | уайт-спирит | 100 |
| ПФ-283 | 50 | уайт-спирит ксилол | 60 40 |
| ПФ-837 | 53 | уайт-спирит ксилол | 18.16 81.84 |
| ПФ-1105 | 39 | уайт-спирит ксилол | 50 50 |
| ПФ-1189 | 47 | ксилол сольвент | 65.7 34.3 |
| ПФ-1126 | 57 | сольвент | 100 |
| ПЭ-220 | 35 | ацетон толуол ксилол | 89 7 4 |
| ПЭ-250 | 35 | ацетон толуол ксилол | 83 14 3 |
| ПЭ-250М ПЭ-250ПМ | 43 | ацетон толуол ксилол | 88.4 9.3 2.3 |
| ПЭ-251 ПЭ-251Б | 25 | стирол толуол ксилол метилизобутилкетон циклогексанон | 14 5 5 38 38 |
| ПЭ-247 | 40 | ацетон толуол ксилол спирт этиловый | 75 15 2.5 7.5 |
| ПФ-246 ПЭ-265 | 8 | ацетон бутилацетат стирол | 12.5 62.5 25 |
| В-ПЭ-1179 | 74 | бутилцеллозольв этиленгликоль | 98.3 1.7 |
| ПЭ-276 | 9.5 | ацетон бутилацетат стирол | 20 60 20 |
| ЭП-51 | 76.5 | ацетон спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат толуол | 4 4 33 16 43 |
| ЭП-140 | 53.5 | ацетон ксилол толуол этилцеллозольв | 33.7 32.78 4.86 28.66 |
| ЭП-148 | 35 | спирт н-бутиловый ксилол толуол этилцеллозольв | 16.15 72.03 3.32 8.5 |
| ЭП-255 | 36.5 | ацетон бутилацетат толуол ксилол | 36.44 27.79 8.33 27.44 |
| ЭП-525 | 29 | ацетон бутилацетат ксилол | 23.57 45.99 30.44 |
| ЭП-773 | 38 | ацетон ксилол этилцеллозольв | 30 40 30 |
| ЭП-1236 | 59 | бутилацетат ацетон толуол ксилол | 29.55 31.42 1.78 37.25 |
| ХВ-16 | 78.5 | ацетон бутилацетат толуол ксилол | 13.33 30 22.22 34.45 |
| ХВ-110 | 61.5 | ацетон сольвент ксилол | 15 50 35 |
| ХВ-124 | 27 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХВ-518 | 70 | ацетон бутилацетат сольвент | 28 10 62 |
| ХВ-785 | 73 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| ХВ-1120 | 75 | бутилацетат толуол ксилол | 37.43 60 2.57 |
| КО-83 | 78 | ацетон бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 13.17 11.07 9.10 14.10 7.10 45.46 |
| КО-811 | 64.5 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50 20 10 20 |
| КО-822 | 65 | ацетон бутилацетат этилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв ксилол | 10 10 10 5 15 11 39 |
| КО-935 | 30 | толуол | 100 |
| ХС-119 ХС-119Э | 68.5 | ксилол ацетон бутилацетат циклогексанон толуол | 10.82 27.26 11.95 14.5 35.47 |
| ХС-75У | 68.5 | ацетон бутилацетат толуол | 26.43 12.12 61.45 |
| ХС-759 | 69 | ацетон бутилацетат циклогексанон толуол | 27.58 11.96 14.4 46.06 |
| ФЛ-5233 | 87.5 | спирт этиловый спирт н-бутиловый бутилацетат | 73.1 18.3 8.6 |
| ВЛ-515 | 72 | спирт этиловый толуол этилцеллозольв | 18.4 51.6 30 |
| ЛАКИ |  |  |  |
| АК-113 | 93 | бутилацетат спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол | 50.1 19.98 9.94 19.98 |
| АК-113Ф | 91 | спирт н-бутиловый ксилол | 20.7 79.3 |
| БТ-99 | 56 | уайт-спирит ксилол | 4 96 |
| БТ-577 | 63 | уайт-спирит ксилол | 42.6 57.4 |
| БТ-985 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| БТ-987 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| БТ-988 | 60 | уайт-спирит | 100 |
| ГФ-92 | 45.5 | спирт н-бутиловый уайт-спирит ксилол | 2 8 90 |
| ГФ-95 | 51 | уайт-спирит ксилол спирт н-бутиловый | 48 46 6 |
| КФ-965 | 65 | уайт-спирит | 100 |
| ЛБС-1 | 45 | спирт этиловый фенол | 77.8 22.2 |
| ЛБС-21 | 32 | спирт этиловый фенол | 64.06 35.94 |
| МЛ-92 | 47.5 | спирт н-бутиловый ксилол уайт-спирит спирт изобутиловый | 10 40 40 10 |
| МЛ-133 | 55 | спирт н-бутиловый ксилол | 40 60 |
| МЧ-52 | 38.76 | спирт н-бутиловый спирт этиловый сольвент формальдегид | 85 2.6 10.4 2 |
| НЦ-211 | 76 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол этилцеллозольв ацетон | 10 15 10 50 8 7 |
| НЦ-218 | 70 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат ксилол толуол этилцеллозольв | 9 16 9 16 23.5 23.5 3 |
| НЦ-221 | 83.1 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат ацетон толуол этилцеллозольв спирт этиловый | 19.98 15.04 9.99 5.05 39.95 3 6.99 |
| НЦ-222 | 78 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв спирт этиловый | 9.49 9.23 15.9 46.54 3.2 15.64 |
| НЦ-223 | 67 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилацетат ксилол толуол этилцеллозольв | 15 18 5 25 25 12 |
| НЦ-224 | 75 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат ксилол растворитель окситерпеновый | 10.67 45.4 13.6 14 13.73 2.6 |
| НЦ-243 | 74 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилацетат толуол этилцеллозольв циклогексанон | 20 10 7 50 8 5 |
| НЦ-2101 | 72 | спирт н-бутиловый спирт изобутиловый спирт этиловый этилацетат ксилол этилцеллозольв толуол | 14 4 21 14 9 14 24 |
| НЦ-2105 | 81 | спирт бутиловый спирт этиловый бутилацетат | 8 12 80 |
| НЦ-2-95 | 67 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилацетат | 9 17 17 |
| НЦ-2-95 | 67 | бутилацетат толуол ксилол этилцеллозольв | 9 35 10 3 |
| ПЭ-220 | 35 | ацетон ксилол толуол | 88.57 4.29 7.14 |
| ПЭ-232 | 8.9 | ацетон ксилол толуол | 32.58 11.24 56.18 |
| ПЭ-246 ПЭ-265 | 8 | ацетон бутилацетат стирол | 18.75 62.5 18.75 |
| ПЭ-250М | 43 | ацетон ксилол толуол | 88.37 2.33 9.3 |
| ПЭ-251Б | 25 | стирол ксилол толуол метилизобутилкетон циклогексанон | 16 4 4 38 38 |
| УР-231 | 70 | бутилацетат ксилол | 20 80 |
| УР-249М | 71 | бутилацетат ксилол циклогексанон этиленгликольацетат | 36.62 22.54 19.72 21.12 |
| УР-227М | 65 | ксилол циклогексанон этиленгликольацетат | 7.69 52.31 40 |
| Бакелитовый лак 180 | 57 | спирт этиловый фенол | 94.74 5.26 |
| ПФ-170 | 50 | уайт-спирит ксилол | 59.56 40.44 |
| ФЛ-559 | 60 | спирт н-бутиловый толуол ксилол этиленгликоль | 3.98 30.62 9.71 55.69 |
| ФЛ-582 | 65 | уайт-спирит ксилол | 69.9 30.1 |
| ХВ-784 | 84 | ацетон бутилацетат ксилол | 21.74 13.02 65.24 |
| ЭП-730 | 70 | ацетон ксилол этилцеллозольв | 30 40 30 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |  |  |
| Р-4 | 100 | ацетон бутилацетат толуол | 26 12 62 |
| Р-4А | 100 | ацетон толуол ксилол | 15 70 15 |
| Р-5 Р-5А | 100 | ацетон бутилацетат ксилол | 30 30 40 |
| Р-6 | 100 | бутилацетат толуол спирт н-бутиловый спирт этиловый | 15 40 15 30 |
| Р-7 | 100 | спирт этиловый циклогексанон | 50 50 |
| Р-10 | 100 | ацетон ксилол | 15 85 |
| Р-12 | 100 | бутилацетат толуол ксилол | 30 60 10 |
| Р-14 | 100 | толуол циклогексанон | 50 50 |
| Р-24 | 100 | ацетон ксилол сольвент | 15 35 50 |
| Р-30, Р-40 | 100 | толуол этилцеллозольв | 50 50 |
| Р-60 | 100 | спирт этиловый этилцеллозольв | 70 30 |
| Р-189 | 100 | бутилацетат ксилол этиленгликольацетат метилэтилкетон | 13 13 37 37 |
| Р-197 | 100 | ксилол растворитель АР скипидар | 27 70 3 |
| Р-198 | 100 | циклогексанон этилцеллозольв | 50 50 |
| Р-119Э | 100 | ксилол спирт н-бутиловый циклогексанон этилцеллозольв | 40 10 25 25 |
| Р-219 | 100 | ацетон толуол циклогексанон | 33 33 34 |
| Р-1101 | 100 | толуол сольвент этиленгликольацетат | 25 55 20 |
| Р-1166 | 100 | циклогексанон этилцеллозольв этилацетат ксилол | 15 15 20 50 |
| Р-1176 | 100 | циклогексанон метилэтилкетон | 50 50 |
| Р-2106 | 100 | циклогексанон сольвент | 30 70 |
| Р-2106М | 100 | циклогексанон сольвент нитропропан | 30 50 20 |
| Р-3160 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый | 60 40 |
| РЛ-176 | 100 | циклогексанон сольвент | 50 50 |
| РЛ-176М | 100 | циклогексанон сольвент нитропропан | 50 40 10 |
| РЛ-251 м. А | 100 | ацетон циклогексанон | 5 95 |
| РЛ-251 м. Б | 100 | циклогексанон МИБК | 60 40 |
| РЛ-277 | 100 | циклогексанон метилэтилкетон | 50 50 |
| Рл-278 | 100 | толуол этилцеллозольв ксилол спирт н-бутиловый спирт этиловый | 25 10 30 20 15 |
| РЛ-298 | 100 | этилцеллозольв ксилол | 30 70 |
| РЛ-541 | 100 | ацетон толуол этилцеллозольв спирт бутиловый спирт этиловый бутилацетат | 4.2 70 4.8 9 6 6 |
| № 645 | 100 | ацетон толуол спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат | 3 50 10 10 18 9 |
| № 646 | 100 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилцеллозольв толуол | 7 15 10 10 8 50 |
| № 647 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилцеллозольв толуол | 7.7 29.8 21.2 41.3 |
| № 648 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат толуол | 20 10 50 20 |
| № 649 | 100 | спирт н-бутиловый этилцеллозольв ксилол | 20 30 50 |
| № 650 | 100 | спирт н-бутиловый этилцеллозольв ксилол | 30 20 50 |
| РМЛ-218 | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат этилцеллозольв толуол ксилол | 9 16 9 16 3 23.5 23.5 |
| РМЛ | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый этилцеллозольв толуол | 10 64 16 10 |
| РМЛ-315 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат этилцеллозольв ксилол толуол | 15 18 17 25 25 |
| РДВ | 100 | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол | 3 10 10 18 9 50 |
| РКБ-1 | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 50 50 |
| РКБ-2 | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 95 5 |
| Р-83 | 100 | этилцеллозольв растворитель АР лактон С12 | 40 50 10 |
| Р-119 | 100 | ацетон толуол нитропропан | 30 35 35 |
| РВЛ | 100 | этилцеллозольв хлорбензол | 50 50 |
| РФГ | 100 | спирт н-бутиловый спирт этиловый | 75 25 |
| РС-2 | 100 | ксилол уайт-спирит | 30 70 |
| РП | 100 | ацетон ксилол | 25 75 |
| М | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат спирт этиловый этилацетат | 5 30 60 5 |
| АМР-3 | 100 | спирт н-бутиловый бутилацетат спирт этиловый толуол | 22 25 23 30 |
| ЛКР | 100 | бутилацетат спирт этиловый этилацетат ацетон эфирный | 5 60 25 10 |
| Р-251Б | 100 | метилизобутилкетон циклогексанон | 40 60 |
| РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООКРАСКИ |  |  |  |
| РЭ-1В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый спирт диацетоновый | 70 20 10 |
| РЭ-2В | 100 | сольвент бутилацетат этилцеллозольв | 60 20 20 |
| РЭ-3В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый этилцеллозольв | 50 30 20 |
| РЭ-4В | 100 | сольвент этилцеллозольв | 30 70 |
| РЭ-5В | 100 | спирт н-бутиловый спирт диацетоновый этилцеллозольв ксилол | 10 25 25 40 |
| Р-6В | 100 | сольвент спирт диацетоновый ксилол | 50 15 35 |
| Р-7В | 100 | спирт диацетоновый бутилацетат ксилол циклогексанон | 10 25 60 5 |
| РЭ-8В | 100 | спирт н-бутиловый ксилол | 75 25 |
| РЭ-9В | 100 | сольвент бутилацетат этилцеллозольв | 50 30 20 |
| РЭ-10В | 100 | сольвент спирт н-бутиловый этилцеллозольв | 40 40 20 |
| РЭ-11В | 100 | этилцеллозольв ксилол циклогексанон этилацетат | 30 40 10 20 |
| РЭ-12В | 100 | сольвент спирт диацетоновый этилцеллозольв | 30 30 40 |
| РЭС-5107 | 100 | бутилацетат ксилол толуол | 17 17 66 |
| РП | 100 | ацетон ксилол | 25 75 |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |
| Разравнивающая жидкость РМЕ | 94 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат растворитель окситерпеновый | 4 57 16 21 2 |
| Распределительная жидкость НЦ-313 | 96.9 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат толуол этилцеллозольв | 2 79 7 5 4 3 |
| Нитрополитура НЦ-314 | 86 | спирт этиловый бутилацетат толуол этилцеллозольв | 65 9 10 16 |
| Полировочная N18 | 97 | спирт н-бутиловый спирт этиловый бутилацетат этилацетат бензин «калоша» | 5 71 1 2 21 |
| Ускоритель N25 | 90 | толуол | 100 |
| Ускоритель N30 | 90 | стирол | 100 |
| Паста полировочная | 15 | уайт-спирит | 100 |

Таблица 9

Выброс загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий

| Способ окраски | Доля аэрозоля[2] при окраске, а (% мас.) | Пары растворителя (% мас. от общего содержания растворителя в краске) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при окраске, р | при сушке, р |
| Пневматический | 30 | 25 | 75 |
| Горячее распыление | 20 | 22 | 78 |
| Пневмоэлектростатический | 3.5 | 20 | 80 |
| Безвоздушный | 2.5 | 23 | 77 |
| Гидроэлектростатический | 1 | 25 | 75 |
| Электростатический | 0.3 | 50 | 50 |
| Струйный облив | - | 35 | 65 |
| Окунание (пропитка) | - | 28 | 72 |
| Кистью, валиком | - | 28 | 72 |
| Электроосаждение | - | 10 | 90 |
| Покрытие лаком в лаконаливных машинах: |  |  |  |
| - металлических изделий | - | 60 | 40 |
| - деревянных изделий | - | 80 | 20 |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 10

Удельные выбросы загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн от процессов склеивания смолами (г/кг)

| Содержание аммиака в смоле, % | Аммиак |
| --- | --- |
| 0.3 | - |
| 1.5 | - |
| 1.0 | 1.88 |
| 1.2 | 2.1 |

Таблица 11

Выброс загрязняющих веществ по этапам технологического процесса производства фанеры

| Участок производства фанеры | Загрязняющее вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль | Фенол | Формальдегид | Аммиак |
| Участок разделки фанерного сырья | + | - | - | - |
| Участок лущения чураков | + | - | - | - |
| Участок сортировки шпона | + | - | - | - |
| Участок починки шпона | + | - | - | - |
| Участок обрезки слоеной фанеры | + | - | - | - |
| Участок сортировки фанеры | + | - | - | - |
| Участок упаковки фанеры | + | - | - | - |
| Участок производства древесных слоистых пластиков | + | + | + | - |
| Участок склеивания шпона | - | + | + | + |
| Участок приготовления смол | - | + | + | + |

Таблица 12

Удельные выбросы отходов при обработке древесины на различных деревообрабатывающих станках

| Наименование и марка технологического оборудования |  | Максимальный возможный (мгновенный) выход древесной пыли (г/с)[2] |
| --- | --- | --- |
| Станки ленточнопильные делительные: |  |  |
| ЛД-125, ЛД-140 |  | 19.28 |
| столярные: |  |  |
| ЛМС-3 |  | 0.56 |
| ЛС40, ЛС40-1 |  | 7.03 |
| ЛС40-01, ЛС80-6 |  | 5.24 |
| ЛС80-6С |  | 5.14 |
| ЛС80, ЛС80-01, ЛО-80 |  | 2.78 |
| ЛС80-1 |  | 3.33 |
| ЛС80-3, ЛС80-4 |  | 5.0 |
| ЛС-140 |  | 23.14 |
| Станки круглопильные для поперечной распиловки круглых лесоматериалов: |  |  |
| ДЦ-3, ДЦ-8 |  | 2.19 |
| ДЦ-10 |  | 5.5 |
| ДЦ-10М |  | 5.64 |
| ЦБ-4, ЦБ-5 |  | 2.0 |
| для продольной распиловки бревен и брусьев: |  |  |
| ЦДТ-5 |  | 2.5 |
| для продольной распиловки пиломатериалов: |  |  |
| Ц2Д-5А |  | 1.53 |
| Ц2Д-7А |  | 3.97 |
| для ребровой распиловки пиломатериалов: |  |  |
| ЦР-4, ЦР-3, ЦР-2 |  | 1.19 |
| ЦР-5 |  | 1.89 |
| для поперечной распиловки пиломатериалов: |  |  |
| ЦКБ-4, ЦКБ-40-01 |  | 1.39 |
| ЦКБ-40 |  | 4.44 |
| ЦТ-2 |  | 2.31 |
| ЦТЗ-3 |  | 1.61 |
| МГТС |  | 1.31 |
| для продольной распиловки пиломатериалов на заготовки: |  |  |
| ЦА, ЦА-2 |  | 10.64 |
| ЦА-2А |  | 5.97 |
| ЦА2А-1 |  | 6.51 |
| ЦДК-4 |  | 7.08 |
| ЦДК4-2, ЦДК4-3 |  | 2.71 |
| ЦДК-5, ЦДК5-2 |  | 9.03 |
| ЦМП-2 |  | 9.03 |
| ЦМП-1 |  | 17.0 |
| ЦМР-2 |  | 9.03 |
| ЦМР-1 |  | 8.67 |
| для поперечного раскроя пиломатериалов: |  |  |
| ЦМ, МК |  | 4.5 |
| ЦМЭ-2 |  | 4.4 |
| ЦМЭ-2М, ЦМЭ-3 |  | 4.75 |
| ЦМЭ-3А |  | 4.44 |
| ЦМЭ-3Б |  | 4.53 |
| ЦП, ЦПА |  | 2.58 |
| ЦПА-2 |  | 2.08 |
| ЦПА-40 |  | 2.08 |
| ЦПР-1 |  | 5.11 |
| концеравнительные: |  |  |
| ЦКЗ-2, ЦКЗ-2,5 КН-33203 |  | 1.5 |
| Ц2К-12 |  | 3.31 |
| Ц2К-20 |  | 4.44 |
| Ц2К12Ф-1 |  | 4.72 |
| Ц2К20Ф-1 |  | 8.69 |
| Ц2К-120, Ц2К-150, Ц2К-200 |  | 3.19 |
| ПАРК-6 |  | 1.11 |
| ПАРК-8 |  | 0.69 |
| ПАРК-10 |  | 0.83 |
| ПИВ-2 |  | 8.8 |
| ПМР-1 |  | 18.89 |
| ПР-2 |  | 12.22 |
| для раскроя листовых материалов: |  |  |
| ЦФ-1, ЦФ-5 |  | 2.31 |
| ЦФ-2, ЦФ-2М |  | 2.47 |
| ЦТЭФ-1 |  | 1.32 |
| ЦТЭФ |  | 4.39 |
| ЦТМФ |  | 4.78 |
| ЦТ4Ф |  | 1.7 |
| ЦТЗФ-1 |  | 1.32 |
| для смешанного раскроя пиломатериалов на заготовки: |  |  |
| ПДК-4 |  | 7.8 |
| У6 |  | 2.33 |
| УП |  | 1.75 |
| Ц-6, Ц-2М, Ц-3, Ц-5 |  | 1.83 |
| Ц6-2 |  | 0.59 |
| Ц5М |  | 2.83 |
| ЦД-2, ЦД-3, ЦД-4 |  | 2.64 |
| ЦД-5 |  | 8.58 |
| ЦУ-2 |  | 1.39 |
| Станки строгальные рейсмусовые односторонние: |  |  |
| СР-3, СР3-6 |  | 6.72 |
| СР3-М, СР3-4, СР3-5 |  | 6.72 |
| СР-6, СР6-9, СР-7, СР-9 |  | 17.03 |
| СР6-2, СР6-5Г, СР6-6, СР6-7 |  | 0.81 |
| СР6-8 |  | 3.0 |
| СР8-1 |  | 42.0 |
| СР-12, СР12-1 |  | 19.69 |
| СР12-2, СР12-3 |  | 16.94 |
| СР-18 |  | 34.72 |
| рейсмусовые двусторонние: |  |  |
| С2Р-6 |  | 34.57 |
| С2Р-8, С2Р8-2 |  | 30.92 |
| С2Р-12 |  | 34.03 |
| С2Р12-1, С2Р12-2, С2Р12-3 |  | 5.11 |
| С2Р-16 |  | 23.72 |
| фуговальные с ручной подачей: |  |  |
| СФ-2, СФ-4, СФ4-4, СФ4-М |  | 2.31 |
| СФ-3 |  | 2.29 |
| СФ3-2 |  | 2.66 |
| СФЗ-3 |  | 3.33 |
| СФ4-1 |  | 7.22 |
| СФ4-1А |  | 5.42 |
| СФ-6 |  | 5.08 |
| СФ6-1А, СФ6-1 |  | 5.42 |
| СФ6-2 |  | 9.39 |
| СФ6-Г |  | 1.0 |
| СФ6-1А |  | 7.76 |
| СФ25-1 |  | 0.69 |
| СФГ |  | 0.81 |
| фуговальные односторонние с автоподатчиками: |  |  |
| СФАЗ-1 |  | 5.78 |
| СФА-4 |  | 6.74 |
| СФА4-1 |  | 7.22 |
| СФА-6 |  | 6.61 |
| СФК-6, СФК6-1 |  | 5.42 |
| фуговальные двусторонние: |  |  |
| С2Ф2-2, С2Ф3-2, С2Ф-4 |  | 3.0 |
| СГФ3-3 |  | 5.42 |
| С2Ф3-3, С2Ф4-1, СГФ4-1 |  | 4.51 |
| четырехсторонние: |  |  |
| С10 |  | 3.0 |
| С16, С10-3 |  | 3.61 |
| С16-1А, С16-2А, С16Ф-1А |  | 5.24 |
| С16-4, С16-5 |  | 14.64 |
| С25-1А |  | 33.97 |
| С25-2А |  | 35.76 |
| С25-3А |  | 41.94 |
| С25-4 |  | 35.39 |
| С25-5 |  | 37.33 |
| С26, С26-2 |  | 8.0 |
| С26-2М |  | 10.47 |
| С36, СГ-30 |  | 41.61 |
| четырехсторонние для паркетной фризы: |  |  |
| ПАРК-5, ПАРК-7 |  | 4.0 |
| ПАРК-9 |  | 4.65 |
| специальные: |  |  |
| КФ-6, КФ-7, КФ-9 |  | 1.75 |
| ЛЫС |  | 3.0 |
| М2ГС |  | 3.0 |
| СК-15 |  | 14.64 |
| СК-25 |  | 7.0 |
| СП-30 |  | 29.7 |
| СП30-1 |  | 30.28 |
| 2ФР-4 |  | 12.0 |
| 180 |  | 8.0 |
| Станки фрезерные вертикальные с нижнем расположением шпинделя: |  |  |
| ФЛ, ФЛА |  | 1.33 |
| ФС-1 |  | 0.64 |
| ФСА, ФСА-1 |  | 0.72 |
| ФСШ-1, ФСШ-2 |  | 0.72 |
| ФСШ-1А |  | 0.74 |
| карусельные с верхнем расположением шпинделя: |  |  |
| Ф1К |  | 1.22 |
| Ф1К-2 |  | 0.72 |
| Ф1К-2А |  | 1.73 |
| копировальные с верхнем расположением шпинделя: |  |  |
| ВДК-2 |  | 0.59 |
| ВФК-1 |  | 2.0 |
| ВФК-2, ВФК-2А |  | 0.59 |
| В2ФК |  | 0.36 |
| специальные: |  |  |
| Ф2-4 |  | 1.61 |
| Ф-3 |  | 1.17 |
| Ф-4, Ф-5, Ф-6 |  | 0.38 |
| ФА-4 |  | 2.44 |
| Ф2В-К |  | 0.5 |
| ФШ-3, ФШ-4 |  | 0.93 |
| ФВКО, ЛЫФ |  | 0.39 |
| Станки шипорезные рамные двусторонние: |  |  |
| ШД-10, ШД10-8, ШД-12 |  | 5.06 |
| ШД10-3, ШД10-12 |  | 6.22 |
| ШД10-10 |  | 5.54 |
| ШД-15, ШД15-3 |  | 6.31 |
| ШД16-8 |  | 4.69 |
| рамные односторонние: |  |  |
| ШО10-4, ШО-10А |  | 3.61 |
| ШО-6 |  | 3.22 |
| ШО10А-1 |  | 4.56 |
| ШО-10 |  | 3.45 |
| ШО-15А, ШО15А-1, ШО15Г-5 |  | 3.19 |
| ШО16-4 |  | 4.88 |
| ящичные, типа «ласточкин хвост»: |  |  |
| ШЛХ-2, ШЛХ-3 |  | 1.16 |
| ШЛХА, ШЛХА-2, ШЛХА-3, ШЛХД |  | 2.08 |
| для ящичного прямого и клинового типа: |  |  |
| ШПА-40, ШПК-40 |  | 1.28 |
| Ш2ПА |  | 2.5 |
| Ш2ПА-2 |  | 2.53 |
| ГСИ-4, ГСЖ-4 |  | 1.39 |
| МД-100 |  | 8.99 |
| Станки сверлильно-пазовальные горизонтальные: |  |  |
| СВПА |  | 0.69 |
| СВПГ |  | 0.67 |
| СВПГ-2, СВПГ-2В, СВПГ-3 |  | 0.9 |
| СВПГ-2А |  | 0.85 |
| вертикальные: |  |  |
| СВА |  | 0.69 |
| СВА-2, СВА-2М, СВД, СВА-3, СВП |  | 0.56 |
| СВП-2 |  | 0.44 |
| горизонтально-вертикальные многошпиндельные присадочные: |  |  |
| СГВП, СГВП1А-01 |  | 0.11 |
| СГВП-1 |  | 0.18 |
| СГВП-1А |  | 0.5 |
| СВГП-2, СВГП-2В, СВГП-3 |  | 0.9 |
| для заделки сучков: |  |  |
| СВСА-2 |  | 1.19 |
| СВСА-3 |  | 0.27 |
| сверлильные: |  |  |
| 2Н, 125Л |  | 1.67 |
| Станки шлифовальные |  |  |
| узколенточные для обработки криволинейных поверхностей: |  |  |
| ШлСЛ, ШЛСЛ-2, ШлСп-2 |  | 0.47 |
| ленточные для обработки плоских поверхностей: |  |  |
| ШлНС, ШлНС-2 |  | 0.74 |
| ШлПС, ШлПС-2, ШлПС-2М |  | 0.74 |
| ШлПС-5, ШлПС-9 |  | 0.71 |
| ШлПС-4, ШлПС-7 |  | 1.49 |
| ШлПС-5П |  | 0.74 |
| ШлПС-6 |  | 5.06 |
| ШлПС-10 |  | 11.88 |
| широколенточные для обработки плоских поверхностей: |  |  |
| ШлК-3 |  | 2.5 |
| ШлК-6, ШлК-8, «Барбара» |  | 1.69 |
| 2ШлКА, 2ШлКН |  | 68.61 |
| цилиндровые для обработки плоских поверхностей: |  |  |
| ШлЗЦ-2 |  | 8.38 |
| ШлЗЦ-3 |  | 7.14 |
| ШлЗЦ12-2 |  | 7.78 |
| ШлЗЦ12-12 |  | 7.94 |
| ШлЗЦ-19 |  | 14.54 |
| ШлЗЦВ-3, ШлЦ13-3 |  | 12.67 |
| комбинированные: |  |  |
| ШлДБ |  | 0.53 |
| ШлДБ-3 |  | 0.76 |
| КСМ-1 |  | 1.4 |
| КСМ-1А |  | 7.76 |
| КДС-3 |  | 0.96 |
| ШлДБ-4 |  | 1.1 |
| ШлДБ-5 |  | 1.32 |
| Шл2Д, Шл2Д-2 |  | 0.58 |
| для обработки боковых кромок: |  |  |
| ШлНСВ |  | 0.31 |
| для обработки круглых палок: |  |  |
| ШлПФ-2 |  | 1.11 |
| специальные: |  |  |
| ДКШ-1 |  | 274.45 |
| ДКШ-3 |  | 308.0 |
| ДКШ-6 |  | 154.5 |
| ДШл-8 |  | 15.31 |
| ШлЩ |  | 1.19 |
| Станки полировальные |  |  |
| П1Б |  | 0.81 |
| Станки долбежные |  |  |
| ДЦА-2, ДЦА-3 |  | 1.36 |
| ДЦА-4 |  | 1.18 |
| Станки токарные |  |  |
| ТВ-63 |  | 3.33 |
| ТП-40 |  | 0.39 |
| ТП40-1 |  | 0.45 |
| 1А61В, 1Е61М |  | 1.66 |
| Станки круглопалочные |  |  |
| КПА-20, КПА20-1, КПА-50, КПА50-1 |  | 16.25 |
| Станки комбинированные и универсальные |  |  |
| УН, УН-1, УС-2М |  | 1.31 |
| УС |  | 1.19 |
| Оборудование для производства древесно-стружечных плит станки стружечные: |  |  |
| ДС-2 |  | 2.81 |
| ДС-3, ДС-5 |  | 24.0 |
| ДС-6, ДС-7 |  | 75.0 |
| дробилки молотковые: |  |  |
| ДМ-3, ДМ-4, ДМ-6 |  | 50.0 |
| линии раскроя плит фирма «ШВАБЕДЕСЕН» (ФРГ) |  | 4.5 |
| Линия распределения сырой стружки ДЛС (конвейер) |  | Следы |
| Устройство рассеивающее для стружки ДРФ-2 (рассеивающие вальцы) |  | 0.1 |
| Линия кондиционирования и обрезки древесностружечных плит ДЛКО-100. Станок форматный |  | 0.11 |
| Линия для непрерывной подачи пыли и стружки в смеситель ДЛС-1 |  | 0.75 |
| Линия распределения стружки ДЛФ-1, течка |  | Следы |
| Станция формирующая (устройство рассеивающее) |  | Следы |
| Конвейер главный ДК-100. Зона очистки внутри сторон транспортерной ленты |  | 15.0 |
| Зона очистки боковых лент транспортера |  | 1.04 |
| Пильный агрегат |  | 5.64 |
| Зона над первым бункером |  | 8.33 |
| Устройство для обдува |  | 3.47 |
| Транспортер скребковый |  | 13.89 |
| Дробилка | зонт | 5.56 |
|  | аспирационные отверстия | 5.56 |
| Станция очистки поддонов щетки | пыль цементного камня | 138.89 |
| Станок форматный, круги алмазные отрезные |  | 22.22 |
| Оборудование для обработки деталей корпусной мебели станки облицовочные: |  |  |
| МОК-1, МОК-2 |  | 0.11 |
| МОК-3 |  | 0.13 |
| МОК 4.10 | шлифовальная головка | 0.33 |
|  | сверло, нож, пила | 7.76 |
| МОК 4.20 |  | 0.29 |
| МОК-6 |  | 0.11 |
| линии полуавтоматические и автоматические: |  |  |
| МКШ-01 |  | 0.55 |
| МШП-1 |  | 5.0 |
| МПК-1 |  | 8.0 |
| ЦГМФ-1 |  | 3.5 |
| МФК-1 |  | 34.0 |
| МФК-2-06 |  | 19.77 |
| МФК-4 |  | 54.17 |
| МФО-1 |  | 18.06 |
| Оборудование деревообрабатывающее разное |  |  |
| КСК, КПШ-1, КПЛ-20 |  | 0.39 |
| КПЛ-50 |  | 0.5 |
| Линия крашения мебельных щитов МКП-ЗМ. Станок для удаления пыли МЩП-2. Щетки |  | 0.033 |
| Линия лакирования пластей нитроцеллюлозными лаками МЛН-1. Станок для очистки пыли МЛН-1-10 |  | 0.0278 |
| Линия поточная для полирования ЛПП1. Станок ПББ (3 шт.). Полировальный барабан | Пыль, в т.ч: | 1.611 |
|  | лаковая | 0.039 |
|  | пасты полировальной | 1.408 |
|  | текстильного волокна | 0.164 |
| Станок полировальный однобарабанный П1-Б | Пыль, в т. ч.: | 0.23 |
|  | лаковая1 | 0.006 |
|  | пасты полировальной2 | 0.215 |
|  | текстильного волокна3 | 0.009 |
| Для обработки лаковых покрытий |  |  |
| Станок для промежуточного шлифования лаковой пленки Шл2В. Шлифовальный агрегат | пыль грунтовки1 | 0.26 |
| Станок усовочный, дисковая фреза. Линия склеивания листов шпона на «УС» ЛУС-1. Станок усовочный двухсторонний (пила, фреза) |  | 1.44 |
| Линия форматной обрезки фанеры ЛФО-27 |  | 2.17 |
| Линия раскроя облицовочных плит МРД-1 |  | 8.88 |
| Круглопильный станок ЦРЛ-20 для раскроя плит и листовых материалов |  | 1.44 |
| Комплекс автоматизированный для облицовывания пластей щитовых деталей мебели на базе пресса усилием 6300 кН АКДА 4938 А.0,1 |  | 0.03 |
| Станок прирезной десятипильный ЦМР-3 |  | 14.99 |
| Комплекс оборудования для облицовывания пластей щитовых деталей мебели на базе пресса усилием 10000КН АКД 4940-1 (для облицовывания деталей мебели строганным, лущеным и синтетическим шпоном). Станок МЩП-3 (щетки) |  | 0.03 |

Таблица 13

Дисперсный состав пыли, образующейся при основных процессах механической обработки древесины

| Технологический процесс | Содержание пыли, в % при ее дисперсном составе: мкм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200-100 | 100-75 | 75-53 | 53-40 | 40 |
| Пиление | 16 | 68 | 10 | 3 | 3 |
| Фрезирование | 40 | 53 | 4,5 | 2 | 0,5 |
| Сверление | 46 | 45,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 |
| Строгание | 52 | 43 | 3 | 1,2 | 0,8 |
| Шлифование | 21 | 28 | 17,5 | 12 | 21,5 |

Таблица 14

Содержание (Кп, %) пыли в отходах при различных технологических процессах  обработки древесины

| Технологический процесс | Кп |
| --- | --- |
| Пиление | 36.0 |
| Фрезирование | 12.5 |
| Сверление | 18.0 |
| Строгание | 12.5 |
| Шлифование | 90.0 |
| Получение технологической щепы | 10.0 |
| Получение сырой технологической щепы | 1.0 |
| Получение сухой стружки | 25.0 |

Таблица 15

Рекомендуемые скорости течения воздушного потока для перемещения измельченной древесины

| Транспортируемый материал | Скорость движения воздушного потока, м/с | Весовая концентрация аэросмеси | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Опилки | 14-16 | 0.2-0.6 | Минимальные значения скорости воздушного потока |
| Стружка | 17-18 | 0.2-0.7 |  |
| Технологическая щепа влажностью 60-70%, полученная на дисковой машине МРН-10 | 25-38 | 1.5-5 | Соответствуют трубопроводам малых диаметров при продвижении по ним аэросмесей низких концентраций |
| На упаковке ДУ-2 | 23-36 | 1.5-5 |  |

Таблица 16

Характеристика пылеулавливающего оборудования, применяемого в деревообрабатывающей промышленности

| Наименование пылеулавливающего оборудования, тип или марка | Способ очистки, проектный (максимальный) КПД (%) | Организация, разрабатывающая чертежи пылеулавливающего оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЛТА | Сухой, 85-90 | Институт «Гипродрев», (Санкт-Петербург) |  |
| Циклон с обратным конусом | Сухой, 70 | Государственный проектный институт «Госхимпроект» (Москва) |  |
| Циклоны НИИОГАЗ: ЦН-11, ЦН-15 | Сухой, 95 | Институт «Проектпровентиляция» (Москва), Институт «Гипрогазоочистка» (Москва) | Рекомендованы для очистки воздуха от грубых фракций пыли. Циклоны типа ЦН-15 изготавливаются: Самарская обл., г. Тольятти, Предприятие УР-65/16 |
| Циклон СИОТ | Сухой, 70 | Институт охраны труда (Свердловск) | Применение ограничено из-за сложности изготовления. Для очистки сухой неслипающейся волокнистой пыли. |
| Циклоны УЦ | Сухой, предназначен для неслипающихся пылей с опилками и стружками, 95-99 | Разработаны и исследованы ЛТА им. С.М.Кирова | Гипродревпромом разработана рабочая документация на 15 типоразмеров этих циклонов. Применяются при начальном пылесодержании выше 1000 мг/м3. Подробно в материалах Гипродревпрома «Узлы и нормали систем пневмотранспорта древесных отходов для предприятий по производству мебели, фанеры, ДСП» выпуск I, Циклоны, часть 1 |
| Циклоны РИСИ (№2-11) | Сухой, для очистки технологических выбросов от всех видов волокнистой и слипающейся пыли (отходов полирования лаковых покрытий с применением паст, 99 (см. примечание) | Разработаны инженерно-строительным институтом РИСИ (Ростов-на-Дону). Рабочие чертежи разработаны Гипродревпромом | Сепарационная характеристика циклонов РИСИ в [1] |
| Циклон К (или СЭКДЭМ) | Сухой, см. примечание | Гипродревпром (Москва). «Узлы и нормали систем пневмотранспорта древесных отходов для предприятий по производству мебели, фанеры, ДСП» выпуск I, Циклоны, часть 1. (Циклоны типов К, УСЦ-38, УЦ) | Рекомендуется применять как разгрузители в системах аспирации, удаляющих измельченные отходы, не содержащие пыль. По данным ЛТА им. С.М. Кирова [50] фракционная эффективность осаждения пыли циклонами по данным ЛТА (%): Менее 75 - 45 75-100 мм - 58 100-150 мм - 65 150-200 мм - 80 |
| Циклоны Гипродревпрома (Ц) | Сухой, см. примечание | Гипродревпром (Москва) | Фракционная эффективность осаждения пыли циклонами (%): Менее 75 - 48 75-100 мм - 60 100-150 мм - 65 150-200 мм - 75 |
| Пылеулавливатель ударно-смывного действия (УДС-ЛИОТ) | Мокрый, 85-100 | Институт «ЛИОТ» (Санкт-Петербург) |  |
| Фильтр воздуха мокрый (ФВМ) | Мокрый, 99 | Гипродревпром (Москва) |  |
| Циклон с водяной пленкой (ЛИОТ ЦВП) | Мокрый, 90-98 | Гипродрев (Санкт-Петербург) |  |
| Циклон ЛИОТ-2 | Сухой, 97 | Институт охраны труда, (Санкт-Петербург) | Для улавливания металлической и шлифовальной пыли |
| Пылеосадительные камеры | 40-50 |  | Для предотвращения вторичного уноса частиц из камер , скорость газового потока не должна превышать 2-3 м/с |
| Циклон УЦ-38 | Сухой, 92-96 |  | Устанавливаются для улавливания мелкодисперсной пыли (при шлифовании плит ДСП на калибровочно-шлифовальных станках, шлифовальных д/о станках) |
| Пылеулавливатель вентиляционный мокрый типа ПВМ: ПРМ3СА (производительность по воздуху 3000 м3/ч) ПВМ5СА (5000 м3/ч) ПВМ10СА (10000 м3/ч) ПВМ20СА (20000 м3/ч) ПВМ40СА (40000 м3/ч) | Мокрый, 99 | Конструкция ЦНИИпромзданий | Изготавливаются по проектной документации на типовые конструкции изделия и узлы серий 5.904-8 (П ВМСА) и 5.904-23 (П ВМКБ), распространяемой центральным институтом типового проектирования (ЦИТП). Применяется для улавливания пылей всех видов, в том числе взрывоопасных, за исключением пылей, способных образовывать прочные отложения |
| Индивидуальные агрегаты: ЗИЛ-900, А3212 | Сухой, 99 |  |  |
| Пылеулавливатель мокрого типа модели 2400 | Мокрый, 99 | Конструкция ВИПО «Союзначплитпром» | Для очистки воздуха от мелкодисперсной пыли, максимальная производительность по воздуху 30 м3/ч |
| Фильтры рукавные: ФРО, ФРОС | Сухой, 99 | ПО «Газоочистка» | Изготавливаются: 152101, п. Семибратово, Ярославской обл. Подробная информация: Каталог «Газоочистное оборудование», ЦИНТИХимнефтемаш», М., 1988 |
| Фильтр ФРКН | Сухой, 99.9 | НИИОГаз | Для улавливания мелкодисперсных пылей неагрессивных электрообразующих и взрывоопасных пылей с медианным размером частиц 3-5 мкм. |
| Гидрофильтры: Форсуночные Каскадные Барботажно-вихревые | Мокрый, 87-94 85-92 90-92 |  | 1. Эффективность аппаратов по очистке от газообразных составляет по гидрофильтрам: форсуночные 5-35 каскадные 20-40* барботажно-вихревые 40-50 2. В гидрофильтрах улавливается летучая часть из аэрозоля краски попадающего на гидрофильтр. 3. Для конкретного типа окрасочного оборудования принимаются паспортные или эксплуатационные данные. |
| Установка каталитического дожигания | 95-98 |  |  |

Таблица 17

Содержание свободного фенола, формальдегида, ацетона в клеевых материалах, применяемых в производстве ДСП, фанеры мебели, столярно-строительных изделий

| Марка |  | Формальдегид | Фенол | Ацетон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбамидно-формальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| КФ-МГ (КС-68М) |  | 0.3 |  |  |
| КФ-Б (КС-68Б) |  | 0.9 |  |  |
| КФ-БЖ |  | 0.8 |  |  |
| КФ-Ж (М9-62Б) |  | 1.0 |  |  |
| КФР |  | не более 1.3 |  |  |
| КФ-МТ (Н) - П |  | 0.14-0.29 |  |  |
| КФ-МТ(Н)-Ф |  | 0.17-0.24 |  |  |
| КФ-60М |  | не более 0.3 |  |  |
| ПМФ |  | 0.3-0.5 |  |  |
| Мочевиноформальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| УКС-А |  | 1.2 |  |  |
| М19-62А |  | 1.0 |  |  |
| КС-68А |  | 1.0 |  |  |
| МФ |  | 3-4 |  |  |
| М-60 |  | 1-1.5 |  |  |
| М-70 |  | 1.5-3 |  |  |
| ПМФ |  | 0.3-0.5 |  |  |
| М-4 |  | 1-1.5 |  |  |
| МФС-1 |  | 1.0-2.0 |  |  |
| МФСМ |  | 1-1.2 |  |  |
| ММ-54У |  | не более 3 |  |  |
| МФ-17 |  | 2.5-3.5 |  |  |
| М-48 |  | 0.9-1.2 |  |  |
| М19-62 | А | 0,7-1,0 |  |  |
|  | Б | 1,0-1,2 |  |  |
| М19-63 |  | 1.0-1.2 |  |  |
| УКС(А. Б) |  | 1.0-1.2 |  |  |
| КС-Б40Ж10-М |  | не более 1 |  |  |
| КС-68 | А | 0.7-0.9 |  |  |
|  | Б | 0.8-1.0 |  |  |
|  | М | 1.0-0.3 |  |  |
| Бартрев |  | 4.5-7.5 |  |  |
| М-56 |  | не более 1.5 |  |  |
| КФ-60 |  | не более 1.5 |  |  |
| МФС-1 |  |  |  |  |
| Невакуумированная |  | не более 4.5 |  |  |
| Вакуумированная |  | не более 3.5 |  |  |
| У |  | не более 7-8 |  |  |
| Уст |  | не более 7-8 |  |  |
| СМК |  | не более 7 |  |  |
| МФ |  | не более 3-4 |  |  |
| МФПК |  | не более 1 |  |  |
| Фенолформальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| СФЖ-3011 |  | 1.0 | 2.5 |  |
| СФЖ-3013 |  | 0.18 | 0.18 |  |
| СФЖ-3014 |  | 0.15 | 0.1 |  |
| СФЖ-3015 |  | 1.5 | 1.0 | 7.0-12.0 |
| СФЖ-3016 |  | 4.0 | 5.0 |  |
| СФЖ-3024 |  | 0.08 | 0.08 |  |
| СФП |  | 1.0 | 1.0 |  |
| СФЖ-Т |  | 0.8-1.2 | 0.4-0.6 |  |
| СФЖ-Н |  | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |  |
| СФЖ-323 |  | 4-5 | 5.0-7.0 | 2.0-12.0 |
| СФЖ-309 |  |  | 15.0-20.0 |  |
| СФЖ-3066 |  | 0.08 | 0.05-0.08 |  |
| СФЖ-3015Т |  | 0.5 | 1.2 |  |
| СБТ |  |  | не более 0.25 |  |
| СБТ-1 |  |  | 10-14 |  |
| ЦНИИМОД |  | не более 2 | не более 3 |  |
| ЦНИИМОД-1 |  | 0.5-2 | 2 |  |
| ЦНИИФ С-50 |  |  |  |  |
| НИИФ С-35 |  |  | не более 2.5-3 |  |
| ЦНИИПС-2 |  |  | не более 9 |  |
| ВИАМ Ф-9 |  | 2-3.5 | 2-2.5 |  |
| ВИАМ-Б |  |  | 20 |  |
| ВИАМ | Б-3 |  | до 21 |  |
|  | Б | 4 | 5 |  |
| ФК-40 |  |  | 2.7 |  |
| С-1 |  |  | 2.5 |  |
| С-35 |  |  | 2 |  |
| С-45 |  |  | 3 |  |
| С-50 |  |  | не более 1.5 |  |
| С-2 |  |  | не более 2.5 |  |
| СК-2 |  |  | не более 2.5 |  |
| СЛФ |  |  | не более 2.5 |  |
| СКФ |  |  | не более 2.5 |  |
| СКВ |  |  | не более 2.5 |  |
| СБС-1 |  |  | не более 14-18 |  |
| СКС-1 |  |  | не более 14-18 |  |
| СП-1 |  |  | не регламентируется |  |
| СФВ |  |  | не регламентируется |  |
| СП-2 | А |  | не более 4 |  |
|  | Б |  | не более 3.5 |  |
| СФ-2 |  | 0.09-0.18 | 0.06-0.2 |  |
| СФК |  |  | 1 |  |
| ЛБС-1 |  |  | 9 |  |
| ЛБС-3 |  |  | 8 |  |
| ЛБС-9 |  |  | 2.5 |  |
| СФМ-2 |  |  | не более 6.2 |  |
| ЛАФ-1 |  | не более 0.3 | не более 0.4 |  |
| ДМ-12 |  | не более 0.1 |  |  |
| Р |  |  | 1 |  |
| ВФ |  |  | не более 7.5-11.0 |  |
| СБС-1ФФ |  |  | не более 14-18 |  |
| КБ-3 |  | 4 | 5 |  |
| КР-4 |  | 0.8-2 | 1.5-3 |  |
| ВК |  |  | не более 8-12 |  |
| Водостойкая |  | 0.18 | 0.18 |  |
| Ватекс-244 |  | 0.1 | 0.4 |  |
| Экстер А |  | 0.15 | 0.4 |  |
| ЛАФ-1 |  | 0.1 | 0.4 |  |
| УФБ |  | 2.0 | 1.7 |  |
| Бакелитовые лаки (А, Б) |  |  | не более 14 |  |
| Пропиточные смолы: |  |  |  |  |
| ММПК-25 |  | 1.4 |  |  |
| ММПК-50 |  | 1.1 |  |  |
| МФП |  | 0.5-1.0 |  |  |
| СПМФ-4 |  | 0.5 |  |  |
| ММПК |  | 1.0 |  |  |
| ММПК-1 |  | 1.0 |  |  |
| ПМФ |  | 1.0 |  |  |
| СФП |  | 1.0 |  |  |
| ММП |  | 1.0 |  |  |
| МП |  | 1.0 |  |  |
| МФП |  | 1.5 |  |  |
| Меламиноформальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| СМ 60-08 |  | не более 0.8 |  |  |
| НИИФ МС |  | 1.0-1.5 |  |  |
| МП |  | 1.0-1.5 |  |  |
| СПМФ-1 |  | 0.6 |  |  |
| СПМФ-1А |  | 0.6 |  |  |
| СПМФ-5 |  | 0.5 |  |  |
| СПМФ-6 |  | 0.5 |  |  |
| СПМФ-7 |  | 0.5 |  |  |
| Карбамидомеламин-формальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| ММС |  | 0.5-1.5 |  |  |
| ММФ |  | 2 |  |  |
| КС-В-СК |  | 0.8 |  |  |
| ММФ-ПД |  | 0.2 |  |  |
| КВС |  | 0.3 |  |  |
| Мочевиномеламино-формальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| ММП |  | 0.3-0.8 |  |  |
| ММС |  | 0.5-1.5 |  |  |
| ММФ |  | 2 |  |  |
| МС |  | 1-1.5 |  |  |
| ММ-54-У |  | не более 3 |  |  |
| Резорциновые и алкилрезорциновые клеевые смолы: |  |  |  |  |
| ФР-12 |  |  |  |  |
| ФРФ-50 |  |  | 5.3 |  |
| ФР-100 |  |  |  |  |
| ДФК-1АМ |  |  |  |  |
| ДФК-14Р |  |  | 4 |  |
| ДФК-14 |  |  | 4 |  |
| Мочевиноформальдегидно-фурфурольные смолы: |  |  |  |  |
| ММФ |  | не более 5 |  |  |
| М-70Ф |  | не более 2 |  |  |
| М-60Ф |  | не более 1.5 |  |  |
| МФФ-М(А, Б) |  | не более 2 |  |  |
| Мочевино-фуриловые смолы: |  |  |  |  |
| ВМФ | С | не более 1,5 |  |  |
|  | К | не более 1 |  |  |
| Карбамидомеламиновые смолы: |  |  |  |  |
| Дюменол Л-459 |  | 0.39 |  |  |
| Резорциноформальдегидные смолы: |  |  |  |  |
| Р-1 (ЦНИИФ) |  | не более 0.15 | Свободный резорцин (в пересчете на фенол) не более 0.2 |  |
| Прочие: |  |  |  |  |
| Бакелитовая пленка |  |  | 10 |  |
| Клеевая пленка |  |  | следы |  |
| МЛ-21111 ПМ |  | Ксилол - 23.79% | Бутанол - 17.7% |  |

Таблица 18

Количество незаполимеризовавшихся и способных улетучиваться компонентов в некоторых водных дисперсиях

| Виды дисперсий (латексов) | Мономеры и вредные выделения | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| Поливинилацетатные ПВА | Винилацетат | не более 0.5 |
| Полиметилметакрилатные (ПММА) | Метакриловый эфир метакриловой кислоты | не более 0.05 |
| Дивинилстирольные (СКС-65ГП) | Дивинил, стирол | не более 0.5 |
| Полихлоропреновые (ЛНТ, Л-7) | Хлоропрен | не более 2 |
| Латекс наирит Л-4 | Хлоропрен | не более 0.3 |
| Дивинилметакрилатные (ДММА-65-1ГП) | Дивинил |  |
|  | Метилакрилат | не более 0.3 |
|  | Метакриловая кислота |  |
| Дивинилакрилонитрильные (СКН-40-1ГП) | Дивинил, Акрилонитрил | не более 0.3 |
|  | Метакриловая кислота | не более 0.5 |

Таблица 19

Состав пропиточных смол и лаков в производстве синтетических пленок

| Наименование | Ед. изм | Марка смолы, лака |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МФПС-1 | МВПС-2 | ПМФ-1 | ПМФ-2 | ПН-35 | НЦ-2101 |
| Карбамид - 100% | м.ч. | 100+30 | 100+501 |  |  |  |  |
| Формалин - 37% | м.ч. | 270 | 270 |  |  |  |  |
| Едкий натр - 10% | м.ч. |  | для доведения рН |  |  |  |  |
| Хлористый аммоний-20% | м.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Аммиачная вода - 25% | м.ч. | для доведения рН |  |  |  |  |  |
| Вода | м.ч. | 100 |  |  |  |  |  |
| Уротропин | м.ч. | 5 |  |  |  |  |  |
| Ксилол | м.ч. |  |  |  |  |  | 8.4 |
| Бутилацетат | % |  |  |  |  |  | 8.4 |
| Изобутанол | % |  |  |  |  |  | 1.05 |
| Этилацетат | % |  |  |  |  |  | 33.6 |
| Толуол | % |  |  |  |  |  | 9.1 |
| Содержание свободного формальдегида | % | не более 2 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |  |  |
| Вязкость по ВЗ-4 |  | 14-15 |  |  |  |  |  |
| Вязкость в СИЗ | СИЗ |  |  | 15-20 | 11-14 | 400-500 |  |
| Содержание стирола | % |  |  |  |  | 33.5-36.5 |  |
| Сухой остаток | % | 40±1 | 50±2 | 51±1 | 49±1 |  | 28-33 |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 20

Удельное выделение основным технологическим оборудованием при механической обработке металлов без охлаждения

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Определяющая характеристика, | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль абразивная | Пыль металлическая |
| Обдирочно-шлифовальные станки: | Диаметр шлифовального круга, мм |  |  |
| а) рабочая скорость 30 м/с | 100 | 0.62 | 0.96 |
|  | 125 | 1.06 | 1.59 |
| б) рабочая скорость 50 м/с | 100 | 1.46 | 2.19 |
|  | 125 | 1.92 | 2.88 |
| Заточные станки | 100 | 0.004 | 0.006 |
|  | 150 | 0.006 | 0.008 |
|  | 200 | 0.008 | 0.012 |
|  | 250 | 0.011 | 0.016 |
|  | 300 | 0.013 | 0.021 |
|  | 350 | 0.016 | 0.024 |
|  | 400 | 0.019 | 0.029 |
|  | 450 | 0.022 | 0.032 |
|  | 500 | 0.024 | 0.036 |
|  | 550 | 0.027 | 0.04 |
| Круглошлифовальные станки | 100 | 0.01 | 0.018 |
|  | 150 | 0.013 | 0.02 |
|  | 300 | 0.017 | 0.026 |
|  | 350 | 0.018 | 0.029 |
|  | 400 | 0.02 | 0.03 |
|  | 600 | 0.026 | 0.039 |
|  | 750 | 0.03 | 0.045 |
|  | 900 | 0.034 | 0.052 |
| Плоскошлифовальные станки | 175 | 0.014 | 0.022 |
|  | 250 | 0.016 | 0.026 |
|  | 350 | 0.02 | 0.03 |
|  | 400 | 0.022 | 0.033 |
|  | 450 | 0.023 | 0.036 |
|  | 500 | 0.025 | 0.038 |
| Бесцентрошлифовальные станки | 30-100 | 0.005 | 0.008 |
|  | 395-500 | 0.006 | 0.013 |
|  | 480-600 | 0.009 | 0.016 |
| Зубошлифовальные и резьбошлифовальные станки | 75-200 | 0.005 | 0.008 |
|  | 201-400 | 0.007 | 0.011 |
| Внутришлифовальные станки | 5-20 | 0.003 | 0.005 |
|  | 21-50 | 0.005 | 0.008 |
|  | 51-80 | 0.006 | 0.01 |
|  | 81-150 | 0.01 | 0.014 |
|  | 151-200 | 0.012 | 0.018 |

Продолжение таблицы 20

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Определяющая характеристика | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль металлическая | Другие виды пыли |
| Полировальные станки с войлочным кругом | диаметр войлочного круга, мм |  | пыль войлочная |
|  | 100 | 0.00026 | 0.01274 |
|  | 200 | 0.00038 | 0.01862 |
|  | 300 | 0.00054 | 0.02646 |
|  | 400 | 0.00078 | 0.03822 |
|  | 500 | 0.001 | 0.049 |
|  | 600 | 0.00126 | 0.06174 |
| Заточные станки с алмазным кругом | диаметр алмазного круга, мм |  | пыль неорганическая с содержанием оксида кремния выше 70% |
|  | 100 | 0.005 | 0.002 |
|  | 150 | 0.007 | 0.003 |
|  | 200 | 0.011 | 0.005 |
|  | 250 | 0.014 | 0.006 |
|  | 300 | 0.017 | 0.007 |
|  | 350 | 0.021 | 0.009 |
|  | 400 | 0.025 | 0.011 |
|  | 450 | 0.028 | 0.012 |
|  | 500 | 0.032 | 0.014 |
|  | 550 | 0.035 | 0.015 |
| Обработка деталей из стали: |  |  |  |
| отрезные станки |  | 0.203 | - |
| крацевальные станки |  | 0.097 | - |
| Обработка деталей из феррадо: сверлильные станки |  | 0.007 | - |
| Обработка деталей из алюминия: |  |  |  |
| станки полировальные с матерчатыми кругами с применением пасты ГОИ (мод. ВИЗ 9905-1415 и др.) | 450 | пыль всего - 0.313, т.ч.: алюминия - 0.07825, текстильная - 0.0313, полировальной пасты - 0.20345 |  |
| Примечание: Состав пыли абразивной аналогичен составу материала применяемого шлифовального круга. Состав пыли металлической аналогичен составу обрабатываемых материалов. |  |  |  |

Таблица 21

Удельные выделения при механической обработке металлов в гальваническом производстве

| Вид производства, наименование технологической операции | Наименование станочного оборудования | Диаметр круга, мм | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пыль металлическая | Другие виды пыли |  |
| Грубое шлифование перед нанесением покрытий | Станки шлифовальные |  |  | абразивная |  |
|  |  |  | 0.126 | 0.055 |  |
| Полировка поверхности изделий перед нанесением покрытий | Станки полировальные с войлочным крутом |  |  | войлочная |  |
|  |  | 150 | 0.002 | 0.106 |  |
|  |  | 200 | 0.003 | 0.141 |  |
|  |  | 250 | 0.004 | 0.177 |  |
|  |  | 300 | 0.004 | 0.213 |  |
|  |  | 350 | 0.005 | 0.248 |  |
|  |  | 400 | 0.006 | 0.283 |  |
|  |  | 450 | 0.007 | 0.319 |  |
| Финишное полирование с применением хромсодержащих паст (паста ГОИ) | Станки полировальные с войлочным кругом |  |  | войлочная | полировальной пасты |
|  |  | 150 | 0.004 | 0.002 | 0.011 |
|  |  | 200 | 0.006 | 0.002 | 0.014 |
|  |  | 250 | 0.007 | 0.003 | 0.018 |
|  |  | 300 | 0.008 | 0.003 | 0.021 |
|  |  | 350 | 0.010 | 0.004 | 0.025 |
|  |  | 400 | 0.011 | 0.004 | 0.029 |
|  |  | 450 | 0.013 | 0.005 | 0.033 |
| Полирование поверхности изделий перед нанесением покрытия | Станки полировальные с матерчатыми (текстильными кругами) |  |  | текстильная |  |
|  |  | 150 | 0.004 | 0.204 |  |
|  |  | 200 | 0.006 | 0.272 |  |
|  |  | 250 | 0.007 | 0.340 |  |
|  |  | 300 | 0.008 | 0.409 |  |
|  |  | 350 | 0.010 | 0.476 |  |
|  |  | 400 | 0.011 | 0.545 |  |
|  |  | 450 | 0.013 | 0.613 |  |
| Финишное полирование с применением хромсодержащих паст (паста ГОИ) | Станки полировальные с матерчатыми (текстильными кругами)- |  |  | войлочная | полировальной пасты |
|  |  | 150 | 0.011 | 0.004 | 0.027 |
|  |  | 200 | 0.014 | 0.006 | 0.036 |
|  |  | 250 | 0.017 | 0.007 | 0.045 |
|  |  | 300 | 0.021 | 0.008 | 0.054 |
|  |  | 350 | 0.024 | 0.010 | 0.063 |
|  |  | 400 | 0.028 | 0.011 | 0.072 |
|  |  | 450 | 0.031 | 0.013 | 0.081 |

Таблица 22

Удельные выделения при абразивной заточке режущего инструмента

| Наименование станочного оборудования | Марка, модель, типоразмер станка | Наименование технологической операции | Диаметр абразивного круга, мм | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пыль металлическая | пыль абразивная |
| Кругло-шлифовальные (точильно-шлифовальные) | ЗБ634 (ЗК634) | черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента абразивным кругом | 400 | 0.075 | 0.0292 |
|  | ЗМ634 |  |  | 0.0415 | 0.0179 |
|  | ЗБ34 | тоже |  | 0.0082 | 0.0036 |
|  |  | чистовая заточка сверл среднего и малого диаметра |  | 0.0048 | 0.0021 |
| Универсально-заточные | ЗБ642 | черновая заточка сверл и резцов | 200 | 0.0145 | 0.0063 |
|  | ЗА64 3Б64 |  | 125 | 0.0245 | 0.0105 |
| Станки для заточки сверл малого диаметра | КПМ 3.105.014 АУБ-120.000 | заточка сверл малого диаметра | - | 0.00024 | 0.0001 |
| Станки для зачистки сверл | КПМ 3.105.014 | зачистка сверл малого диаметра | - | - | 0.0139 |
| Плоскошлифовальный заточной | ЗГ71М | шлифование штампов (матриц) абразивным кругом | 250 | 0.2275 | 0.0981 |
| Специальные станки для заточки сверл |  | профилирование абразивного круга алмазным карандашом |  | - | 0.0447 |
|  |  | снятие фасок и заусенец |  | - | 0.0422 |
| Алмазно-заточные для заточки резцов | 3622 | заточка резцов, сверл и др. инструмента алмазным резцом | 150 | 0.0082 | 0.0036 |
|  |  | чистовая заточка резцов |  | 0.0107 | 0.0046 |
| Алмазно-затыловочные | 1Б811 | затылование червячных фрез |  | 0.0327 | 0.014 |
| Полуавтомат для заточки торцевых фрез | ЗБ667 | заточка торцевых фрез | 150 | 0.0239 | 0.0113 |
| Полуавтомат для заточки червячных фрез | ЗА667 | заточка червячных фрез диаметром 100-150 мм | 250 - 300 | 0.0464 | 0.02 |
|  | 360М | заточка круглых шлицевых протяжек абразивным кругом | 150-250 | 0.0362 | 0.0155 |
|  |  | то же протяжек из быстрорежущей стали |  | 0.0144 | 0.0062 |
| Оптико-шлифовальный | 395М | доводка инструмента |  | 0.0136 | 0.0058 |
| Станки для заточки зубьев дисковых пил отрезных станков | АЗ | черновая заточка дисковых пил диаметром менее 500 мм | 180 | 0.0321 | 0.0137 |
|  | ЗД692 | то же диаметром 500-1000 мм | 200 | 0.0739 | 0.0317 |
|  |  | чистовая заточка зубьев пил |  | 0.0153 | 0.0046 |

Проложение таблицы 22

| Марка, модель, типоразмер станка | Наименование технологической операции | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пыль металлическая | пыль абразивная |
| Станки для заточки режущего инструмента деревообрабатывающих станков |  |  |  |
| ТчН-3 | заточка ножей | 0.0243 | 0.0104 |
| ТчН6-3 |  | 0.0245 | 0.0105 |
| ТчН6-5 |  | 0.0092 | 0.0039 |
| ТчН13-5 |  | 0.0081 | 0.0035 |
| ТчН21-4, ТчН21-5 |  | 0.0097 | 0.0042 |
| ТчН31-5 |  | 0.0120 | 0.0052 |
| ТчФА-2 | заточка фрез и сверл | 0.0039 | 0.0017 |
| ЭН-634 | заточка ленточных пил | 0.0078 | 0.0033 |
| ТчПА-6, ТчПА-7, ТчПН-3 | заточка дисковых пил | 0.0117 | 0.0050 |
| ТчПН-6, ТчПА |  | 0.0243 | 0.0104 |

Таблица 23

Удельные выделения металлической чугунной пыли при механической обработке чугуна

| Наименование технологической операции, вид обрабатываемого материала | Наименование станочного оборудования | Мощность основного двигателя кВт | Удельный выброс на единицу оборудования, г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка резанием чугунных деталей без применения СОЖ | токарные станки и автоматы малых и средних размеров | 0.65-5.5 | 0.0063 |
|  | токарные одношпиндельные автоматы продольного точения | 0.65-5.5 | 0.00181 |
|  | токарные многошпиндельные полуавтоматы | 14-28 | 0.0097 |
|  | токарные многорезцовые полуавтоматы | 1-20 | 0.0097 |
|  | токарно-винторезные станки | 1-20 | 0.0056 |
|  | фрезерные станки, в т.ч.: |  | 0.0139 |
|  | продольно-фрезерные | 2.8-14 | 0.0029 |
|  | вертикально-фрезерные |  | 0.0042 |
|  | карусельно-фрезерные |  | 0.0042 |
|  | горизонтально-фрезерные |  | 0.0167 |
|  | фрезерные специальные |  | 0.0057 |
|  | зубофрезерные | 2-20 | 0.0011 |
|  | барабанно-фрезерные |  | 0.03 |
|  | сверлильные станки, в т.ч.: | 1-10 | 0.0011 |
|  | вертикально-сверлильные | 1-10 | 0.0022 |
|  | специально-сверлильные (глубокого сверления) | 1-10 | 0.0083 |
|  | расточные станки, в т.ч.: |  | 0.0021 |
|  | вертикально-расточные и наклонно-расточные |  | 0.0029 |
|  | специально-расточные |  | 0.0054 |
|  | зубодолбежные станки | 0.65-7 | 0.0003 |
| Комплексная обработка чугунных корпусных деталей | станки типа «обрабатывающий центр» с ЧПУ, мод. 2204ВМФ11 и др. |  | 0.0131 |

Таблица 24

Удельные выделения при механической обработке цветных металлов

| Наименование станочного оборудования | Вид обрабатываемого материала | Удельный выброс на единицу оборудования, 10-3 г/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медь | Цинк | Свинец | Никель | Алюминий |
| токарные | Оловянная бронза: олово 2-11%, прочие 1-2% | 2.43 | - | - | - | - |
| фрезерные |  | 1.84 | - | - | - | - |
| сверлильные |  | 0.39 | - | - | - | - |
| расточные |  | 0.68 | - | - | - | - |
| отрезные |  | 13.6 | - | - | - | - |
| крацевальные |  | 7.8 | - | - | - | - |
| токарные | Цинко-оловянная бронза: олово 2-6%, цинк 4-10%, свинец 3-6%, никель 0-2% | 2.28 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | - |
| фрезерные |  | 1.73 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | - |
| сверлильные |  | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - |
| расточные |  | 0.63 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | - |
| отрезные |  | 12.74 | 1.4 | 0.84 | 0.28 | - |
| крацевальные |  | 7.28 | 0.8 | 0.48 | 0.16 | - |
| токарные | Алюминиевая бронза: алюминий 8-11%, никель 0-6%, прочие 2-6% | 2.25 | - | - | 0.15 | 0.28 |
| фрезерные |  | 1.71 | - | - | 0.11 | 0.21 |
| сверлильные |  | 0.36 | - | - | 0.02 | 0.05 |
| расточные |  | 0.63 | - | - | 0.04 | 0.08 |
| отрезные |  | 12.6 | - | - | 0.84 | 1.54 |
| крацевальные |  | 7.2 | - | - | 0.48 | 0.88 |
| токарные | Латунь: медь 58-61%, алюминий 1-2%, цинк 40-34%, прочие 1-3% | 1.53 | 1.0 | - | - | 0.05 |
| фрезерные |  | 1.16 | 0.76 | - | - | 0.04 |
| сверлильные |  | 0.25 | 0.16 | - | - | 0.02 |
| расточные |  | 0.43 | 0.28 | - | - | 0.02 |
| отрезные |  | 8.54 | 5.6 | - | - | 0.28 |
| крацевальные |  | 4.88 | 3.2 | - | - | 0.16 |
| токарные | Медно-никелевые сплавы: медь 85-53%, никель + кобальт 15-43%, цинк 0-20%, прочие 0-2% | 2.12 | 0.5 | - | 1.88 | - |
| фрезерные |  | 1.62 | 3.8 | - | 0.82 | - |
| сверлильные |  | 0.34 | 0.8 | - | 0.17 | - |
| расточные |  | 0.6 | 0.14 | - | 0.3 | - |
| отрезные |  | 11.9 | 2.8 | - | 6.02 | - |
| крацевальные |  | 6.8 | 1.6 | - | 3.44 | - |

Таблица 25

Удельные выделения при механической обработке (резание) цветных металлов

| Наименование технологической операции, вид обрабатываемого материала | Наименование станочного оборудования | Выделяющиеся вредные вещества | Уд. выброс на единицу оборудования, 10-3 г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка резанием бронзы и других цветных металлов | токарные | пыль цветных металлов | 2.5 |
|  | фрезерные |  | 1.9 |
|  | сверлильные |  | 0.4 |
|  | расточные |  | 0.7 |
|  | отрезные |  | 14 |
|  | крацевальные |  | 8 |
| Обработка резанием бериллиевой бронзы | токарные | бериллий | 0.1 |
|  | фрезерные |  | 0.014 |
|  | сверлильные |  | 1 |
|  | расточные |  | 0.03 |
| Обработка резанием свинцовых бронз | токарные | свинец | 0.8 |
|  | фрезерные |  | 0.6 |
|  | сверлильные |  | 1.2 |
|  | расточные |  | 0.2 |
| Обработка резанием алюминиевых бронз | токарные | алюминий | 0.05 |
|  | фрезерные |  | 0.022 |
|  | сверлильные |  | 0.047 |
|  | расточные |  | 0.008 |

Таблица 26

Удельные выделения (г/с) аэрозолей масла и эмульсола при механической обработке металлов с охлаждением

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Удельный выброс масла или эмульсола на 1 кВт мощности станка, г/с |
| --- | --- |
| Обработка металлов на шлифовальных станках: |  |
| с охлаждением маслом | 8.3´10-5 |
| с охлаждением эмульсией с содержанием эмульсола менее 3% | 0.104´10-5 |
| с охлаждением эмульсией с содержанием эмульсола 3-10% | 1.035´10-5 |
| Обработка металлов на других видах станков (токарные, сверлильные, фрезерные, резьбонакатные, расточные, строгальные, протяжные и др.): |  |
| с охлаждением маслом | 5.6´10-5 |
| с охлаждением эмульсией с содержанием эмульсола менее 3% | 0.05´10-5 |
| с охлаждением эмульсией с содержанием эмульсола 3-10% | 0.045´10-5 |

Таблица 27

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при электрохимических и электрофизических методах обработки металлов

| Марка, модель, типоразмер станка, режим обработки | Размеры ванны, мм | Площадь ванны, м2 | Рабочая жидкость | Выделяющиеся загрязняющие вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | количество |  |
|  |  |  |  |  | 10-3 г/с | 10-3 г/с с м2 зеркала ванны |
| Станок электроэрозионный мод.45723 |  |  |  |  |  |  |
| I режим - черновой | 640´500 | 0.32 | Трансформаторное масло + керосин (30%) | взвешенные вещества | 0.27 | 0.83 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | керосин | 0.108 | 0.333 |
|  |  |  |  | масло минеральное | 0.252 | 0.777 |
|  |  |  |  | углерода оксид | 0.56 | 1.75 |
| II режим - основная обработка | 640´500 | 0.32 | Тоже | взвешенные вещества | 0.09 | 0.28 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | керосин | 0.096 | 0.3 |
|  |  |  |  | масло минеральное | 0.224 | 0.7 |
|  |  |  |  | углерода оксид | 0.56 | 1.75 |
| III режим - чистовой | 640´500 | 0.32 | Тоже | взвешенные вещества | 0.23 | 0.72 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | керосин | 0.066 | 0.207 |
|  |  |  |  | масло минеральное | 0.154 | 0.483 |
| Станок электроэрозионный мод.4Е724 |  |  |  |  |  |  |
| I режим - черновой | 1118´750 | 0.84 | Трансформаторное масло + керосин (20%) | взвешенные вещества | 2.05 | 2.44 |
|  |  |  |  | железа оксид | 0.07 | 0.09 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | керосин | 0.158 | 0.188 |
|  |  |  |  | масло минеральное | 0.632 | 0.752 |
|  |  |  |  | акролеин | 0.17 | 0.21 |
|  |  |  |  | углерода оксид | 6.41 | 7.63 |
| II режим - чистовой | 1118´750 | 0.84 | Тоже | взвешенные вещества | 1.74 | 2.07 |
|  |  |  |  | железа оксид | 0.74 | 0.88 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | керосин | 0.006 | 0.016 |
|  |  |  |  | масло минеральное | 0.024 | 0.064 |
|  |  |  |  | акролеин | 0.03 | 0.08 |
|  |  |  |  | углерода оксид | 2.57 | 3.06 |
| Станок электроимпульсный |  |  |  |  |  |  |
| черновой режим | 500´600 | 0.3 | Трансформаторное масло (100%) | взвешенные вещества | 2.93 | 9.76 |
|  |  |  |  | железа оксид | 1.87 | 6.24 |
|  |  |  |  | масляный аэрозоль (масло минеральное) | 2.36 | 7.85 |
|  |  |  |  | акролеин | 9.98 | 33.26 |
|  |  |  |  | углерода оксид | 399.17 | 1133.06 |

Продолжение таблицы 27

| Марка, модель, типоразмер станка, режим обработки | Рабочая жидкость | Выделяющиеся вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество, 10-3 г/с |
| Электроимпульсный (черновой режим) | масло индустриальное - 100% | масло минеральное | 6.94 |
|  |  | углерода оксид | 8.69 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.000071 |
| Электроимпульсный (черновой режим) | масло индустриальное - 50% + керосин (или углеводородное сырье) - 50% | масло минеральное | 4.47 |
|  |  | керосин | 2.5 |
|  |  | углерода оксид | 3.42 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.000072 |
| Электроимпульсный (чистовой режим) | масло индустриальное - 100% | масло минеральное | 45.83 |
|  |  | углерода оксид | 9.47 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.000072 |
| Электроимпульсный (чистовой режим) | керосин - 100% | керосин | 9.0 |
|  |  | углерода оксид | 4.0 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.000072 |
| Электроэрозионный вырезной станок типа 4732ФЗМ, 4733ПФЗ, 4531 (черновой режим) | керосин - 100% | керосин | 9.7 |
|  |  | углерода оксид | 4.2 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.00007 |
| Электроэрозионный вырезной станок типа 4531ФЗ, 4532ФЗ (черновой режим) | керосин - 100% | керосин | 23.0 |
|  |  | углерода оксид | 10.0 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.00008 |
| Электроэрозионный вырезной станок типа 4В611 (черновой режим) | 12-30 % раствор эмульсола | масло минеральное | 0.6 |
|  |  | углерода оксид | 0.86 |
|  |  | бенз/a/пирен | 0.00003 |
| Установка электроискрового легирования Элитрон-22 | - | углерода оксид | 0.45 |
| Установка ионно-плазменная вакуумная камерная ННВ-6.6ИI | - | углерода оксид | 0.45 |
| Подготовка инструмента на установке типа Булат (электрохимическое полирование) | водный раствор фосфорной, серной кислоты, хромового ангидрида | хром (VI) | 0.5 |
| Алмазно-электрохимические станки для заточки инструмента | натрия нитрат - 100-110 г/л натрия карбонат - 20-30 г/л триэтаноламин - 15-20 г/л | триэтаноламин | 0.00011 |

Приложение 5 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 28

Значения данного показателя для предприятий общего машиностроения

| Загрязняющее вещество | , мг/(см2) |
| --- | --- |
| Бензин | 88.7 |
| Уайт-спирит | 71.36 |
| Трихлорэтилен | 75.34 |
| Тетрахлорэтилен | 28.4 |
| Керосин | 30.1 |
| Бензол | 57.7 |

Таблица 29

Значения данного показателя для приборостроительных предприятий, в т.ч. радиоэлектронной промышленности

| Загрязняющее вещество | , мг/(см2) |
| --- | --- |
| Бензин | 88.7 |
| Уайт-спирит | 71.36 |
| Трихлорэтилен | 75.34 |
| Тетрахлорэтилен | 28.4 |
| Ацетон | 151.22 |
| Спирт этиловый | 31.68 |

Таблица 30

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в процессах подготовки поверхности и нанесении гальванопокрытий

| Назначение ванн |  | Температура, °С | выбрасываемые загрязняющие вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| Анодное снятие сплава |  | 70-80 | Щелочь |
| Декапирование анодное в хромовой кислоте |  | 45-70 | Хрома (VI) оксид |
| Железнение хлористое |  | 90-100 | Водород хлористый |
| Лужение | Кислое | 15-30 | Кислота серная |
|  | Щелочное | 65-75 | Щелочь |
| Меднение цианистое |  | 18-25 | Водород цианистый |
| Меднение цианистое |  | 55-65 | Водород цианистый |
| Нейтрализация |  | 80-90 | Щелочь |
| Никелирование химическое |  | 90-95 | Аэрозоль никелевого раствора |
| Обезжиривание | анодное и катодное | 50-60 | Водород цианистый, щелочь |
|  | и травление совместное | 50-60 | Кислота серная |
|  | химическое | 50-60 | Щелочь |
|  | химическое | 50-70 | Щелочь |
|  | электролитическое | 50-60 | Щелочь |
|  | электролитическое анодное и катодное | 80-90 | Щелочь |
|  | обработка в растворе хромпика | 95-98 | Хрома (VI) оксид |
| Оксидирование | алюминия и его сплавов | 35-38 | Хрома (VI) оксид |
|  | листов из магниевых сплавов (черное) | 85-90 | Хрома (VI) оксид |
|  | стали щелочное (воронение) | 138-140 | Щелочь |
| Промасливание |  | 120-150 | Пары масла |
| Промывка в горячей воде |  | 70-80 | Пары воды |
| Снятие никелевого покрытия |  | 18-25 | Азота (IV) оксид |
| Травление | алюминия, меди и их сплавов | 18-60 | Азота (IV) оксид, щелочь |
|  | в концентрированной соляной кислоте | 18-25 | Водород хлористый |
|  | и обезжиривание совместное | 50-60 | Кислота серная |
|  | катодное | 50-70 | Кислота серная |
|  | меди, алюминия и их сплавов | 18-60 | Азота (IV) оксид, щелочь |
|  | химическое | 18-25 | Водород фтористый |
|  | черных металлов | 18-25 | Кислота серная |
|  | то же | 60-70 | Кислота серная |
| Фосфатирование |  | 94-98 | Водород фтористый |
| Хроматирование |  | 45-50 | Хрома (VI) оксид |
| Цинкование | малоцианистое | 18-25 | Водород цианистый |
|  | цианистое | 18-25 | Водород цианистый |
| Электрополировка меди и ее сплавов |  | 20-40 | Хрома (VI) оксид |

Таблица 31

Загрязняющие вещества, выбрасываемых с поверхности электролита

| Технологический процесс |  | Загрязняющее вещество | Макс. кол-во ЗВ мг/(с´м2) | К11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих хромовую кислоту в концентрации 150-300 г/л, при нагрузке на ванну I=1000 А (хромирование, анодное декапирование, снятие меди и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 10.0 | 2.0 |
| То же, 30-60 г/л (электрополировка алюминия, стали и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 2.0 | 1.6 |
| То же, 30-100 г/л, при нагрузке на ванну I=500 А, а также химическое оксидирование алюминия и магния (анодирование магния, магниевых сплавов и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 1.0 | 1.25 |
| Химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре раствора 50°С (пассивация, травление, снятие оксидной пленки, наполнение в хромпике и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 0.0055 | 1.0 |
| Химическая обработка металлов в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре раствора 50°С (осветление, пассивация и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 0* | - |
| То же, в растворах щелочи (оксидирование стали, химическое полирование алюминия, рыхление окалины на титане, травление алюминия, магния и их сплавов и др.) при температуре раствора t, °С: | <>100 | Щелочь | 55.0 | 1.25 |
|  | ><100 | Щелочь | 55.0 | 1.6 |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах щелочи (анодное снятие шлама, обезжиривание, лужение, снятие олова, оксидирование меди, снятие хрома и др.) |  | Щелочь | 11.0 | 1.6 |
| Химическая обработка металлов, кроме алюминия и магния, в растворах щелочи (химическое обезжиривание, нейтрализация и др.) при температуре раствора t, °С: | >50 | Щелочь | 0* | 1,0 |
|  | <50 | Щелочь | 0* | - |
| Кадмирование, серебрение, золочение и электродекапирование в цианистых растворах |  | Водород цианистый | 5.5 | 2.0 |
| Цинкование, меднение, латунирование, химическое декапирование и амальгамирование в цианистых растворах |  | Водород цианистый | 1.5 | 1.6 |
| Химическая обработка металлов в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее соли |  | Водород фтористый | 20.0 | 1.6 |
| Химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих соляную кислоту (травление, снятие шлама и др.) |  | Водород хлористый | 80.0 | 1.25 |
| То же, кроме снятия цинкового и кадмиевого покрытий, в холодных растворах, содержащих соляную кислоту концентрации до 200 г/л (травление, декапирование и др.) |  | Водород хлористый | 0.3 | - |
| Электрохимическая обработка металлов в растворах, содержащих серную кислоту, концентрации 150-350 г/л, а также химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых ее растворах (анодирование, электрополирование, травление, снятие никеля, серебра, гидридная обработка титана и др.) |  | Кислота серная | 7.0 | 1.6 |
| Меднение, лужение, цинкование и кадмирование в сернокислых растворах при температуре раствора 50°С, а также химическое декапирование |  | Кислота серная | 0* | - |
| Химическая обработка металлов в концентрированных нагретых и электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (химическое полирование алюминия, электрополирование стали, меди и др.) |  | Кислота фосфорная | 5 | 1.6 |
| Химическая обработка металлов в концентрированных холодных и разбавленных нагретых растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (фосфатирование и др.) |  | Кислота фосфорная | 0.6 | 1.25 |
| То же, в разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту (осветление алюминия, химическое снятие никеля, травление, декапирование меди и др.) при концентрации раствора, г/л: | >100 | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3.0 | 1.25 |
|  | <100 |  | 0* | - |
| Никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1-3 А/дм2 |  | Никеля растворимые соли | 0.15 | 2.0 |
| Никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1-3 А/дм2 |  |  | 0.03 | 1.6 |

Таблица 32

Агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах гальванических цехов

| Загрязняющее вещество |  | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- |
| Азота (IV) оксид |  | Газовая фаза 100% |
| - см. Кислота азотная и азота (IV) оксид |  | Газовая фаза не менее 85%; аэрозоль не более 15% |
| Водород | Фтористый | Газовая фаза не менее 95%; аэрозоль не более 5% |
|  | Хлористый | Газовая фаза не менее 75%; аэрозоль не более 25% |
|  | Цианистый | Газовая фаза не менее 25%; аэрозоль не более 75% |
| Кислота: | Азотная | Аэрозоль 100% |
|  | и азота (IV) оксид | Газовая фаза не менее 85%; аэрозоль не более 15% |
|  | Борная | Аэрозоль 100% |
|  | Серная | Аэрозоль 100% |
|  | Фосфорная | Аэрозоль 100% |
| Никеля растворимые соли |  | Аэрозоль 100% |
| Органические растворители: | Ацетон | Пары |
|  | Бензин БР-1 | Пары |
|  | Бензол | Пары |
|  | Керосин | Пары |
|  | Тетрахлорэтилен | Пары |
|  | Трифтортрихлорэтилен | Пары |
|  | Трихлорэтилен | Пары |
|  | Уайт-спирит | Пары |
|  | Спирт этиловый | Пары |
| Хрома (VI) оксид |  | Аэрозоль 100% |
| Щелочь |  | Аэрозоль 100% |

Таблица 33

Удельные показатели загрязняющих веществ, выбрасываемых с поверхности гальванических ванн при различных технологических процессах

| Технологический процесс, операция |  | Загрязняющее вещество | Уд. показатель, УЗВ, мг/(с´м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обезжиривание изделий: |  |  |  |
| а) органическими растворителями |  | Бензин | 1260 |
|  |  | Керосин | 430 |
|  |  | Уайт-спирит | 1610 |
|  |  | Бензол | 825 |
|  |  | Трихлорэтилен | 1095 |
|  |  | Тетрахлорэтилен | 1170 |
| б) химическое в растворах щелочи |  | Едкая щелочь | 0.28 |
| в) электрохимическое |  | Едкая щелочь | 11 |
| 2. Химическое травление изделий: |  |  |  |
| а) в растворах хромовой кислоты и ее солей при температуре более 50°С |  | Хрома (VI) оксид | 0.0056 |
| б) в растворах щелочи при температуре более 50°С |  | Едкая щелочь | 55 |
| в) в разбавленных нагретых (температура более 50°С) и концентрированных растворах серной кислоты |  | Кислота серная | 7 |
| г) в растворах соляной кислоты концентрацией, г/л: | <200 | Водород хлористый | 0.31 |
|  | 200-500 |  | 0.83 |
|  | 250-300 |  | 2.8 |
|  | 300-350 |  | 5.6 |
|  | 350-500 |  | 13.9 |
|  | 500-1000 |  | 80 |
| д) в разбавленных нагретых (t>50°C) и концентрированных растворах ортофосфорной кислоты |  | Кислота фосфорная | 0.61 |
| е) в растворах, содержащих фтористоводородную кислоту и ее соли концентрацией, г/л: | <10 | Водород фтористый | 0.28 |
|  | 10-20 |  | 1.4 |
|  | 20-50 |  | 2.8 |
|  | 50-100 |  | 5.0 |
|  | 100-150 |  | 10.0 |
|  | 150-200 |  | 12.0 |
|  | >200 |  | 20.0 |
| ж) в разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту концентрацией более 100 г/л |  | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3.0 |
| 3. Снятие старых покрытий: |  |  |  |
| а) олова и хрома |  | Едкая щелочь | 11.0 |
| б) меди |  | Хрома (VI) оксид | 10.0 |
| в) никеля и серебра |  | Кислота серная | 7.0 |
| 4. Полирование: |  |  |  |
| а) химическое в: |  |  |  |
| Концентрированных холодных (t<50°C) растворах ортофосфорной кислоты |  | Кислота фосфорная | 0.61 |
| Нагретых разбавленных растворах, содержащих серную кислоту |  | Кислота серная | 6.9 |
| Разбавленных растворах, содержащих азотную кислоту концентрацией 100 г/л |  | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3.0 |
| б) электрохимическое в: |  |  |  |
| Концентрированных холодных растворах ортофосфорной кислоты |  | Кислота фосфорная | 5.0 |
| Растворах, содержащих серную кислоту концентрацией 150 г/л |  | Кислота серная | 7.0 |
| Растворах, содержащих хромовую кислоту или ангидрид хромовый концентрацией 30-60 г/л |  | Хрома (VI) оксид | 2.0 |
| 5. Нанесение покрытий на изделия: |  |  |  |
| а) электрохимическая обработка в растворах хромовой кислоты концентрацией 150-300 г/л при силе тока I>1000 А (анодирование, декапирование, хромирование и др.) |  | Хрома (VI) оксид | 10.0 |
| б) электрохимическая обработка в растворах хромовой кислоты концентрацией 30-100 г/л при силе тока I<500 А (анодирование магниевых сплавов), а также химическое оксидирование алюминия и магния |  | Хрома (VI) оксид | 1.0 |
| в) химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при t>50°C (осветление, пассивация, наполнение и пропитка, обработка в растворе хромпика) |  | Хрома (VI) оксид | 0.0056 |
| г) химическая обработка в растворах щелочи при t>50°C (получение металлических покрытий контактным способом, оксидирование сталей и чугунов) |  | Едкая щелочь | 55.0 |
| д) электрохимическая обработка в растворах щелочи (цинкование, кадмирование, покрытие сплавом медь-цинк, тонирование и окрашивание) |  | Едкая щелочь | 11.0 |
| е) химическая обработка в растворах соляной кислоты в концентрации до 200 г/л (декапирование, железнение и др.) |  | Водород хлористый | 0.31 |
| ж) электрохимическая обработка в растворах, содержащих серную кислоту концентрацией 150-350 г/л (палладирование, анодное окисление алюминия и его сплавов, родирование) |  | Кислота серная | 7.0 |
| з) электрохимическая обработка в концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (анодное оксидирование алюминия и его сплавов) |  | Кислота фосфорная | 5.0 |
| и) химическая обработка в разбавленных нагретых (t>50°C) и концентрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (осветление и пассивирование) |  | Кислота фосфорная | 0.61 |
| к) никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1-3 А/дм2 |  | Никеля растворимые соли | 0.15 |
| л) никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1-3 А/дм2 |  | Никеля растворимые соли | 0.031 |
| м) химическая обработка в растворах, содержащих азотную кислоту концентрацией >100 г/л (осветление и пассивирование) |  | Кислота азотная и азота (IV) оксид | 3.0 |
| н) нанесение покрытий в цианистых растворах (кадмирование, серебрение, золочение, цинкование, латунирование, амальгамирование) концентрацией, г/л: | <50 | Водород цианистый | 1.5 |
|  | >50 | Водород цианистый | 5.6 |
| о) химическая обработка в растворах фтористоводородной кислоты и ее солей концентрацией, г/л: | <10 | Водород фтористый | 0.28 |
|  | 10-20 |  | 1.4 |
|  | 20-50 |  | 2.8 |
|  | 50-100 |  | 5.0 |
|  | 100-150 |  | 10.0 |
|  | 150-200 |  | 12.0 |
|  | >200 |  | 20.0 |

Таблица 34

Значение коэффициента К6, зависящего от площади испарения

| Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент К6 | Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент К6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 2.886 | 0.55 | 1.386 |
| 0.10 | 2.560 | 0.60 | 1.333 |
| 0.15 | 2.346 | 0.65 | 1.272 |
| 0.20 | 2.173 | 0.70 | 1.225 |
| 0.25 | 2.000 | 0.75 | 1.178 |
| 0.30 | 1.853 | 0.80 | 1.133 |
| 0.35 | 1.720 | 0.85 | 1.093 |
| 0.40 | 1.600 | 0.90 | 1.061 |
| 0.45 | 1.520 | 0.95 | 1.034 |
| 0.50 | 1.453 | 1.00 и более | 1.000 |

Таблица 35

Значение коэффициента К7, зависящего от скорости воздушного потока над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении

| Скорость воздушного потока над поверхностью испарения м/с | Значение коэффициента К7 в зависимости от температуры воздуха в помещении, в °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0.1 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| 0.2 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.3 |
| 0.3 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
| 0.4 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 4.0 | 3.3 | 2.9 |
| 0.5 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
| 1.0 | 10.0 | 8.7 | 7.7 | 6.5 | 5.6 | 4.6 |

Таблица 36

Коэффициент К10 учета температуры электролита

| Тип отсоса | Значения К10 при разности температур раствора и воздуха ∆t, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Двубортовый | 1.0 | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.63 | 1.79 | 1.94 | 2.10 | 2.26 |
| Однобортовый с поддувом | 1.0 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 |

Таблица 37

Нормы потерь электролита на унос в вентиляцию

| Характер электролита | Группа сложности деталей | Нормы потерь электролита на унос в вентиляцию, мл/м2 |
| --- | --- | --- |
| Цианистый и щелочной | I | 15 |
|  | II | 15 |
|  | III | 15 |

Таблица 38

Расход воздуха V, удаляемого бортовыми отсосами от нормализованных ванн

| Размеры ванны в плане В´L, мм | Значение V, м3/ч при ∆t=0 С и К11=1 для отсоса |  |  | Расход воздуха VП на поддув, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без поддува двубортового | однобортового | двубортового |  |
| 450´800 | 260 | 200 | - | 20 |
| 450´1100 | 360 | 275 | - | 30 |
| 450´1500 | 500 | 375 | - | 40 |
| 450´2200 | 730 | 550 | - | 55 |
| 500´1100 | 420 | 335 | - | 30 |
| 500´150 | 580 | 455 | - | 45 |
| 560´600 | 250 | 280 | - | 20 |
| 600´1100 | 540 | 470 | - | 40 |
| 600´1500 | 740 | 640 | - | 50 |
| 600´2200 | 1100 | 940 | - | 75 |
| 700´800 | 480 | 450 | - | 35 |
| 700´1100 | 660 | 615 | - | 45 |
| 700´1500 | 910 | 840 | - | 60 |
| 700´2200 | 1350 | 1230 | - | 90 |
| 800´560 | 380 | 395 | - | 30 |
| 800´760 | 530 | 535 | - | 35 |
| 1000´1500 | 1450 | 1540 | 1090 | 90 |
| 1000´2200 | 2180 | 2260 | 1600 | 130 |
| 1100´560 | 550 | 670 | 475 | 40 |
| 1100´760 | 780 | 910 | 675 | 50 |
| 1200´1100 | 1320 | 1530 | 1080 | 80 |
| 1200´1500 | 1860 | 2090 | 1475 | 105 |
| 1200´2200 | 2760 | 3060 | 2155 | 155 |

Таблица 39

Величины удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением металлопокрытий

| Наименование технологической операции | Материалы |  | Температура, С | Наименование загрязняющего вещества | Величина уд. выброса УЗВ, мг/(см2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газовая фаза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Активация деталей из меди и ее сплавов | Кислота серная | 50-100 | 15-25 | Кислота серная | 0.5 | - |
| 2 Активация деталей из коррозионно-стойких сталей | Состав I: Кислота соляная | 150-200 | 15-25 | Водород хлористый | 6.5 | 17.44 |
|  | Состав II: Кислота фтористоводородная Кислота соляная | 50-100 50-100 | 15-25 | Водород фтористый Водород хлористый | - 3.0 | 4.97 8.52 |
| 3 Активация деталей из сталей и сплавов | Кислота соляная Кислота серная | 50-100 50-100 | 15-25 | Водород хлористый Кислота серная | 3.0 0.5 | 8.49 - |
| 4 Активация деталей из титана и его сплавов | Никель хлористый Кислота соляная Аммоний фтористый | 200-220 140-150 20-40 | 20-25 | Никеля хлорид Водород хлористый | 0.15 4.0 | - 14.48 |
| 5 Активация деталей из цинкового сплава | Состав I: Натрий кислый сернокислый | 20-30 |  | Натрия гидросульфат | 0.1 | - |
|  | Состав II: Кислота серная Натрий сернокислый | 20-30 10-20 |  | Кислота серная | 0.1 | - |
|  | Состав III: Кислота серная | 10-15 |  | Кислота серная | 0.05 | - |
| 6 Нейтрализация | Кислота лимонная или Кислота винная | 50-100 | 15-30 | Кислота лимонная или Кислота винная | 2.0 | - |
| 7 Нейтрализация после полирования электрохимического | Сода кальцинированная | 50-100 | 15-25 | Натрия карбонат | 5.0 | - |
| 8 Обезжиривание деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: Тринатрийфосфат Сода кальцинированная Сульфанол НП-3 | 30-50 30-50 0.3-0.5 | 70-80 | Натрия фосфат Натрия карбонат | 4.0 4.0 | - - |
| 9 Обезжиривание деталей из меди и ее сплавов | Состав II: Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Синтанол ДС-10 | 15-20 20-30 3-5 | 60-80 | Натрия карбонат Натрия фосфат | 2.0 2.1 | - - |
|  | Состав III: Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Жидкое стекло | 20-30 30-50 3-5 | 70-90 | Натрия карбонат Натрия фосфат | 2.1 4.0 | - - |
| 10 Обезжиривание деталей из стали и ее сплавов | Состав I: Средство моющее ТМС-31 или Средство моющее «Лабомид» | 50-80 20-30 | 70-80 | Натрия карбонат Сода кальцинированная | 1.6 0.8 | - - |
|  | Состав II: Натрия гидроксид Тринатрийфосфат Жидкое стекло Обезжириватель Дв-301 | 20-40 5-15 20-30 1-6.5 | 50-70 | Натрия гидроксид Натрия фосфат | 2.5 1.0 | - - |
|  | Состав III: Натрия гидроксид Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Синтанол ДС-10 | 7-10 15-20 20-30 3-5 | 60-70 | Натрия гидроксид Натрия карбонат Натрия фосфат | 1.0 2.0 2.1 | - - - |
| 11 Обработка деталей из алюминия и его сплавов специальная | Состав I: Цинка оксид Натрия гидроксид Калий-натрий ионнокислый Железо хлорное Натрий азотнокислый | 70-100 500-550 8-10 1-2 1-2 | 15-30 | Цинка оксид Натрия гидроксид | 1.0 55.0 | - - |
|  | Состав II: Цинк борфтористый 6-водный Никель (II) борфтористый 6-водный Аммоний тетрафторборат | 30-60 120-250 30-60 | 18-25 | Никель борфтористый Водород фтористый Аммиак Кислота борная | 0.15 - - 0.25 | - 1.26 1.2 - |
|  | Состав III: Никель двухлористый 6-водный Кислота фтористоводородная Кислота борная | 450-600 9-10 28-40 | 15-30 | Никеля хлорид Кислота борная | 0.25 0.25 | - - |
| 12 Обработка деталей из титана и его сплавов гидридная | Состав I: Кислота соляная | - | 20-25 или 50-55 | Водород хлористый | 8.0 | 42.95 |
|  | Состав II: Кислота серная Натрий хлористый | 700-1100 30-40 | 80-85 | Кислота серная | 7.0 | - |
| 13 Осветление деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: Кислота азотная | 300-400 | 15-25 | Кислота азотная | 2.4 | - |
|  | Состав II: Кислота азотная (плотность 1,41 г/см3), л Кислота фтористоводородная (плотность 1,15 г/см3) | 1 118 мл | 15-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид Водород фтористый | 3.0 - - | - 16.22 3.37 |
|  | Состав III: Ангидрид хромовый Кислота серная | 90-110 8-12 | 15-25 | Хрома (VI) оксид | 1.0 | - |
| 14 Осветление деталей из алюминия и его сплавов перед нанесением анодно-окисных покрытий | Кислота азотная | 300-400 | 15-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 2.4 - | - 11.37 |
| 15 Осветление деталей из меди и ее сплавов | Ангидрид хромовой Кислота серная | 30-40 30-40 | 15-25 | Хрома (VI) оксид Кислота серная | 0.25 0.2 | - - |
| 16 Осветление деталей из стали и сплавов; снятие травильного шлама с деталей из меди и сплавов | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л | 1 | 15-25 | Водород хлористый | 8.0 | 42.95 |
| 17 Осветление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная, мл/л Кислота азотная, мл/л | 20 200 | 20-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 1.15 - | - 9.53 |
| 18 Пассивирование деталей стали и сплавов | Натрий азотнокислый Сода кальцинированная или | 50-150 2-3 | 15-25 | Натрия нитрит | 7.5 | - |
|  | Натрий азотнокислый Сода кальцинированная | 100-150 8-12 | 65-75 | Натрия нитрит | 7.5 | - |
| 19 Полирование деталей из нержавеющей стали и цветных металлов химическое | Состав I: Кислота серная Кислота соляная Кислота азотная Натрий хлористый Краситель кислотный черный Вода | 625-630 70-80 60-65 10-12 3-5 500-550 | 70-75 | Кислота серная Водород хлористый Кислота азотная Азота (IV) оксид | 3.0 2.0 0.2 - | - 6.73 - 1.2 |
|  | Состав II: Кислота ортофосфорная Кислота азотная | 1500-1600 60-80 | 65-75 | Кислота фосфорная Кислота азотная Азота (IV) оксид | 8.0 0.2 - | - - 1.2 |
|  | Состав III: Кислота ортофосфорная Калий азотнокислый | 1300-1400 450-500 | 15-25 | Кислота фосфорная Калия нитрат | 8.0 3.0 | - - |
| 20 Полирование деталей из стали и цветных металлов электрохимическое | Состав I: Кислота ортофосфорная Кислота серная Ангидрид хромовый | 800-1200 184-368 108-162 | 70-80 | Кислота фосфорная Кислота серная | 7.0 0.7 | - - |
|  | Состав II: Кислота ортофосфорная Бутанол I, мл/л | 1800-1300 80-100 | 70-80 | Кислота фосфорная Спирт бутиловый | 7.0 - | - 0.78 |
| 21 Разрыхление окалины на деталях из коррозионно-стойких сталей | Натрия гидроксид Натрий азотнокислый | 400-600 100-200 | 135-145 15-25 | Натрия гидроксид Натрия нитрат | 55.0 0.9 | - - |
| 22 Снятие травильного шлама с деталей из коррозионно-стойких сталей | Кислота азотная Кислота фтористоводородная | 350-450 4-5 | 15-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 2.4 - | - 15.36 |
| 23 Снятие травильного шлама с деталей из стали и сплавов | Ангидрид хромовый Кислота серная Натрий хлористый | 80-90 30-40 2-4 | 15-25 | Хрома (VI) оксид Кислота серная | 0.8 0.2 | - - |
| 24 Травление деталей из алюминия и его сплавов | Состав I: Натрия гидроксид Сульфанол НП-3 | 50-100 0.4-0.8 | 60-80 | Натрия гидроксид | 7.5 | - |
|  | Состав II: Натрия гидроксид Сода кальцинированная Тринатрийфосфат Вещество вспомогательное ОП-7 или ОП-10 | 20-30 25-100 25-35 0.5-1.0 | 50-70 | Натрия гидроксид Натрия карбонат | 2.5 7.5 | - |
|  | Состав III: Кислота ортофосфорная Калий кремнефтористый | 80-100 4-6 | 15-25 | Кислота фосфорная | 0.6 | - |
|  | Состав IV: Кислота серная | 240-280 | 70-80 | Кислота серная | 1.0 | - |
| 25 Травление деталей из алюминия и его сплавов перед нанесением анодно-окисных покрытий | Натрия гидроксид Натрий азотнокислый Тринатрийфосфат Сульфанол НП-3 Медь азотнокислая Декстрин Натрий глюконовокислый | 160-260 160-260 50-80 0.5-1.0 0.5-1.0 5-10 40-60 | 70-80 | Натрия гидроксид Натрия нитрат Натрия нитрит Натрия фосфат | 2.0 1.2 1.0 1.0 | - - - - |
| 26 Травление деталей из коррозионно-стойких сталей | Состав I: Кислота азотная Натрий фтористый Натрий хлористый | 200-240 20-25 20-25 | 15-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 1.4 - | - 7.56 |
|  | Состав II: Кислота соляная Уротропин технический | 220-250 40-50 | 15-25 | Водород хлористый | 8.0 | 22.09 |
| 27 Травление деталей из меди и сплавов | Состав I: Кислота серная Кислота азотная Кислота соляная | 750-850 50-70 1-5 | 15-25 | Кислота серная Кислота азотная Азота (IV) оксид | 4.8 0.3 - | - - 4.59 |
|  | Состав II: Кислота азотная (плотность 1,41 г/см3), л Кислота серная (плотность 1,84 г/см3), л Натрий хлористый | 1 1 5-10 | 15-25 | Кислота азотная Азота (IV) оксид Кислота серная | 3.0 - 0.5 | - 19.29 - |
|  | Состав III: Кислота уксусная Кислота ортофосфорная Водорода перекись | 260-265 830-850 90-110 | 15-25 | Кислота уксусная Кислота фосфорная | 1.5 7.0 | 4.49 - |
|  | Состав IV: Натрий азотнокислый Кислота ортофосфорная | 600-800 1400-1700 | 15-25 | Натрия нитрат Кислота фосфорная | 4.0 8.0 | - - |
| 28 Травление деталей из стали и сплавов | Состав I: Кислота серная Кислота соляная Ингибитор И-1-Е | 100-200 15-100 0.1-0.3 | 50-70 | Кислота серная Водород хлористый | 0.5 2.5 | - 9.32 |
|  | Состав II: Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л Уротропин | 1 40-50 | 15-25 | Водород хлористый | 8.0 | 42.95 |
|  | Состав III: Кислота соляная Натрий хлористый Цинк хлористый | 50-80 160-200 5-10 | 20-40 | Водород хлористый | 2.5 | 7.71 |
|  | Состав IV Кислота соляная (плотность 1.19 г/см3), л Уротропин Калий йодистый | 1 10-20 1-2 | 15-25 | Водород хлористый | 8.0 | 42.95 |
|  | Состав V: Кислота ортофосфорная (плотность 1,7 г/см3), л Кислота серная (плотность 1,84 г/см3), л | 1 250 | 15-25 | Кислота фосфорная Кислота серная | 6.0 0.7 | - - |
|  | Состав VI: Кислота серная Натрий хлористый Уротропин Синтанол ДС-10 | 80-100 80-100 8-10 5-10 | 50-70 | Кислота серная | 0.35 | - |
| 29 Травление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная, мл/л Кислота азотная, мл/л | 200 20 | 20-25 | Водород фтористый | - | 11.84 |
| 30 Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей | Ацетон или Бензин или Спирт этиловый или Тетрахлорэтилен или Трихлорэтилен или Уайт-спирит или Бензол или Керосин |  |  | Ацетон Бензин Спирт этиловый Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен Уайт-спирит Бензол Керосин | - - - - - - - - | 151.22 88.7 31.68 28.4 75.34 71.36 57.7 30.1 |

Таблица 40

Величины удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов нанесения металлопокрытий

| Номер состава | Материалы |  | Температура, 0С | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выброса Узв, мг/(см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газовая фаза |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Анодирование деталей из алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Кислота серная | 180-200 | 15-25 | Кислота серная | 0.7 | - |  |
| II | Кислота серная | 150-200 | 15-25 | Кислота серная | 0.7 | - |  |
|  | Кислота щавелевая | 20-25 |  |  |  |  |  |
| III | Ангидрид хромовый | 70-100 | 30-40 | Хрома (VI) оксид | 1.0 | - |  |
| IV | Кислота серная | 300-350 | 12-18 | Кислота серная | 1.3 | - |  |
|  | Кислота щавелевая | 25-35 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 2-3 |  |  |  |  |  |
|  | Глицерин, мл/л | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 0.05-0.1 |  |  |  |  |  |
| Золочение деталей из меди и ее сплавов типа 49НД, 29НК |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калия дициано-(I)-аурат (в пересчете на металл) | 4-6 | 15-25 или 45-65 | Калия цианид Водород цианистый | 0.5 0.5 |  | - 0.15 |
|  | Калий цианистый (свободный) | 10-15 |  |  |  |  |  |
| II | Калия дициано-(I)-аурат (в пересчете на металл) | 8-10 | 35-45 | Водород цианистый Калий лимоннокислый | 0.5 1.5 |  | 0.15 - |
|  | Кислота лимонная | 30-40 |  |  |  |  |  |
|  | Калий лимоннокислый трехзамещенный | 30-40 |  |  |  |  |  |
| III | Калия дициано-(I)-аурат (в пересчете на металл) | 14.5-15 | 55-65 | Водород цианистый Кислота лимонная | 0.5 2.0 |  | 0.15 - |
|  | Кислота лимонная | 100-105 |  |  |  |  |  |
| Золочение деталей из меди и ее сплавов (химическое) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калия дициано-(I)-аурат (в пересчете на металл) | 2-8 | 55-90 | Калия цианид Калия гидроксид | 1.0 1.0 | - - |  |
|  | Калий цианистый | 7-13 |  |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 6-12 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия боргидрид | 3,5-17 |  |  |  |  |  |
| Кадмирование |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Кадмий сернокислый | 40-60 | 15-25 | Кадмия сульфат Аммиак Аммония сульфат | 0.2 - 0.6 | - 0.38 - |  |
|  | Аммоний сернокислый | 240-260 |  |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ, мл/л | 50-100 |  |  |  |  |  |
|  | Уротропин | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 | 0.7-1.2 |  |  |  |  |  |
| II | Кадмий сернокислый | 30-50 | 15-25 | Кадмия сульфат Кислота серная Натрия сульфат | 0.2 0.2 0.2 | - - - |  |
|  | Кислота серная | 40-60 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 40-60 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 4-6 |  |  |  |  |  |
|  | Клей мездровый | 3-5 |  |  |  |  |  |
| III | Кадмий сернокислый | 40-60 | 15-30 | Аммония сульфат Кадмия сульфат Кислота борная | 0.5 0.2 0.1 | - - - |  |
|  | Аммоний сернокислый | 150-200 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь ДХТИ-203-А | 10-30 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь ДХТИ-203-Б | 5-8 |  |  |  |  |  |
| IV | Кадмия оксид | 35-45 | 15-25 | Водород цианистый Натрия сульфат Натрия гидроксид | 1.25 0.2 2.0 | 0.4 - - |  |
|  | Натрий цианистый | 90-130 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 40-50 |  |  |  |  |  |
|  | Никель сернокислый | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Концентраты литейные сульфитно-спиртовой барды | 8-12 |  |  |  |  |  |
| Латунирование деталей из стали |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Медь цианистая | 15-25 | 15-30 | Водород цианистый | 0.5 | 0.15 |  |
|  | Цинк цианистый | 7-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий цианистый | 8-12 |  |  |  |  |  |
| II | Медь (II) сернокислая | 1.5-6.2 | 15-30 | Калий пирофосфорный (в пересчете на фосфорную кислоту) | 2.5 | - |  |
|  | Цинк сернокислый | 4.4-6.0 |  |  |  |  |  |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 50-60 |  |  |  |  |  |
|  | Калий фосфорнокислый однозамещенный | 10-20 |  |  |  |  |  |
| Меднение |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Медь цианистая | 20-30 | 15-25 | Водород цианистый | 1.5 | 0.5 |  |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 5-10 |  |  |  |  |  |
| II | Медь цианистая | 50-70 | 45-55 | Водород цианистый Калий-натрий виннокислый | 1.5 0.5 | 0.5 - |  |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 35-50 |  |  |  |  |  |
| III | Медь (II) сернокислая (в пересчете на металл) | 15-30 | 50-60 | Меди сульфат Калий железосинеродистый Калий-натрий виннокислый | 0.5 7.0 1.0 | - - - |  |
|  | Калий железосинеродистый | 180-250 |  |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 7-25 |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 90-100 |  |  |  |  |  |
| IV | Медь (II) сернокислая (в пересчете на металл) | 80-95 | 30-50 | Меди сульфат Калий пирофосфорнокислый (в пересчете на фосфорную кислоту) | 0.5 3.3 | - - |  |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 280-380 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота лимонная | 15-25 |  |  |  |  |  |
| V | Медь (II) сернокислая (в пересчете на металл) | 120-240 | 15-30 | Меди сульфат Кислота серная | 0.75 0.3 | - - |  |
|  | Кислота серная | 50-100 |  |  |  |  |  |
| VI | Медь кремнефтористая | 250-300 | 15-24 | Медь кремнефтористая Водород фтористый | 1.5 - | - 1.68 |  |
|  | Кислота кремнефтористая (свободная) | 10-15 |  |  |  |  |  |
| Меднение деталей из латуни и бронзы перед золочением |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Медь цианистая | 50-70 | 45-55 | Меди цианид Калий-натрий виннокислый сульфат Водород цианистый | 1.5 0.15 1.0 | - - 0.3 |  |
|  | Натрий цианистый (свободный) | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50-70 |  |  |  |  |  |
| Меднение деталей из цинкового сплава |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Медь сернокислая | 30-50 | 45-55 | Натрия пирофосфат (в пересчете на фосфорную кислоту) Натрия гидрофосфат Меди сульфат | 2.5 1.7 0.1 | - - - |  |
|  | Натрий фосфорнокислый, пиро | 120-180 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фосфорнокислый, двузамещенный | 60-100 |  |  |  |  |  |
| Нанесение анодно-окисных покрытий на детали из титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Кислота щавелевая | 50-60 | 15-25 | Кислота щавелевая | 0.3 | - |  |
| II | Кислота серная | 180-200 |  | Кислота серная | 0.7 | - |  |
| Нанесение анодно-окисных эматалевых покрытий на детали из алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калий титанил-щавелевокислый | 40-45 | 30-40 | Кислота щавелевая | 0.3 | - |  |
|  | Кислота лимонная | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 8-10 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота щавелевая | 5-7 |  |  |  |  |  |
| II | Ангидрид хромовый | 30-35 | 42-48 | Хрома (VI) оксид | 0.5 | - |  |
|  | Кислота борная | 1-2 |  |  |  |  |  |
| Нанесение окисных фосфатных и окисных фторидных покрытий на детали из алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Кислота ортофосфорная | 40-50 | 20-30 | Кислота фосфорная | 8.0 | - |  |
|  | Ангидрид хромовый | 5-7 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота фтористоводородная (40-%), мл/л | 3-5 |  |  |  |  |  |
| II | Аммоний фтористый кислый | 1.5 | 15-35 | Хрома (VI) оксид | 0.05 | - |  |
|  | Ангидрид хромовый | 4-6 |  |  |  |  |  |
|  | Калий железосинеродистый | 0.5-1 |  |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-висмут на детали из стали |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Олово (II) сернокислое | 40-60 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.23 0.4 | - - |  |
|  | Кислота серная | 95-140 |  |  |  |  |  |
|  | Висмута (III) хлорокись | 0.5-1.5 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 0.3-0.8 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 3-5 |  |  |  |  |  |
| II | Олово (II) сернокислое | 40-60 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.23 0.35 | - |  |
|  | Кислота серная | 95-140 |  |  |  |  |  |
|  | Висмут (III) сернокислый | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | 4,4-метиленбис (0-анизидин) | 1.5-5.0 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 | 5-15 |  |  |  |  |  |
| III | Олово (II) сернокислое | 40-60 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.23 0.5 | - |  |
|  | Кислота серная | 100-160 |  |  |  |  |  |
|  | Висмута (III) хлорокись | 0.5-1.0 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетилацетон | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин, мл/л | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 3-5 |  |  |  |  |  |
| IV | Олово (II) сернокислое | 35-45 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.2 0.5 | - |  |
|  | Кислота серная | 120-180 |  |  |  |  |  |
|  | Висмут (III) сернокислый | 0.5-2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин, мл/л | 3-5 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Лимеда Sn-2, мл/л | 5-10 |  |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия из сплава олово-свинец на детали из стали, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) | 35-60 | 15-25 | Олово борфтористое Кислота борная Кислота борфтористоводородная (в пересчете на бор фтористый) | 0.23 0.5 0.07 | - - - |  |
|  | Свинец борфтористый (в пересчете на металл) | 24-40 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борфтористоводородная (свободная) | 40-100 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-40 |  |  |  |  |  |
|  | Пектин сухой ферментативный | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Гидрохинон | 0.8-1.0 |  |  |  |  |  |
| II | Олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) | 26-30 | 15-25 | Олово борфтористое Кислота борная Кислота борфтористоводородная (в пересчете на бор фтористый) | 0.15 0.5 0.07 | - - - |  |
|  | Свинец борфтористый (в пересчете на металл) | 18-25 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борфтористоводородная (свободная) | 80-90 |  |  |  |  |  |
|  | Добавка ДС-натрий (10-%-раствор), мл/л | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 (10-%-раствор), мл/л | 60 |  |  |  |  |  |
| Нанесение покрытий из сплава палладий-никель на детали из меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Палладия (II) хлорид (в пересчете на металл) | 7.0-10 | 25-35 | Аммиак Никеля хлорид | - 0.001 | 0.4 - |  |
|  | Никель хлористый (в пересчете на металл) | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 50-100 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний сульфаминоватокислый | 60-130 |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный | до рН 8.3-8.7 |  |  |  |  |  |
| II | Палладия (II) хлорид (в пересчете на металл) | 18-20 | 20-30 | Аммиак Аммония хлорид Никеля хлорид | - 0.1 0.001 | 0.2 - - |  |
|  | Никель хлористый (в пересчете на металл) | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный | до рН8.8-9.3 |  |  |  |  |  |
| Нанесение покрытия сплавом серебро-сурьма на детали из стали, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Серебро азотнокислое или Калия дициано-(I)-аргентат (в пересчете на металл) | 25-40 | 15-25 | Кали-натрий виннокислый Водород цианистый | 1.5 1.5 | - 0.5 |  |
|  | Калий цианистый (свободный) | 50-70 |  |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий антимонил-виннокислый (в пересчете на сурьму) | 4.0-5.5 |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50-60 |  |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 5-10 |  |  |  |  |  |
| II | Калия дициано-(I)-аргентат (в пересчете на металл) | 35-50 | 15-25 | Калия роданид Водород цианистый Кали-натрий виннокислый | 5.5 1.5 1.5 | - 0.5 - |  |
|  | Калий роданистый | 200-250 |  |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Сурьмы (III) оксид | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий-натрий виннокислый | 50-60 |  |  |  |  |  |
| III | Серебро азотнокислое или Калия дициано-(I)-аргентат (в пересчете на металл) | 18-22 | 15-25 | Калия цианид Водород цианистый | 1.5 1.0 | - 0.3 |  |
|  | Калий цианистый (свободный) | 60-70 |  |  |  |  |  |
|  | Селен технический | 0.001-0.005 |  |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ (в пересчете на сухой остаток) | 0.08-0.125 |  |  |  |  |  |
|  | Сурьма треххлористая (в пересчете на сурьму) | 0.5-1.0 |  |  |  |  |  |
| Наполнение анодной пленки |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калий двухромовокислый или Натрий двухромовокислый | 80-100 | 80-90 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0.00125 | - |  |
| Наполнение окисной пленки в хромпике |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калий двухромовокислый | 40-50 | 90-100 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0.0008 | - |  |
| Нейтрализация после анодирования алюминия |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Натрий углекислый 10-водный | 5-10 | 15-25 | Натрия карбонат | 0.1 | - |  |
| Никелирование деталей из алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Никель сернокислый | 180-230 | 40-50 | Никеля сульфат | 0,03 | - |  |
|  | Натрий сернокислый | 40-60 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 23-28 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | Калий надсернокислый | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1-3 |  |  |  |  |  |
| II | Никель (II) сульфаминовокислый | 400-450 |  | Никель сульфаминовокислый | 0.35 | - |  |
|  | Никельхлористый | 2-5 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-35 |  |  |  |  |  |
|  | Вещество жидкое моющее «Прогресс» | 0.5-0.8 |  |  |  |  |  |
| III | Никель сернокислый | 140-200 | 15-25 | Никеля сульфат Магния сульфат Натрия сульфат Кислота борная | 0.15 0.15 0.2 0.5 | - - - - |  |
|  | Магний сернокислый | 30-50 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 50-70 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 5-10 |  |  |  |  |  |
| IV | Никель сернокислый | 20-25 | 85-90 | Никеля сульфат | 0.001 | - |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15-18 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 0.8-1.0 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.002-0.003 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 6.2-6.5 |  |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из коррозионностойких сплавов (предварительное) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Никель двухлористый | 200-250 | 15-25 | Никеля хлорид Водород хлористый | 0.05 3.0 | - 8.13 |  |
|  | Кислота соляная | 50-100 |  |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из стали, меди и ее сплавов (химическое) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Никель сернокислый | 20-25 | 90-95 | Никеля сульфат Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) | 0.001 0.4 | - - |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15-18 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.002-0.003 |  |  |  |  |  |
| II | Никель сернокислый | 30 | 90-95 | Никеля сульфат Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) | 0.001 0.4 | - - |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.003 |  |  |  |  |  |
| III | Никель сернокислый | 20-25 | 80-90 | Никеля сульфат Натрий фосфорноватистокислый (в пересчете на натрия фосфат) Кислота молочная | 0.001 0.4 0.3 | - - - |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота молочная (40-%) | 35-40 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный, мл/л | 11-12 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 10-15 |  |  |  |  |  |
| IV | Никель сернокислый | 23-35 | 80-90 | Никеля сульфат | 0.001 | - |  |
|  | Кислота аминоуксусная | 25-40 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 3-7 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сернокислая | 0.1-0.3 |  |  |  |  |  |
|  | α - Цистеин | 0.001-0.002 |  |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из стали, сплавов типа 47НД, 29НК, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Никель сернокислый | 140-200 | 15-25 | Никеля сульфат Магния сульфат Натрия сульфат Кислота борная | 0.15 0.15 0.2 0.5 | - - - - |  |
|  | Магний сернокислый | 30-50 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 50-70 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 5-10 |  |  |  |  |  |
| II | Никель сернокислый | 250-300 | 35-45 | Никеля сульфат Кислота борная | 0.15 0.5 | - - |  |
|  | Кислота борная | 30-40 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 10-20 |  |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100%), мл/л | 0.08-0.12 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин технический, мл/л | 0.05-0.1 |  |  |  |  |  |
| III | Никель сернокислый | 250-300 | 35-45 | Никеля сульфат Кислота борная | 0.15 0.5 | - - |  |
|  | Натрий хлористый | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Нафталин-1,5-дисульфокислоты динатриевая соль | 2-4 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин технический, мл/л | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфанол | 0.01-0.015 |  |  |  |  |  |
| IV | Никель сернокислый | 250-300 | 50-55 | Никеля сульфат Кислота борная | 0.15 0.5 | - - |  |
|  | Натрий хлористый | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30-40 |  |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100%), мл/л | 0.5-1.5 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин технический, мл/л | 0.03-0.05 |  |  |  |  |  |
| V | Никель сульфаминокислый | 300-400 | 45-55 | Никель сульфаминовокислый Кислота борная | 0.25 0.5 | - - |  |
|  | Никель двухлористый | 12-15 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 30-35 |  |  |  |  |  |
|  | Натриевая соль додецилсульфокислоты | 0.1-1.0 |  |  |  |  |  |
|  | Сахарин | 0.5-1.5 |  |  |  |  |  |
| VI | Никель сернокислый | 125 | 40-50 | Никеля сульфат Железа сульфат | 0.15 0.15 | - - |  |
|  | Железо (II) сернокислое | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота сульфосалициловая | 15-25 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Водный раствор 1,4-бутиндиола (в пересчете на 100%), мл/л | 1.5-2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Натриевая соль додецилсульфокислоты | 0.05-0.1 |  |  |  |  |  |
| Никелирование деталей из титана и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Никель сернокислый | 140-200 | 15-25 | Никеля сульфат Магния сульфат Натрия сульфат Кислота борная | 0.15 0.15 0.2 0.5 | - - - - |  |
|  | Магний сернокислый | 30-50 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернокислый | 50-70 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий хлористый | 5-10 |  |  |  |  |  |
| II | Никель сернокислый | 20 | 85-90 | Никеля сульфат | 0.001 | - |  |
|  | Натрий фосфорноватистокислый | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 5.2-6.2 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 1.5-2.0 |  |  |  |  |  |
| Обработка в растворе спиртоканифольного флюса |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Канифоль | 200-400 | 15-25 | Спирт этиловый | 10.0 | 25.0 |  |
|  | Спирт этиловый технический | 600-800 |  |  |  |  |  |
| Обработка препаратом ТМФ |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Тиомочевина | 18-18.5 | 15-25 | Аммиак Тиомочевина | - 0.08 | 0.22 - |  |
|  | Аммоний хлористый | 19-19.5 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин | 0.20-0.25 |  |  |  |  |  |
| Окрашивание алюминия после анодирования неорганическими красителями |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Медь (II) сернокислая 5-водная | 17-25 | 15-25 | Меди сульфат | 0.1 | - |  |
|  | Кислота серная | 3.8-5.5 |  |  |  |  |  |
| Окрашивание алюминия после анодирования органическими красителями |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Краситель глубокочерный светопрочный для алюминия | 8-10 | 50-60 | Анилин | - | 0.2 |  |
| Оксидирование |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Натрий сернистый | 25-30 | 15-25 | Натрия сульфид Натрия сульфит | 0.2 0.12 | - - |  |
|  | Натрий сернистокислый | 15-20 |  |  |  |  |  |
| Оксидирование деталей из стали |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Натрия гидроксид | 600-700 | 135-145 | Натрия гидроксид Натрия нитрат Натрия нитрит | 55.0 0.3 1.4 | - - - |  |
|  | Натрий азотистый | 200-250 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 50-70 |  |  |  |  |  |
| II | Натрия гидроксид | 600-700 | 130-140 | Натрия гидроксид Натрия фосфат | 55.0 4.0 | - - |  |
|  | Тринатрийфосфат | 20-60 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 120-160 |  |  |  |  |  |
| III | Натрий серноватистокислый | 75-85 | 15-30 | Натрия сульфит Аммония хлорид | 0.25 0.25 | - - |  |
|  | Аммоний хлористый | 75-85 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная, мл/л | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная, мл/л | 4-6 |  |  |  |  |  |
| Оксидирование деталей из меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калий надсернокислый | 15-30 | 55-65 | Натрия гидроксид | 7.5 | - |  |
|  | Натрия гидроксид | 50-100 |  |  |  |  |  |
| II | Натрия гидроксид | 125-200 | 80-90 | Натрия гидроксид | 10.0 | - |  |
| Оксидирование деталей из магния и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калий двухромовокислый | 40-55 | 60-70 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) Кислота азотная Азота (IV) оксид | 0.00075 0.45 - | - - 1.2 |  |
|  | Кислота азотная | 65-85 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 0.75-1.25 |  |  |  |  |  |
| II | Калий двухромовокислый | 30-50 | 15-30 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0.00075 | - |  |
|  | Квасцы алюминиевокалиевые | 8-12 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота уксусная, мл/л | 5-12 |  |  |  |  |  |
| III | Калий двухромовокислый | 70-100 | 15-30 | Калия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) Магния сульфат Аммония сульфат | 1.210-3 0.5 0.5 | - - - |  |
|  | Магний сернокислый | 40-50 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний сернокислый | 40-50 |  |  |  |  |  |
| IV | Аммоний фтористый | 300-400 | 70-80 | Аммония фторид Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) Кислота фосфорная | 10.0 0.0008 1.7 | - - - |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 60-80 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 100-120 |  |  |  |  |  |
| V | Аммоний фтористый | 300-400 | 15-35 | Аммиак Водород фтористый | - - | 1.76 11.67 |  |
| VI | Калий фтористый 2-водный | 50-60 | 15-35 | Калия фторид | 1.0 | - |  |
| Оловянирование деталей из стали, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Натрий оловяннокислый, мета- | 20-90 | 70-80 | Натрия станнит Магния сульфат | 0.23 0.15 | - - |  |
|  | Натрия гидроксид | 7-15 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий уксуснокислый 3-водный | 10-20 |  |  |  |  |  |
|  | Водорода перекись | 1-2 |  |  |  |  |  |
| II | Олово двухлористое 2-водное | 30-50 | 15-25 | Олова хлорид Водород фтористый | 0.18 - | - 1.68 |  |
|  | Натрий фтористый | 30-70 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 0.5-4 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 |  |  |  |  |  |  |
| III | Олово (II) сернокислое | 40-60 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.23 0.3 | - - |  |
|  | Кислота серная | 95-110 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 или ДТ-7 | 1.5-3 |  |  |  |  |  |
| IV | Олово двухлористое 2-водное | 130-160 | 15-25 | Олова хлорид Калия дифосфат | 0.25 7.0 | - - |  |
|  | Калий пирофосфорнокислый | 500-570 |  |  |  |  |  |
|  | Гидразин солянокислый | 14-40 |  |  |  |  |  |
|  | Смачиватель 133 или СВ-104 «П» или вещество жидкое моющее «Прогресс» или клей мездровый или желатин | 1-2 |  |  |  |  |  |
| V | Олово сернокислое | 40-60 | 15-25 | Олова сульфат Кислота серная | 0.23 0.4 | - - |  |
|  | Кислота серная | 100-160 |  |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 3-5 |  |  |  |  |  |
|  | Формалин | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетилацетон | 3-4 |  |  |  |  |  |
| Оплавление покрытия олово-свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Масло касторовое |  | 240-260 | Масло касторовое | - | 0.0083 |  |
| II | Глицерин | 950 | 240-260 | Глицерин | - | 1.66 |  |
|  | Диэтиламин солянокислый | 50 |  |  |  |  |  |
| Палладирование деталей из меди и ее сплавов, серебра, никеля и сплавов типа 47НД, 29НК |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Палладия (II) хлорид или Палладия трансдихлордиамин (в пересчете на металл) | 15-25 | 15-25 | Аммиак Аммония хлорид | - 0.1 | 0.22 - |  |
|  | Аммоний хлористый | 15-20 |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак водный | 2-5 |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид малеиновый | 0.05-0.15 |  |  |  |  |  |
| II | Палладия (II) хлорид (в пересчете на металл) | 15-20 | 65-75 | Натрия гидрофосфат Аммония гидрофосфат | 1.5 0.8 | - - |  |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный |  |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний фосфорнокислый двухзамещенный | 50-60 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота бензойная | 1.5-3 |  |  |  |  |  |
| III | Палладия (II) хлорид (в пересчете на металл) | 10-15 | 28-32 | Кислота сульфаминовая Натрия нитрит Аммония хлорид | 1.0 0.4 0.2 | - - - |  |
|  | Аммоний хлористый | 40-50 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотистокислый | 50-80 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота сульфаминовая | 80-100 |  |  |  |  |  |
| Палладирование деталей из меди и ее сплавов (химическое) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Палладия (II) хлорид (в пересчете на металл) | 8-10 | 79-83 | Натрия гипофосфат (в пересчете на натрия фосфат) Аммиак | 0.5 - | - 0.2 |  |
|  | Трилон Б | 23-25 |  |  |  |  |  |
|  | Этилендиамин (70-%), см3/л | 37-40 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гипофосфит | 27-30 |  |  |  |  |  |
| Палладирование Пассивирование деталей из коррозионностойких сталей, меди и ее сплавов, алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ангидрид хромовый | 145-155 | 80-90 | Хрома (VI) оксид | 1.5 | - |  |
|  | Кислота серная | 1.2-1.6 |  |  |  |  |  |
| II | Кислота азотная | 280-500 | 45-55 | Кислота азотная Азота (IV) оксид | 2.4 - | - 15.36 |  |
| III | Ангидрид хромовый | 80-100 | 15-25 | Хрома (VI) оксид | 1.0 | - |  |
|  | Кислота серная | 5-10 |  |  |  |  |  |
| IV | Натрий двухромовокислый | 90-100 | 15-25 | Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0.0014 | - |  |
|  | Кислота серная | 20-25 |  |  |  |  |  |
| V | Ангидрид хромовый | 5-8 | 20-30 | Хрома (VI) оксид | 0.05 | - |  |
|  | Калий железосинеродистый | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | Калий кремнефтористый | 3-4 |  |  |  |  |  |
| VI | Ангидрид хромовый | 2-7 | 16-20 | Хрома (VI) оксид | 0.05 | - |  |
|  | Композиция Ликонда-71 | 2-4 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетонитрил, мл/л | 1-10 |  |  |  |  |  |
| Пассивирование после серебрения |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калия гидроксид | 40-80 | 15-25 | Калия гидроксид Натрия карбонат | 5.0 8.0 | - - |  |
|  | Натрий углекислый | 80-150 |  |  |  |  |  |
| Родирование деталей из серебра, никеля, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Родий треххлористый (в пересчете на металл) | 4-8 | 15-30 | Кислота серная | 0.2 | - |  |
|  | Кислота серная | 40-60 |  |  |  |  |  |
| II | Родий треххлористый (в пересчете на металл) | 5-7 | 70-80 | Аммиак | - | 0.22 |  |
|  | Аммоний углекислый | 50-100 |  |  |  |  |  |
| Серебрение деталей из стали и ее сплавов, меди |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Серебро азотнокислое | 25-30 | 15-25 | Калия цианид | 1.5 | - |  |
|  | Калия дициано (I)-аргентат (в пересчете на металл) |  |  |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий цианистый | 10-70 |  |  |  |  |  |
| II | Калия дициано (I)-аргентат (в пересчете на металл) | 35-50 | 15-25 | Калия роданид Водород цианистый | 5.5 1.5 | - 0.5 |  |
|  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий роданистый | 200-250 |  |  |  |  |  |
| III | Серебро йодистое (в пересчете на металл) | 8-12 | 15-25 | Калия йодид Водород йодистый | 10.0 0.5 | - 1.5 |  |
|  | Калий йодистый | 400-450 |  |  |  |  |  |
|  | Трилон Б | 10-20 |  |  |  |  |  |
|  | Желатин полиграфический | 0.02-0.03 |  |  |  |  |  |
| IV | Серебро азотнокислое или Калия дициано (I)-аргентат (в пересчете на металл) | 35-40 | 15-25 | Калия цианид Водород цианистый | 2.5 1.5 | - 0.5 |  |
|  | Калий цианистый | 130-160 |  |  |  |  |  |
|  | Селен технический | 0.03-0.05 |  |  |  |  |  |
|  | Этамон ДС | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ, марка Б (в пересчете на сухое вещество) | 0.08-0.125 |  |  |  |  |  |
| V | Серебро азотнокислое (в пересчете на металл) | 25-35 | 15-22 | Калия цианид Водород цианистый | 1.5 0.3 | - 0.1 |  |
|  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий цианистый | 50-100 |  |  |  |  |  |
|  | Эльдин | 1-4 |  |  |  |  |  |
| Серебрение химическое деталей из меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Калия дициано (I)-аргентат | 4-8 | 40-50 | Калия цианид Водород цианистый | 1.0 1.0 | - 0.3 |  |
|  | Калий цианистый | 6-12 |  |  |  |  |  |
|  | Гидразина борат | 1-2 |  |  |  |  |  |
| II | Серебро азотнокислое (в пересчете на металл) | 10-15 | 45-55 | Калия карбонат | 2.0 | - |  |
|  | Калий железосинеродистый | 25-30 |  |  |  |  |  |
|  | Калий углекислый | 10-20 |  |  |  |  |  |
| Фосфатирование |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Барий азотнокислый | 30-40 | 80-90 | Бария нитрат | 0.25 | - |  |
|  | Цинк азотнокислый | 10-20 |  |  |  |  |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 8-12 |  |  |  |  |  |
| Фосфатирование стальных деталей и деталей с нанесенными цинковыми и кадмиевыми покрытиями |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Препарат «Мажеф» | 20-22 | 15-25 | Соль «Мажеф» (в пересчете на фосфорную кислоту) Цинка нитрат | 0.05 0.52 | - - |  |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 80-100 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий фтористый | 3-4 |  |  |  |  |  |
| II | Концентрат фосфатирующий КФЭ-1 | 35-45 | 90-95 | Концентрат КФЭ-1 (в пересчете на фосфорную кислоту) | 0.06 | - |  |
| III | Цинк азотнокислый 6-водный | 42-56 | 85-95 | Цинка нитрат Цинка дигидрофосфат | 1.5 0.3 | - - |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 28-36 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 9.5-13.5 |  |  |  |  |  |
| IV | Цинк азотнокислый 6-водный | 80-100 | 15-30 | Цинка нитрат Цинка дигидрофосфат | 1.52 0.4 | - - |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 60-70 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 0.2-1.0 |  |  |  |  |  |
| V | Барий азотнокислый | 30-40 | 80-90 | Бария нитрат Цинка нитрат | 1.5 0.3 | - - |  |
|  | Цинк азотнокислый 6-водный | 10-20 |  |  |  |  |  |
|  | Цинк фосфорнокислый однозамещенный | 8-12 |  |  |  |  |  |
| Хроматирование |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Натрий двухромовокислый | 100-150 | 15-30 | Хрома (VI) оксид | 0.00175 | - |  |
|  | Кислота серная | 8-10 |  |  |  |  |  |
| II | Натрий двухромовокислый | 25-35 | 15-30 | Натрия бихромат (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0.0003 | - |  |
|  | Натрий сернокислый | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота азотная | 4-7 |  |  |  |  |  |
| III | Соль Ликонда 2А-Т | 60-70 | 18-30 | Хрома (VI) оксид Кислота борная | 0.25 0.5 | - - |  |
|  | Соль Ликонда 1Б | 0.1-0.3 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 1.3-2.2 |  |  |  |  |  |
| IV | Композиция Ликонда 21 | 40-50 | 18-30 | Хрома (VI) оксид Кислота борная | 0.2 0.5 | - - |  |
|  | Композиция Ликонда 25 | 70-78 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота серная | 1.5-1.8 |  |  |  |  |  |
| V | Калий хромовокислый | 30-50 | 15-25 | Калия гидроксид Калия хромат (в пересчете на хрома (VI) оксид | 4.0 5.0 | - - |  |
|  | Калия гидроксид | 30-50 |  |  |  |  |  |
| Хромирование |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ангидрид хромовый | 200-300 | 45-55 или 68-72 или 45-50-60 | Хрома (VI) оксид | 5.0 | - |  |
|  | Кислота серная | 2-3 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат «Хромин» | 1-3 |  |  |  |  |  |
| II | Ангидрид хромовый | 250-290 | 45-52 | Хрома (VI) оксид | 5.0 | - |  |
|  | Кислота серная | 1.55-1.81 |  |  |  |  |  |
|  | Добавка ДХТИ-1 | 5.5-7.0 |  |  |  |  |  |
| III | Ангидрид хромовый | 225-300 | 55-65 | Хрома (VI) оксид | 5.0 | - |  |
|  | Стронций сернокислый | 5.5-6.5 |  |  |  |  |  |
|  | Калий кремнефтористый | 18-20 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат «Хромин» | 1-3 |  |  |  |  |  |
| IV | Ангидрид хромовый | 180-200 | 58-62 | Хрома (VI) оксид | 3.5 | - |  |
|  | Кислота серная | 0.8-1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий кремнефтористый | 4.5-5.5 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий двухромовокислый | 10-25 |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий металлический | 13-17 |  |  |  |  |  |
| V | Ангидрид хромовый | 250-300 | 15-35 | Хрома (VI) оксид | 5.0 | - |  |
|  | Кислота фтористоводородная | 0.2-0.8 |  |  |  |  |  |
| Цинкование деталей из стали, меди и ее сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Цинка оксид | 10-20 | 18-25 | Натрия гидроксид | 7.5 | - |  |
|  | Натрия гидроксид | 130-150 |  |  |  |  |  |
|  | Полиэтиленполиамины технические | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | Тиомочевина | 0.8-1.0 |  |  |  |  |  |
| II | Цинка оксид | 35-40 | 18-35 | Аммиак Водород хлористый Кислота уксусная | - 0.8 - | 1.76 12.78 2.44 |  |
|  | Аммоний хлористый | 200-220 |  |  |  |  |  |
|  | Уротропин | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний уксуснокислый | 80-100 |  |  |  |  |  |
|  | Диспергатор НФ | 6-8 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат ОС-20 | 4-5 |  |  |  |  |  |
| III | Цинк хлористый | 80-100 | до 30 | Водород хлористый Аммиак | 0.80 - | 17.81 1.29 |  |
|  | Аммоний хлористый | 180-220 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Ликонда Zn SR-А, мл | 30-70 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Ликонда Zn SR-В, мл | 3-5 |  |  |  |  |  |
| IV | Цинк хлористый | 60-120 | 15-30 | Водород хлористый Аммиак Кислота борная | 0.8 - 0.5 | 17.81 1.29 - |  |
|  | Калий хлористый или | 150-200 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний хлористый | 120-200 |  |  |  |  |  |
|  | Кислота борная | 15-30 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Лимеда ОЦ-1 | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  | Блескообразователь Лимеда ОЦ-2 | 2-3 |  |  |  |  |  |
| V | Цинка оксид | 12-15 | 15-30 | Водород цианистый Натрия гидроксид | 0.75 5.0 | 0.25 - |  |
|  | Натрий цианистый | 22-40 |  |  |  |  |  |
|  | Натрия гидроксид | 40-70 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сернистый | 0.5-5.0 |  |  |  |  |  |
|  | Глицерин | 0.5-1.0 |  |  |  |  |  |
| VI | Цинка оксид | 18-20 | 15-30 | Водород цианистый Калия гидроксид | 1.5 7.5 | 0.5 - |  |
|  | Калий цианистый | 60-80 |  |  |  |  |  |
|  | Калия гидроксид | 75-100 |  |  |  |  |  |
|  | Калий титановокислый, мета-4-водный (в пересчете на титан) | 0.4-1.0 |  |  |  |  |  |
|  | Глицерин | 0.5-5.0 |  |  |  |  |  |
|  | Калий сернистый 7-водный | 0.7-7.0 |  |  |  |  |  |

Таблица 41

Величины удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках изготовления штампов с применением гальванопластики и пластмасс

| Наименование технологической операции | Материалы |  | Температура, С | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Величины удельного выброса УЗВ, мг/(см2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, г/л |  |  | Аэрозоль | Газы (пары) |
| Изготовление вставок матрицы и съемника штампа |  |  |  |  |  |  |
| Активация | Кислота соляная | 550-600 | 20-25 | Водород хлористый | 8.0 | 42.95 |
| Изолирование пуансона герметиком (нанесение и вулканизация) | Компаунд КЛТ-30 | - | 20-25 | Бензин Уксусная кислота | - - | 226.6 г/кг 0.58 г/кг |
| Нанесение сплава никель-кобальт | Никель сульфаминовокислый Кобальт сульфаминовокислый Никель двухлористый Кислота борная Натрий лаурилсульфат | 330-340 15-20 2-4 30-40 0.7-1.0 | 40-55 | Никель сульфамивокислый Кобальт сульфамивокислый Кислота борная | 0.25 0.01 0.5 | - - - |
| Никелирование химическое | Никель сернокислый Натрий фосфорноватистокислый Натрий уксуснокислый Тиомочевина | 20-25 15-18 10-12 0.002-0.003 | 90-95 | Никеля сульфат | 0.001 | - |
| Никелирование электрохимическое | Никель сульфаминовокислый Никель двухлористый Кислота борная Натрий лаурилсульфат | 340-360 3-5 30-50 0.1-1.0 | 40-55 | Никель сульфамивокислый Кислота борная | 0.25 0.5 | - - |
| Обезжиривание | Средство моющее МЛ-51 или Средство моющее МЛ-52 | 30-50 | 65-85 | Средство моющее МЛ-51 (в пересчете на натрия карбонат) Средство моющее МЛ-52 (в пересчете на натрия карбонат) | 1.6 1.6 | - - |
| Пассивирование | Калий двухромовокислый | 120-130 | 20-25 | Калия бихромат (в перес-чете на хрома(VI)оксид) | 0.00175 | - |
| Сборка пакета штампа |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление гальванопластмассовой вставки | Смола эпоксидная ЭД-20, вес. ч. Полиэтиленполиамин марки А Порошок железный ПЖМ, вес. ч. | 100 15 вес. ч. 250-350 | 20-25 | Эпихлоргидрин Толуол Полиэтиленполиамин | - - - | 0.96 г/кг 1.2 г/кг 3.6 г/кг |
| Склеивание (нанесение и отверждение) | Смола эпоксидная ЭД-20, вес. ч. Дибутилфталат, вес. ч. Полиэтилполиамин марки А Цемент глиноземистый, марка 400, вес. ч. | 100 11 16 вес. ч. 400-100 | 18-25 | Эпихлоргидрин Толуол Дибутилфталат Полиэтиленполиамин | - - - - | 0.94 г/кг 1.18 г/кг 25.8 г/кг 3.76 г/кг |

Таблица 42

Величины удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках металлизации пластмасс

| Наименование технологической операции | Материалы |  | Температура, С | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Величина удельного выброса, УЗВ, мг/(см2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/л |  |  | Аэрозоль | Газы (пары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка поверхности полимерных материалов перед металлизацией |  |  |  |  |  |  |
| Активация | СоставI: Палладий хлористый Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л | 0.25-0.50 10-20 | 18-25 | Водород хлористый | 0.3 | 0.84 |
|  | СоставII: Палладий хлористый Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л Спирт этиловый, мл/л | 1-2 18мл/л 150-200 | 18-25 | Водород хлористый Спирт этиловый | 0.5 1.5 | 1.51 4.0 |
|  | СоставIII: Палладий хлористый Олово двухлористое Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л | 0.5 40 50 мл/л 40 мл/л | 18-25 | Водород хлористый | 1.5 | 4.18 |
|  | Состав IV: Палладий хлористый Олово двухлористое Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л Калий хлористый Натрий хлористый | 0.2-1.2 40-70 140-180 150-200 116-120 | 18-25 | Водород хлористый Калия хлорид Натрия хлорид | 2.5 3.0 2.5 | 10.19 - - |
| Обезжиривание | Отработанный раствор травления |  | 18-25 | Хрома (VI) оксид Кислота серная | 0.38 0.19 | - - |
| Обработка в растворе ускорителя (206) | Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3, мл/л | 80-120 | 18-25 | Водород хлористый | 3.0 | 10.22 |
| Сесибилизация | Состав I: Олово двухлористое Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 20-25 45-60 | 18-25 | Водород хлористый | 2.5 | 5.88 |
|  | Состав II: Олово двухлористое Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 50-60 60-80 | 18-25 | Водород хлористый | 3.0 | 8.68 |
|  | Состав III: Олово двухлористое Кислота соляная, плотность 1,19 г/см3 | 10-30 10-40 | 18-25 | Водород хлористый | 1.5 | 4.18 |
| Травление химическое | Состав I: Хромовый ангидрид Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 | 350-370 390-408 | 18-25 | Хрома (VI) оксид Кислота серная | 10.0 2.3 | - |
|  | Состав II: Хромовый ангидрид Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 Кислота ортофосфорная, плотность 1,60 г/ см3 | 8-10 990 250 | 50-60 | Кислота серная Кислота фосфорная | 7.0 4.2 | - |
|  | Состав III: Хромовый ангидрид Кислота серная, плотность1,84 г/см3 | 10-12 1650 | 75-80 | Кислота серная Кислота фосфорная | 7.0 6.5 | - |
|  | Состав IV: Хромовый ангидрид Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 | 75-80 1460 | 85-95 | Хрома (VI) оксид Кислота серная | 0.6 7.0 | - |
|  | Состав V: Хромовый ангидрид Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 Кислота ортофосфорная, плотность 1,60 г/ см3 | 10-15 770 460 | 90-115 | Кислота серная | 7.0 | - |
| Металлизация пластмасс химико-электролитическим методом |  |  |  |  |  |  |
| Декапирование химическое | Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 | 60-80 | 18-25 | Кислота серная | 0.15 | - |
| Меднение химическое | СоставI: Медь сернокислая Калий-натрий виннокислый Натрий углекислый Натрия гидроксид Формалин (40%) Стабилизатор, мл/л | 6-10 30-50 2-4 8-10 8-10 0.8 мл/л | 18-25 | Калий-натрий виннокислый | 0.5 | - |
|  | СоставII: Медь сернокислая Калий-натрий виннокислый Никель сернокислый Натрия гидроксид Натрий углекислый Вещество жидкое моющее «Прогресс» Формалин (40%) Стабилизатор, мл/л | 25-35 150-170 3-4 40-50 25-35 0.5-1.0 10-15мл/л 0.002-0.003 | 18-25 | Калий-натрий виннокислый | 1.25 | - |
|  | СоставIII: Калий-натрий виннокислый Медь сернокислая Натрия гидроксид Формалин (40%) | 50 10 10 12.9 мл/л | 18-25 | Калий-натрий виннокислый | 0.5 | - |
| Меднение электрохимическое (блестящее) | Медь сернокислая Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 Натрий хлористый Марганец (II) сернокислый 5-водный | 210-225 50-60 0.04-0.06 4-6 мл/л | 18-25 | Меди сульфат Кислота серная | 1.0 0.15 | - - |
| Меднение электрохимическое (матовое) | СоставI: Медь сернокислая Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 | 210-225 50-60 | 18-25 | Меди сульфат | 1.0 | - |
|  | СоставII: Медь сернокислая Натрий пирофосфорнокислый Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 30-35 120-145 60-100 | 45-55 | Меди сульфат Натрия пирофосфат (в пересчете на фосфорную кислоту) Натрия гидрофосфат | 0.1 2.2 1.5 | - - - |
| Никелирование химическое | СоставI: Никель сернокислый Натрий уксуснокислый Натрий фосфорноватистокислый Метилтетрагидрофталевый ангидрид | 20-22 8-10 20-22 1.5-2.5 | 86-88 | Никеля сульфат | 0.001 | - |
|  | СоставII: Никель сернокислый Никель двухлористый 6-водный Натрий лимоннокислый Аммоний хлористый Натрий фосфорноватистокислый Аммиак водный | 20-30 20-30 40-50 30-40 15-20 до рН 8-9 | 70-90 | Никеля растворимые соли Аммиак | 0.002 - | - 0.22 |
| Никелирование электрохимическое | СоставI: Никель сернокислый Никель двухлористый Кислота борная Сахарин 1,4-Бутиндиол (35%), мл/л Фталимид | 200-300 40-60 30-35 0.7-1.2 0.7-0.75 0.08-0.10 | 50-60 | Никеля растворимые соли Кислота борная | 0.2 0.5 | - - |
|  | СоставII: Никель сернокислый Натрий хлористый Кислота борная Натрий фтористый Хлорамин Б 1,4-Бутиндиол (35%), мл/л Формалин, мл/л | 250-300 10-15 30-40 1-2 1-2 0.35-1.5 0.03-0.05 | 48-56 | Никеля сульфат Кислота борная | 0.15 0.5 | - - |
| Хромирование блестящее | Ангидрид хромовый Кислота серная, плотность 1,84 г/см3 Препарат «Хромин» | 250-300 2.5-3.5 1.5-3.0 | 48-54 | Хрома (VI) оксид | 10.0 | - |

Приложение 6 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 43

Количество загрязняющих веществ (г/ч), выбрасываемых в атмосферу предприятиями химической чистки одежды

| Суммарная мощность химической чистки, кг за смену | Ацетон | Циклогексанон | Изопропиловый спирт | Бензин | Трихлорэтилен или перхлор-этилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 600 1000 | 108 170 290 | 10 17 29 | 32 53 87 | 43 68 116 | 2480 4200 7000 |

Таблица 44

Удельные выбросы вредных веществ из коксовых батарей

| Вредные вещества | Объем выбросов м3 на 1 т кокса | Удельные выбросы г на 1 т кокса |
| --- | --- | --- |
| Сероводород Аммиак Цианистый водород Фенол Углеводороды Сернистый ангидрид Окись углерода Окислы азота | 375 | 30 121 1,14 1,6 239 63 46 92 |

Таблица 45

Удельные выбросы доменного производства

| Технологический процесс | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | количество |
| Выплавка чугуна: Плавка на низкосернистом коксе Плавка на высокосернистом коксе | пыль окись углерода сероводород | 4 кг/1 т чугуна 2 кг/т -”- 0,5 г/т -”- 3,0 г/т -”- |
| Разливка чугуна: при производительности печи 1550 – 2520 т/сутки 2520 – 5550 т/сутки 5550 – 11500 т/сутки | окись углерода пыль -”- окись углерода -”- пыль | 96 – 156 кг/сутки 62 – 100 -”- 100 – 220 -”- 156 – 344 -”- 344 – 720 -”- 220 – 450 -”- |

Таблица 46

Удельные выбросы в электросталеплавильном производстве

| Вредные вещества | Средняя концентрация мг/м3 | Удельные выбросы г/т |
| --- | --- | --- |
| Окислы: углерода азота серы Цианиды Фториды | 13500 550 5,0 60 1,2 | 1350 270 1,5 28,4 0,56 |

Таблица 47

Вредные выбросы в производстве огнеупоров

| Технологический процесс | Вредные выбросы | Количество кг/т |
| --- | --- | --- |
| Обжиг магнезита Обжиг магния Обжиг извести Обжиг доломита Обжиг глины на шамот | окислы азота пыль HF HC O2 пыль О2 пыль О2 пыль О2 О2 пыль | 4,5 – 6,0 70 0,25 7,3 1,6 160 – 200 2,1 – 2,4 42,3 – 84,6 3,7 – 4,2 170 – 400 0,72 0,9 35 – 200 |

Таблица 48

Удельные выбросы в мартеновском производстве (усредненные данные)

| Технологический процесс | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | количество |
| Выплавка стали | пыль окислы азота окислы серы окись углерода | 2,4 кг/т стали 1-3 кг/т -”- 16-35 г/т -”- Выбросы СО незначительны и кратковременны. |

Таблица 49

Удельные выбросы от основных видов оборудования гальванопроизводства

| Технологический процесс | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | количество г/м2, час |
| Хромирование Анодирование Оксидирование стали Нанесение покрытий в цианис-тых растворах: - кадмирование, серебристых, золочение электрохимическое - цинкование, меднение, латунирование Цинкование: - хлористоаммонийное - кислое - щелочное - хлористое - пирофосфатное Меднение: - борфтористое - кремнефтористое - кислое Никелирование: - в хлоридных растворах - в сульфатных растворах Свинцевание: - бортофтористоводородное - в фенолсульфоновых раство-рах Амальгирование Тавление в растворах соляной кислоты | хромовый ангидрид хромовый ангидрид щелочь цианистый водород цианистый водород аммиак цинк сернокислый едкий натр хлорид калия пирофосфорнокислый фтористый водород -”- медный купорос соли никеля -”- свинец борфтористоводородный свинец фенолсульфоновый ртуть азотнокислая окисная хлористый водород | 36 3,6 198 19,8 5,4 6,34 10,44 39,6 2,38 11,52 10,01 10,01 0,58 0,54 0,11 0,396 0,25 0,11 20 |

Таблица 50

Изготовление деталей методами порошковой металлургии (прессование изделий)

| Производительность пресса кг/час | Наименование вещества | Количество г/час |
| --- | --- | --- |
| 120 – 300 300 – 600 600 – 1800 | Пыль железного или медного порошка -”- -”- | 16,8 – 105,0 105 – 210 210 – 630 |

Таблица 51

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при термической обработке металлов

| Наименование технологического процесса | Наименование вещества | Количество (на установку) |
| --- | --- | --- |
| Отжиг, нормализации и закал-ка углеродистых и легирован-ных сталей в электропечах Цианирование стальных дета-лей: низкотемпературное = 520-670оС высокотемпературное = 800-850оС Цементация стальных деталей: газовая, в жидком карбюрато-ре в твердом карбюраторе Азотирование стальных дета-лей в защитной аммиачной атмосфере Алитирование стальных дета-лей | окись углерода цианистый водород аэрозоль ОН цианистый водород аэрозоль хлоридов бария и натрия углеводороды окись углерода окись углерода окислы азота аммиак окись углерода окислы азота хлор | 60 г/нм3 эндогаза 10 – 40 г/час 3 – 5 г/час 10 – 40 г/час 39 – 76 г/час 0,4 г/час 0,15 г/м3 раб. объема печи 150 г/час 25 г/час 70-120 г/час 12,9 г/нм3 сжигаемого газа 2,1 г/нм3 сжигаемого газа 40 г/час |

Таблица 52

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу в литейном производстве

| Наименование технологического процесса | Наименование вещества | Количество |
| --- | --- | --- |
| Литье под давлением цветных металлов и сплавов Машины непрерывного литья заготовок мыла | аэрозоль металла окись углерода пыль окись углерода окислы азота метан | 3,6 г/т металла 2500 г/т металла 240 г/т 120 г/т 88 г/т 360 г/т |

Таблица 53

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при механической обработке металлов

| Технологический процесс | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | количество г/час |
| Обработка чугуна резанием: токарные станки фрезерные станки сверлильные станки расточные станки Обработка резанием бронзы и других хрупких цветных метал-лов: токарные станки фрезерные станки сверлильные станки расточные станки | чугунная пыль -”- -”- -”- Пыль цветных металлов -”- -”- -”- | 30 20 40 80 9,0 7,0 14,0 2,4 |

Таблица 54

Удельные выбросы вредных веществ при электрофизических методах обработки металлов

| Режим работ | Рабочая жидкость | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество г/час |
| Черновой режим Чистовой режим | Масло индустриальное Масло индустриальное и керосин Масло индустриальное | Аэрозоли масла Сажа Окись углерода Спирты Окислы железа Аэрозоли масла Сажа Окись углерода Спирты Аэрозоли масла Сажа Окись углерода Спирты Окислы железа | 25 64 31,3 0,42 0,7 16,1 42,7 12,3 1,9 165 230 34,1 7,0 5,07 |

Таблица 55

Вредные вещества, выделяющиеся при литье термопластов

| Наименование материала | Вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | количество г/час |
| Полистирол Сополимеры стирола Полиэтилен Стеклонаполненный полиамид | стирол стирол окись углерода аммиак окись углерода | 0,4 0,1 0,45 1,54 26,6 |

Таблица 56

Удельные выбросы вредных веществ при сжигании топлива

| Вид топлива | Удельные выбросы в т/тнт и т/1000 нм3 часа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердые частицы | сернистый ангидрид | окись углерода | окислы азота |
| Угли: Кузнецкий Карагандинский Воркутинский Кизеловский Челябинский Свердловский Башкирский Канско-Ачинский Торф Дрова Жидкое топливо: Мазут высокосер-нистый Мазут малосерни-стый Печное бытовое топливо Газ | 0,0536 0,0752 0,0672 0,082 0,079 0,0678 0,034 0,036 0,0326 0,0212 0,006 0,0055 0,005 - | 0,0072 0,0144 0,0144 0,1098 0,018 0,0072 0,009 0,0072 0,0018 - 0,0549 0,0059 0,0568 - | 0,0513 0,0439 0,0455 0,0397 0,0347 0,0549 0,0244 0,0326 0,024 0,0301 0,0377 0,0377 0,0377 0,0129 | 0,00223 0,00197 0,00217 0,00187 0,00127 0,00104 0,00068 0,00121 0,00125 0,00078 0,00246 0,00257 0,00261 0,00215 |

Таблица 57

Нормы расхода растворителя ПХЭ и ТХЭ на химчистку одежды

| Тип машин | Наименование чистящего реагента | Норма расхода по группам ассортимента, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тяжелая | средняя | легкая |
| МХЧА-5 | ПХЭ и ТХЭ | 250 | 210 | 170 |
| КХ-012 | ПХЭ и ТХЭ | 250 | 280 | 230 |
| КХ-010 | ПХЭ и ТХЭ | 220 | 180 | 120 |
| КХ-010А | ПХЭ и ТХЭ | 220 | 180 | 120 |
| Специма-212 | ПХЭ и ТХЭ | 200 | 124 | 116 |
| Специма-12Е | ПХЭ и ТХЭ | 220 | 150 | 106 |
| МХЧА-18 | ПХЭ и ТХЭ | 165 | 85 | 55 |
| КХ-019 | ПХЭ и ТХЭ | 175 | 100 | 6 |
| Тримор-25-3 | ПХЭ и ТХЭ | 250 | 200 | 175 |
| Тримор-24-4 | ПХЭ и ТХЭ | 220 | 180 | 146 |
| КХ-014 | ПХЭ и ТХЭ | 220 | 170 | 140 |
| КХ-016 | ПХЭ и ТХЭ | 230 | 175 | 140 |
| БЕВА 100 | ПХЭ и ТХЭ | 100 | 85 | 10 |
| БЕВА СИ-100 | ПХЭ и ТХЭ | 100 | 85 | 10 |
| ТБ25-2; 3 | Уайт-спирит, тяжелый бензин | 310 | 200 | 180 |
| WD-301 | Сольвент нафта | 310 | 200 | 180 |

Таблица 58

Распределение паров растворителей по технологическим операциям химической чистки на ПХЭ, ТХЭ, уайт-спирите, сольвенте и технологическом бензине

| Наименование технологического процесса | % выделения в атмосферу | Примечания | Выброс |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевозка, хранение | 0,5 | Естественные потери | Вентиляция |
| Дистилляция | 12,0 | В виде намоченного шлака, поступающего на очистку |  |
| Мойка и отжим | 1,2 | Выделяются в помещение через неплотности машин, удаляются системой вентиляции | Вентиляция |
| Сушка одежды | 5,0 | Удаляются через технологическую систему вентиляции | Технологическая вентиляция |
| Проветривание одежды | 80,0 | Удаляются через технологическую систему вентиляции | Технологическая вентиляция |
| Разгрузка и транспортировка чистых вещей | 0,2 | Удаляются через систему вентиляции | Вентиляция |
| Выделение в гладильном цехе | 0,6 | Удаляются через систему вентиляции | Вентиляция |
| Остаток растворителя в одежде | 0,5 | Выделения при транспортировке, при хранении в приемных пунктах | Вентиляция |

Таблица 59

Процентное содержание летучих веществ, входящих в состав пятновыводных средств и их усилителей

| Вещество | Компоненты | Нормативный документ | Содержание в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Пятновыводные средства |  |  |  |
| Ветензол | этилцеллозольв технический | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 75% |
|  | спирт бензиловый | ГОСТ 8751-72 | (летуч) 20% |
|  | выравниватель А | ГОСТ 9600-78 | 5% |
| Таннидин | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 10% |
|  | лецитин | ОСТ 18-227-75 | 5% |
|  | хлористый натрий | ГОСТ 4233-77 | 1% |
|  | сульфат натрия | ГОСТ 6318-77 | 1% |
|  | монохлоруксусная кислота | ОСТ 6-01-36279 | (летуч) 3% |
|  | этанол (спирт этил.) | ГОСТ 11547-80 | (летуч) 4% |
|  | вода | ГОСТ 2874-82 | 76% |
| ДКМ-2 (для чистки ковров) | катамин АБ | ТУ 601-816-75 | 2% |
|  | синтамид- 5 | ТУ 6-02-640-77 | 4% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 2% |
|  | диэтаноламины | ТУ 38-107-10-71 | 1% |
|  | этиленглиголь | ГОСТ 101-64-75 | (летуч) 10% |
|  | изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-76 | (летуч) 4% |
|  | мочевина | ГОСТ 6691-63 | 3% |
|  | вода |  | 73% |
| Катизол | катамин АВ | ТУ 6-01-816-75 | 25% |
|  | спирт изопропиловый | ГОСТ 9805-69 | (летуч) 75% |
| Катанол | моющее средство прогресс | ТУ 38-10-719-71 | 15% |
|  | синтамид- 5 | ТУ 6-02-640-76 | 3% |
|  | изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-76 | (летуч) 10% |
|  | этиленгликоль | ГОСТ 101-64-75 | (летуч) 5% |
|  | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 5% |
|  | триэтаноламин | СТУ 12 № 10113-61 | 2% |
|  | пергидроль | ГОСТ 177-71 | 7,50% |
|  | хлористый натрий | ГОСТ 13830-68 | 1% |
|  | трилон Б | ГОСТ 10652-73 | 51,50% |
| Ойлин | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 4,50% |
|  | циклогексанол | ТУ 113-03-258-83 | (летуч) 7% |
|  | уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | (летуч) 24,88% |
|  | декалин | ТУ 38-102102-76 | (летуч) 15% |
|  | изоамилацетат | ТУ 18-16-155-83 | (летуч) 25% |
|  | перхлорэтилен | ТУ 6-01-956-79 | (летуч) 5% |
|  | масло ализориновое | ГОСТ 6990-75 | 15% |
|  | едкий калий | ГОСТ 9285-78 | (летуч) 0,62% |
|  | масло индустриальное | ГОСТ 20799-75 | 3% |
| Паст-7 | олеиновая кислота | ТУ 18-725-80 | 51,60% |
|  | гидроокись калия | ГОСТ 9285-78 | 10,16% |
|  | циклогексанол | ГОСТ 24615-81 | (летуч) 10% |
|  | скипидар | ГОСТ 1571-82 | (летуч) 10% |
|  | вода | ГОСТ 2874-82 | 18,24% |
| Субтинол | протосубстилин ТЗх-1 | ГОСТ 236-36-79 | 25% |
|  | амилосубстилин Г10х-1 | ГОСТ 59-11-72 | 10% |
|  | сульфанол | ТУ 6-01-1001-75 | 20% |
|  | крахмал картофельный | ГОСТ 7699-73 | 41% |
|  | хлористый марганец | ГОСТ 612-75 | 4% |
| 46-А | циклогексанол | ГОСТ 246-15-81 | (летуч) 8.1% |
|  | спирт изопропиловый | ГОСТ 9805-84 | (летуч) 91.9% |
| Эванол | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 8% |
|  | перхлорэтилен | ТУ 6-01-956-76 | (летуч) 45% |
|  | спирт изоамиловый | ГОСТ 5830-79 | 21% |
|  | спирт бензиловый | ГОСТ 8751-72 | (летуч) 12% |
|  | циклогексанон | ТУ 6-03-356-73 | (летуч) 2% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 6% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 1% |
|  | выравниватель А | ГОСТ 9600-73 | 4% |
|  | моноэтаноламин | ТУ 38-107-97-76 | 1% |
| Эдамол | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 20% |
|  | циклогексанол | ТУ 113-03-358-83 | (летуч) 4% |
|  | перхлорэтилен | ТУ 6-01-956-76 | (летуч) 54% |
|  | декалин | ТУ 38-102102-76 | (летуч) 4% |
|  | спирт изоамиловый | ОСТ 18-298-80 | 10% |
|  | выравниватель А | ГОСТ 9600-278 | 4% |
|  | ОС-20 (марка Б) | ГОСТ 10730-82 | 3% |
|  | алкиламиды | ТУ 38-107-97-82 | 1% |
| Ютан ПЗ | сульфанол тв. | ТУ 6-01-1001-75 | 18% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 10% |
|  | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 30% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 30% |
|  | вода |  | 12% |
| Ютан И | этиловый спирт | ГОСТ 18300-72 | (летуч) 45% |
|  | этилацетат | ГОСТ 8981-78 | (летуч) 40% |
|  | аммиак | ГОСТ 9-77 | (летуч) 6% |
|  | моноалкилоламиды | СТУ № 45-916-64 | 2% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 61-4377-75 | 2% |
|  | вода |  | 5% |
| Ютан МКИС | перхлорэтилен | ТУ 6-01-956-79 | (летуч) 20% |
|  | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 30% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-353-74 | (летуч) 48% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 1% |
|  | моноалкиламиды | ТУ 38-107-97-82 | 1% |
| Синкатол | синтанол ДС-10 | ТУ 14-577-77 | 2% |
|  | катамин | по действующей НТД | (летуч) 10 % |
|  | вода | ГОСТ 2874-82 | 88% |
| Оксинол | перборат натрия | ТУ 6-02-1187-79 | 55% |
|  | триполифосфат натрия | ГОСТ 13493-77 | 25% |
|  | динатрий фосфат | ОСТ 6-25-21275-80 | 5% |
|  | натрий сернокислый | ГОСТ 21458-75 | 9,50% |
|  | метасиликат | ГОСТ 4239-77 | 3% |
|  | сульфанол тв. | ГОСТ 4239-77 | 2,40% |
| Отбеливатили (опытные образцы) | белофар КБ |  | 0,05% |
|  | белофор ЛА |  | 0,05% |
| Усилители |  |  |  |
| Усилитель УС-28 бк | Сульфанол | ТУ 6-01-1001-75 | 24% |
|  | Оксифос | ТУ 6-02-3-100-75 | 40% |
|  | ОП-7 или ОП-10 | ГОСТ 8433-57 | 15% |
|  | лецитин (фосфатиды) | ГОСТ 18-227-75 | 5% |
|  | Циклогексанол | ТУ 6-03-353-74 | (летуч) 8% |
|  | вода питьевая | ГОСТ 2374-73 | 8% |
| Усилитель УС-28 к | Авироль | ТУ 6-14-1017-77 | 20% |
|  | Лецитин | ОСТ 18-227-75 | 10% |
|  | ОП-7 или ОП-10 | ГОСТ 8433-57 | 15% |
|  | сульфанол тв. | ТУ 6-01-1001-75 | 20% |
|  | оксифос Б | ТУ 6-02-3-100-75 | 10% |
|  | Циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 5% |
|  | изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-76 | (летуч) 15% |
|  | вода питьевая | ГОСТ 2874-73 | 5% |
| Усилитель УС-28-1-ОГ | Сульфанол | ТУ 6-01-1001-75 | 20% |
|  | авироль ДС-10 | ТУ 6-14-549-80 | 30% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 15% |
|  | изопропиловый эфир | ГОСТ 9805-84 | (летуч) 15% |
|  | циклогексанол | ТУ 113-03-358-83 | (летуч) 10% |
|  | вода | ГОСТ 2874-82 | 10% |
| Усилитель УС-29-А1-ОГ | сульфанол | ТУ 6-01-1001-75 | 15% |
|  | авироль ОГ | ТУ 6-14-549-80 | 45% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-3582-74 | (летуч) 10% |
|  | этилцеллозольв | ГОСТ 8313-76 | (летуч) 15% |
|  | вода | ГОСТ 2874-73 | 15% |
| Усилитель Фестивальный | сульфанол | ТУ 6-01-1001-75 | 20% |
|  | оксифос | ТУ 6-02-11-77-79 | 30% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-77 | 10% |
|  | циклогексанол | ТУ 113-03-358-83 | (летуч) 10% |
|  | Этилцеллозольв | ГОСТ 0313-76 | (летуч) 20% |
|  | отдушка | ТУ 18-16-121-77 | 10% |
| Усилитель УС-Ф-К | сульфанол тв. | ТУ 6-01-1001-75 | 30% |
|  | алкилсульфаты | РСТ 352-73 | 10% |
|  | синтамид- 5 | ТУ 6-02640-71 | 5% |
|  | оксифос Б | ТУ 6-02-3-100-75 | 30% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 10% |
|  | изопропиловый эфир | ГОСТ 9805-69 | (летуч) 15% |
| Олимпийский усилитель | сульфанол ИП- 3 | ТУ 84-509-74 | 25% |
|  | оксифос Б | ТУ 6-02-3-100-75 | 30% |
|  | диэтаноламины | ТУ 3-810-720-72 | (летуч) 20% |
|  | изопропанол | ГОСТ 9805-76 | (летуч) 15% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 10% |
| Усилитель УС-Ф | алкилсульфаты | РСТ 352-73 | 10% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 61-4377-70 | 15% |
|  | синтамид- 5 | ТУ 6-02-640-71 | 20% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 10% |
|  | изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-69 | (летуч) 15% |
|  | сульфанол тв. | ТУ 6-01-1001-35 | 30% |
| Усилитель универсальный | синтанол ДС-10 | ТУ 6-14-577-70 | 30% |
|  | катамин АБ | ТУ 6-01-816-75 | (летуч) 20% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-358-74 | (летуч) 50% |
| Усилитель УС-Ф-1 | сульфанол тв. | ТУ 6-01-1001-76 | 25% |
|  | синтанол ДС-10 | ТУ 61-4577-70 | 15% |
|  | синтамид- 529 | ТУ 6-02-640-71 | 20% |
|  | изопропиловый эфир | ГОСТ 9805-69 | (летуч) 15% |
|  | циклогексанол | ТУ 6-03-359-74 | (летуч) 10% |

Приложение 7 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов

Таблица 60

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от копировально-монтажных участков

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование и код | количество, г/с |
| 1. Изготовление светокопий |  |  |
| Светокопировальные аппараты: |  |  |
| СКА-3 производительностью 70 м2/ч | Аммиак (0303) | 0,078 |
| СКС-1000-800 производительностью 140 м2/ч | Аммиак (0303) | 0,155 |
| Шкаф для проветривания светокопий | Аммиак (0303) | 1,94410-3 |
| 2. Электрографическое копирование |  |  |
| Электрофотографический аппарат ЭП-12Р2: |  |  |
| при получении одной копии размером, см до 3042 | Ацетон (1401) | 4,38810-3 |
| 4260 | Ацетон (1401) | 14,97210-3 |
| При получении трех копий с одной экспозиции размером, см, до 3042 | Ацетон (1401) | 9,2510-3 |
| 4260 | Ацетон (1401) | 0,032 |
| Электрофотографический аппарат ЭР-420Р (средняя скорость копирования 1,0 м/мин): |  |  |
| Из закрепляющего устройства | Стирол (0620) | 1,5610-4 |
|  | Углерод оксид (0337) | 6,2210-3 |
|  | Эпихлоргидрин (0931) | 3,0510-5 |
|  | Углеводороды С1-С5 (0415) | 2,17710-3 |
| От механизма очистки | Селен аморфный (0368) | 6,11110-5 |
| От электризаторов | Озон (0326) | 3,05510-6 |
| Электрофотографический аппарат ЭР-620К (средняя скорость копирования 2,7 м/мин): |  |  |
| Из закрепляющего устройства | Стирол (0620) | 4,19410-4 |
|  | Углерод оксид (0337) | 1,6810-3 |
|  | Эпихлоргидрин (0931) | 8,3310-5 |
|  | Углеводороды С1-С5 (0415) | 5,8810-3 |
| От механизма очистки | Селен аморфный (0368) | 1,63810-4 |
| От электризаторов | Озон (0326) | 8,3310-6 |
| Вертикальная центрифуга ФЦВ-66: |  |  |
| нанесение копировального слоя на основе альбумина | Аммиак (0303) | 3,05510-4 |
|  | Хрома трехвалентные соединения (0228) | 3,05510-7 |
| нанесение копировального слоя на основе диазосмолы | Поливинилацетат (1213) | 1,52710-4 |
| нанесение копировального слоя на основе камеди сибирской лиственницы | Хрома трехвалентные соединения (0228) | 1,66610-6 |
| нанесение копировального слоя на основе поливинилового спирта | Спирт поливиниловый (1081) | 7,510-6 |
|  | Хрома трехвалентные соединения (0228) | 2,77710-7 |
|  | Этанол (1061) | 0,031 |
| Копировальная рама РКЦ-5 | Скипидар (2748) | 2,510-3 |
|  | Аммиак (0303) | 1,66610-4 |
| Контактно-копировальная рама QL500 (методом экспонирования) | Озон (0326) | 5,5610-4 |
| 3. Клееварка | Пыль костной муки (2912) | 2,77710-7 |

Таблица 61

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от складского хозяйства

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование и код | количество, г/с |
| 1. Склады тарного хранения огнеопасных материалов, химических реактивов и ядов |  |  |
| Стальные барабаны ёмкостью до 100 кг | Гидроцианид (Водород цианистый; Синильная кислота) (0317) | 3.3310-3 |
| Стальные банки до 10 кг |  | 5.5510-4 |
| Бочки ёмкостью 100л | 1,2-Дихлорэтан (0856) | 0.355 |
| Бутылки ёмкостью 3 л | 1,2-Дихлорэтан (0856) | 0.097 |
| Бочки ёмкостью 100 л | Тетрахлорметан (0885) | 0.564 |
| Бутылки ёмкостью 3 л | Тетрахлорметан (0885) | 0.169 |
| 2. Эстакады для разгрузки железнодорожных цистерн |  |  |
| Гидрохлорид (Соляная кислота) | Соляная кислота (0316) | 0.0358 |
| Серная кислота | Серная кислота (0316) | 9.610-5 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота (0302) | 0.0175 |
| концентрация 100% | Азотная кислота (0302) | 0.1616 |
| Керосин | Керосин (2732) | 0.0114 |
| Пропан-2-он (Ацетон) | Ацетон (1401) | 0.5713 |
| Метилбензол (толуол) | Толуол (0621) | 0.0728 |
| Бензин | Бензин (2704) | 0.2355 |
| Дизельное топливо | Углеводороды предельные С12-19 (2754) | 2.1810-4 |
| Диметилбензол (ксилол) | Ксилол (0616) | 0.0286 |
| 3. Эстакады для разгрузки автомобильных цистерн |  |  |
| Гидрохлорид (Кислота соляная) | Соляная кислота (0316) | 0.0229 |
| Серная кислота | Серная кислота (0322) | 6.110-5 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота (0302) | 0.0112 |
| концентрация 100% | Азотная кислота (0302) | 0.1034 |
| Керосин | Керосин (2732) | 0.0073 |
| Пропан-2-он (ацетон) | Ацетон (1401) | 0.3656 |
| Метилбензол (толуол) | Толуол (0621) | 0.0466 |
| Бензин | Бензин (2704) | 0.1507 |
| Дизельное топливо | Углеводороды предельные С12-19 (2754) | 1.410-4 |
| Диметилбензол (ксилол) | Ксилол (0616) | 0.0183 |
| 4. Шкаф для разлива кислоты в бутыли вместимостью 10 и 20 л |  |  |
| Гидрохлорид (кислота соляная) | Соляная кислота (0316) | 0.02 (г/л) |
| Серная кислота | Серная кислота (0322) | 0.000089 (г/л) |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота (0302) | 0.0119 (г/л) |
| концентрация 100% | Азотная кислота (0302) | 0.155 (г/л) |
| 5. Установка для расфасовки кислот и ЛВЖ в бутылки вместимостью ёмкостью 1л, производительностью 36 бутылок в час |  |  |
| Гидрохлорид (кислота соляная) | Соляная кислота (0316) | 210-4 |
| Серная кислота | Серная кислота (0322) | 8.910-7 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота (0302) | 110-4 |
| концентрация 100% | Азотная кислота (0302) | 1.610-3 |
| Пропан-2-он (ацетон) | Ацетон (1401) | 6.2710-3 |
| Метилбензол (толуол) | Толуол (0621) | 1.1810-3 |
| Диметилбензол (ксилол) | Ксилол (0616) | 510-4 |
| Уайт-спирит | Уайт-спирит (2752) | 2.410-4 |
| Бензин | Бензин (2704) | 4.910-3 |
| Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | Спирт изопропиловый (1051) | 1.210-3 |
| Углерод четырёххлористый | Тетрахлорметан (0906) | 8.210-3 |
| Вытяжные шкафы для фасовки химических реактивов | Пыль фасуемого химического реактива | 0.1 г/кг |

Таблица 62

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования бытовых служб

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование и код | количество, г/с |
| 1. Отделение обезвреживание спецодежды |  |  |
| Ванна для обезвреживания, 0201-2 | диНатрий карбонат (0155) | 1.5710-3 |
| Ванна для полоскания, 2303 | диНатрий карбонат (0155) | 1.9610-4 |
| 2. Отделение стирки |  |  |
| Стиральные машины СМ-10Б производительностью 10 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 1.01310-4 |
|  | Керосин (2732) | 1.03810-4 |
|  | Соляная кислота (0316) | 2.210-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 2.02610-5 |
|  | Синтетическое моющее средство | 4.7110-5 |
| КП-017А производительностью 25 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 2.02610-4 |
|  | Керосин (2732) | 2.07610-4 |
|  | Соляная кислота (0316) | 4.410-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 4.05210-5 |
|  | Синтетическое моющее средство | 9.40110-5 |
| КП-019 производительностью 50 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 3.24210-4 |
|  | Керосин (2732) | 3.32210-4 |
|  | Соляная кислота (0316) | 7.0410-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат (0155) | 6.47810-5 |
|  | Синтетическое моющее средство | 1.50510-4 |
| Шкаф для хранения химических реактивов | Керосин (2732) | 1.3810-3 |
| 3. Отделение химической чистки спецодежды Машины для химической чистки одежды |  |  |
| КХ-010А производительностью 19,6 кг/ч без адсорбера | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 0.283 |
| КХ-021 производительностью 18 кг/ч с адсорбером | Тетрахлорэтилен | 0.014 |
| МХ4А-5 производительностью 11 кг/ч с адсорбером А-50 | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 0.0112 |
| МХ4А-18 производительностью 66-100 кг/ч с адсорбером | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 0.0827 |
| Сушильные барабаны химчистки |  |  |
| КП-308 производительностью 11 кг/ч | Тетрахлорэтилен | 0.0944 |
| КП-306А производительностью 70 кг/ч | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 0.360 |
| Прессы гладильные |  |  |
| ППК-1М производительностью 17 шт/ч | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 1.610-3 |
| ППК-ЗМ производительностью 90 шт/ч | Тетрахлорэтилен (0882) или Трихлорэтилен (0902) | 1.610-3 |
| 4. Ремонт обуви |  |  |
| Пресс для приклеивания подмёток, подошв и каблуков при ремонте обуви УНП-Р производительностью 40 пар/час | Бензин (2704) | 4.810-3 |
|  | Этилацетат (1240) | 11.910-3 |
|  | Фенол (1071) | 2.3610-3 |