Приложение  к приказу

Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферу от основных технологических процессов на машиностроительных предприятиях

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика предлагает единую методическую основу для определения эмиссий вредных веществ в атмосферу на машиностроительных предприятиях. Их значения могут быть использованы в качестве исходных данных при определении экологических характеристик технологических процессов и оборудования в их экспертных оценках, расчетах выбросов в ходе инвентаризации, при заполнении форм статистической отчетности, разработке планов мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как для отдельных предприятий, так и для отрасли в целом.

Глава 2. Источники выделения вредных веществ на предприятиях машиностроения

2. Вредные вещества, выделяющиеся при производстве продукции на предприятиях машиностроения многообразны. Это связано как с уровнем технологии и культуры работы на данном предприятии, так и с номенклатурой используемых им технологического оборудования и исходных материалов в процессах основного и вспомогательного производств.

К основным источникам загрязнения атмосферы на предприятиях отрасли относятся технологическое оборудование литейных цехов; участков и цехов нанесения лакокрасочных, химических и электрохимических покрытий; энергетических установок; термических и кузнечных цехов, цехов и участков механической обработка материалов, сварки я резки металлов, обработки неметаллических материалов, испытания двигателей и т.д.

В отходящих газах и аспирационном воздухе местных отсосов содержатся:  различные пыли минерального и органического происхождения, оксиды черных, цветных и редких металлов, их сплавов; оксиды и соединения углерода, серы, азота; пары и туманы кислот, щелочей, органических веществ и их соединений,  аэрозоли масел и эмульсий. Многие из них весьма токсичны и могут нанести значительный вред здоровью людей, работающих на данном предприятии и проживающих вблизи него.

3. Определение выбросов вредных веществ в отходящих от технологического оборудования газах, в воздухе, отводимом местными отсосами и общественной вентиляцией, производится по различным методикам, применимость которых и выбор прямо связана с основными свойствами загрязненного потока.

4. Выделение вредных веществ в атмосферу происходит в момент работы технологического оборудования, поэтому определение валового выброса связано для действующего предприятия с фактическим фондом времени работы оборудования, а для проектируемого объекта с планируемом эффективным фондом времени, принимаемым по действующим  в отрасли нормативам.

Глава 3.Определение массы выделяющихся вредных веществ расчетными методами

5. Расчет выделения вредных веществ основным технологическим оборудованием по удельным показателям.

1) Исходными данными для определения массы вредных веществ, выделяющейся от технологического оборудования в данном случае, служат удельные показатели образования и выделения вредных компонентов, основанные на экспериментальных и расчетных данных о количестве вредных веществ, выделяемых в ходе технологического процесса или его отдельной операции, приведенного к единице массы получаемой продукции, расходуемого материала или к единице времени работы агрегатов, машин, станков.

2) С помощью величин этих показателей можно выполнить расчеты выбросов, как в целях заполнения норм статистической отчетности, так и для целей инвентаризации (когда не представляется возможность провести ее методами расчета по данным прямых инструментальных измерений или путем расчета материальных балансов процессов), также и для проектирования их на перспективу с учетом возможных реконструкций предприятия и изменения его производственной мощности.

Для этой цели величины удельных показателей выделения вредных веществ приведены в различных единицах измерения, которые могут быть использованы при расчетах в форме, наиболее удобной для данного технологического оборудования или производственного процесса.

Поэтому ниже предусматривается порядок расчета по группам технологического оборудования и производственных процессов с последующим суммированием одинаковых компонентов по всему предприятию. Удельные показатели представлены величиной, усредненной для номинальных режимов работы оборудования, и для учета отличий; конкретных режимов работы и их нестационарности вводятся поправочные коэффициенты по группам оборудования.

Таким образом, за величину удельного показателя образования и выделения вредных компонентов для конкретного технологического агрегата при фактической технологии производственного процесса должно приниматься в виде произведения удельного показателя выделения при номинальных режимах на ряд поправочных коэффициентов, учитывающих его нестационарность,

(1)

где: Kx – удельный показатель выделения вредного компонента для конкретного процесса и оборудования на данном предприятии;

Kxн – удельный показатель выделения вредного компонента при номинальных режимах технологического процесса и стационарной работы производственного оборудования;

(f1,f2,f3,...,fn) – произведение поправочных коэффициентов, учитывающих отклонению технологических режимов от номинальных к нестационарность процессов и оборудования.

Значения удельных показателей выделения вредных компонентов при номинальных режимах стационарной работы производственного оборудования приведены в таблицах приложения 1 к настоящей Методики.

3) Плавильные агрегаты. Этот вид оборудования характеризуется стабильными удельными выделениями вредных веществ на единицу массы выплавленного металла (кг/т) и производственным мощностным агрегатом.  Поэтому дли целей планирования и определения массы вредных веществ, выделившихся за продолжительный промежуток времени (месяц, год и т.д.), они являются наиболее удобными.  Однако при необходимости расчета выделения вредного вещества за короткий промежуток времени удобнее использовать удельные показатели на единицу времени (г/с, кг/с) с введением коэффициентов нестационарности выделении их в процессе плавки.

Используя удельный показатель выделения для данной группы плавильных агрегатов, приведенный к единице массы выплавляемого металла, массу выделившегося каждого из основных компонентов вредных веществ можно определить из следующего соотношения:

, кг    (2)

где: Мxi – масса выделения компонента вредных веществ;

Kx – удельный показатель выделения этого компонента на тонну металла, кг/т

р – объем выплавляемого или планируемого к выплавке металла;

Х – индекс компонента вредных веществ (пыль Z, оксид углерода СО, оксиды азота NOx, оксид серы SO2, углеводороды СхРх и др.)

n – число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов.

При расчете выделения вредных веществ по удельному показателю, приведенному к единице времени, расчетная формула будет иметь вид:

, кг   (3)

где: qx – удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ в единицу времени, г/с;

Ƭ – время фактической или планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени;

Суммарная масса вредных веществ по каждому из компонентов для всех плавильных агрегатов предприятия определится их суммированием сначала по однотипным группам плавильных агрегатов, а затем для всех их видов:

- для вагранок

(4)

- для электродуговых печей

(5)

- для индукционных печей

(6)

-  для других типов плавильных печей

(7)

- для всех видов плавильных агрегатов предприятия

(8)

где:  - суммарное выделение компонента Ч для всех плавильных агрегатов предприятия, кг.

При работе плавильных агрегатов кроме выделений, отводимых системами аспирации (организованные выделения), имеют место неорганизованные выделения за счет неплотностей технологического оборудования и выполнения некоторых операций производственного процесса (например, выпуска расплавленного металла в изложницы и ковши и др.).  Их общее количество составляет в среднем до 40 % от массы веществ, выделяемых плавильными агрегатами. Тогда общая масса организованных и неорганизованных выделений (   общ.) составит

общ.=1,4   (9)

Глава 4. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу

6. Масса вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу данным источником или группой однотипных источников () определяется как разность между их количеством, выделенным за установленный промежуток времени и уловленным аппаратами и установками газоочистки

7. Определение валовых выбросов вредных веществ по группам одинаковых компонентов, по агрегатному составу и другим признакам в целом для предприятия (участка, цеха и т.д.) осуществляется по формулам, аналогичным (10-12),  т.е.

, кг    (10)

, кг     (11)

8. Если одновременно с очисткой выбросов производится сокращение выделения вредных веществ за счет совершенствования технологических процессов (С ), то формула примет вид

,  кг    (12)

9. Для создания нормативной базы, обеспечивающей научно-обоснованное планирование мероприятий по сокращению промышленных выбросов, определение их целесообразности и экономической эффективности, соединение данных об основной деятельности предприятия с его работой по защите окружающей среды нужны объективные оценочные показатели. Такими показателями являются удельные выбросы вредных веществ на единицу продукции.

Глава 5. Удельные показатели выделения вредных веществ основным технологическим оборудованием

10. Показатели выделения вредных компонентов сгруппированы для основных видов технологического оборудования и процессов по цехам и участкам, а внутри них по технологическим операциям. При этом основное внимание уделяется наиболее крупным для данного цеха (участка) источникам загрязнения воздушного бассейна. Во всех таблицах значения выделении относятся к номинальным режимам ведения технологического процесса.

1) Литейные цеха.

Литейный цех предприятия включает в свой состав участки: шихтовый, плавильный, смесеприготовительный, стержневой, формовочно-заливочный, очистной. Производство отливок в цехах может быть массовым, крупносерийным, среднесерийным, мелкосерийным и единичным. Этими цехами производятся отливки: особо мелкие, средние, крупные тяжелые и особо тяжелые. Они отличаются в объемные разовые песчаные формы (для чугуна и стали) под  давлением, в кокиль и др.

В связи с таким разнообразием в характере производства в литейных цехах особое внимание приобретают особенности работы в них технологического оборудования, являющегося источникам выделения вредных компонентой, стационарности его загрузки и использования, степени изменения стационарности технологических процессов во времени. Это способствует значительным колебаниям масс, выделяющихся вредных компонентов, и должно быть учтено при определении их удельных значений.

Нестационарность загрузки и использования оборудования могут быть учтены применением в расчетах коэффициента использовании циклов или расчетной производительности (для неавтоматизированного оборудования), ровного примерно 0,7-0,8 и коэффициента неравномерности, принимаемого по таблице 1 согласно приложению 1 к настоящей Методики в соответствии с нормами проектирования литейных цехов машиностроительных заводов.

2) Плавка черных металлов

Открытые и закрытые чугунолитейные вагранки на предприятиях отрасли имеют производительность не превышающую 25 т/ч. Значения  удельных показателей выделения ими основных вредных компонентов при номинальном режиме плавки чугуна в коксовой вагранке  приведены в таблицах 2-3 согласно приложению 1 к настоящей Методики. Из таблицы следует, что выделение вредных компонентов увеличивается с ростом производительности вагранок при примерно постоянных удельных выделениях на тонну выплавляемого металла. Значительное выделение углеводородов объясняется применением загрязненного ими скрапа. Поправочные коэффициенты на отклонение от поминальных режимов процесса и нестационарность даны в таблицах 4-5 согласно приложению 1 к настоящей Методики.

В процессе выпуска 1 т чугуна в ковши из вагранок в атмосферу цеха выделяются около 125-130 г оксида углерода и 18-22 г графитовой пыли, удаляемых через фонарные проемы или через систему общеобыденной вентиляции.

Электродуговые печи плавки стали и чугуна па машиностроительных предприятиях, не превышают емкости 100 т. Выделение ими вредных веществ в ходе технологического процесса зависит от марок выплавляемых сплавов, продувки кислородом и ряда других факторов, причем состав и количество выделяющихся компонентов изменяется в различные периоды планки. В таблице 6 согласно приложению 1 к настоящей Методики приведены показатели выделения вредных веществ при плавке стали и чугуна и влияние на их количество  различных моментов,  сопровождающих процесс плавки.  При розливе металла в воздух цеха выделяется до 40% вредных веществ, отсасываемых непосредственно от печей.

В таблицах 7-8 согласно приложению 1 к настоящей Методики даны поправочные коэффициенты на отклонение массы пыле- и газовыделений при изменениях технологии плавки от процесса, принятого за номинальный, и его нестационарности.

Индукционные тигельные печи для плавки стали (повышенной чистоты) и чугун (промышленном чистоты) характеризуются значительно меньшими пыле- и газовыделениями. Их характеристики приведены  в таблице 10 согласно приложению 1 к настоящей Методики. Динамику пыле- и газообразования в них изучена еще недостаточно для установления поправочных коэффициентов на нестабильность процесса во времени. В таблице 11 согласно приложению 1 к настоящей Методики приведены поправочные коэффициенты для внесения корректив на отклонение значении от пыле- и газовыделений от технологических режимов процессов, принятых за номинальные. При разливе чугуна в формы в атмосферу цеха выделяется оксид углерода,  количество которого в зависимости от веса отливок приведено в таблице 12 согласно приложению 1 к настоящей Методики.

3) Плавка цветных металлов и сплавов

Плавка цветных металлов и сплавов на их основе на машиностроительных заводах осуществляется в основном в индукционных тигельных и канальных печах, печах сопротивления и электродуговых. Как правило, их производительность находится в пределах 0,15-2,0 т/ч. Для осуществления процесса получения металлических слитков из лома цветных металлов, a также изготовление сплавов с различными характеристиками применяются разнообразные шихтовые и присадочные материалы. Поэтому в газовых выделениях в процессе плавки присутствуют много различных компонентов.

Кроме возгонов металла и его сплавов, оксидов серы и азота встречаются фтористый водород, аммиак, ионы хлора, графитовая пыль, фтористый кальции, хлористый барий и другие. Количественный состав этих выделений еде недостаточно изучен, в связи с чем отсутствуют данные для установления удельных показателей в зависимости от типоразмеров оборудования, технологии плавок металла. Вместе с тем, количественные характеристики основных компонентов выделений пыли, оксидов азота и серы, оксида углерода сопоставимы с аналогичными выделениями сталеплавильных печей (электродуговых и индукционных). Для приближенных расчетов можно принимать следующие характеристики вредных выделений, представленных в таблице 13-14 согласно приложению 1 к настоящей Методики.

4) Выделение вредных веществ на других участках литейного производства

В литейном производстве используется большая номенклатура материалов в процессе подготовки шихтовых и формовочных материалов. Их обработка и использование приводят к образованию значительных выделений вредных веществ, особенно пыли.

В таблице 18 согласно приложению 1 к настоящей Методики приведены данные по выделению пыли на участках складирования и транспортирования сыпучих материалов, входящих в состав шихтовых, формовочных и стержневых смесей как для организованных, так и неорганизованных источников выделения.

При изготовлении песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей масса выделяемой пыли в процессах переработки этих материалов приведена в таблице 15 согласно приложению 1 к настоящей Методики. Дополнительными вредностями здесь могут быть выделения при сушке стержней и форм в случае применения жидкого или твердого топлива. Их количество может быть определено,  исходя из расхода топлива на процесс сушки (таблица 16 согласно приложению 1 к настоящей Методики).

В состав формовочных смесей для чугунного и стального литья входят в качестве добавок сульфитно-спиртовая барда (до 3% по массе) или связующее СБ (до 5% по массе). Происходит выделение в окружающую среду ароматических углеводородов 40-50 г/т смеси в час.

В состав песчано-глинистых форм в настоящее время не вводят олифу, Уайт-спирит и ряд других веществ, заменив их на молотый уголь, жидкое стекло, раствор едкого натра, древесные опилки.

В последние годы из различных составов новых формовочных и стержневых смесей стали шире применяться смеси холодного твердения (ХГС) с синтетическими смолами. В процессах работ с этими смесями происходит выделение различных вредных компонентой, количественный состав которых изучен еще недостаточно.

Процессы литья по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, под давлением, в металлические формы (кокиле) являются более современными и высокопроизводительными. Они находят все большее распространение на предприятиях. Однако, с точки зрения выбросов вредных веществ в окружающую среду, при их осуществлении они изучены еще недостаточно, Это не позволяет дать подробные сведения об удельных величинах, характеризующих поступление загрязняющих веществ в атмосферу. Аналогичное положение сохраняется и для производства стержней из жидконаливных самоотверждающихся смесей и смесей холодного твердения, из которых при производстве происходит выделение некоторой доли вредных веществ, содержащихся в их составных частях - хромовый ангидрид, фенол, формальдегид, фурфурол, метанол, цианиды, пары растворителей и др.

Извлечение отливок из песчано-глинистых форм и освобождение их от отработанных формовочных смесей производится с помощью выбивающего оборудования и также сопровождается выделениями вредных компонентов в виде пыли, газов и паров. В общем виде на 1 т отлитого металла отсасывается до 12 тыс.м3/ч загрязненного воздуха, содержащего до 30 кг пыли,  горелой земли и окалины. В таблице 17 согласно приложению 1 к настоящей Методики приведены средние значения выделения пыли решетками наиболее часто встречающегося типа.  При очистке отливок основным вредным компонентом в аспирируемом от технологического оборудования воздухе, является пыль. В таблице 17 согласно приложению 1 к настоящей Методики даются ее удельные выделения при работе основных типов оборудования для разных способов очистки изделии.

Ввиду отсутствия результатов прямых измерений значения удельных выделений вредных веществ в процессах очистки цветного литья их можно принимать по соответствующим данным для стального литья.

В таблицах 17-23 согласно приложению 1 к настоящей Методики приводятся имеющиеся сведения о составе и количестве выделяющихся вредных веществ на некоторых участках этих производств.

5) Кузнечнопрессовые и термические цехи

К основному оборудованию кузнечнопрессовых и термических: цехов относятся нагревательные печи, работающие на газе и мазуте, электротермические печи и ванны, закалочные баки, ковочные и штамповочные машины, это оборудование многообразно по своему конструктивному исполнению и видам получения тепла. Наиболее часто на предприятиях машиностроительного профиля в настоящее время используются различные типы электрических нагревательных печей, однако еще достаточно часто встречаются мазутные и газовые печи. При своей работе они могут выделять такие вредные вещества как пыль, оксид углерода, оксиды серы, азота, цианистый и хлористый водород, аммиак, пары масел и др. Следует отметить, что динамика выделения вредных веществ оборудованием этих цехов изучена недостаточно и полной достоверности не имеет.

При сжигании газа и мазута в топочных устройствах нагревательных печей происходит выделение окиси углерода, серы и азота.  В отходящих газах могут также присутствовать пыль и сажа за счет зольности мазута, недорога топлива и загрязненности металла в садке, а также за счет его угара. При правильной организации горения газового топлива присутствие в выбросах оксида углерода и азота должно быть минимальным.

Следует, однако, иметь в виду, что во многих случаях продукты сгорания выбрасываются прямо в цех и отводятся в атмосферу через фонарные проемы; кроме того, в воздух рабочего помещения поступают продукты сгорания загрязнений металла при высадке и при транспортировке нагретых изделий от печи к кузнечно-прессовому оборудованию. Данные о выделениях компонентов вредных веществ электрическими нагревательными печами отсутствуют. Суммарная масса выделений может быть принята для ориентировочных расчетов равной массе угара металла.

В термических цехах основным, наиболее массовым загрязнителем, кроме продуктов сгорания топлива в нагревательных печах, являются пары масел, пары расплавов солей и щелочей и другие вещества.

Количественные характеристики выделения вредных веществ наиболее распространенный в отрасли источниками термических цехов приведены в таблице 24 согласно приложению 1 к настоящей Методики.

По результатам отдельных измерений ориентировочная концентрация окислов азота при сжигании газа и мазута составляет в промышленных печах около 0,14-1,4 г/м3 продуктов сгорания или 10-20 г/кг топлива при сжигании мазута и 0,04-0,045 г/м3 продуктов сгорания, или 0,5-0,6 г/кг топлива при сжигании природного газа.

Вентиляционный воздух, аспирируемый от оборудования очистки изделий соответствует данным для аналогичного оборудования цехов механической обработки материалов.

Приложение 1 к Методике определения выбросов вредных веществ в атмосферу от основных технологических процессов на машиностроительных предприятиях

Таблица 1.

Коэффициенты неравномерности

| Оборудование | Коэффициент неравномерности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | крупносерийное и массовое | мелкосерийное и среднесерийное | единичное и мелкосерийное |
| Плавильное | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 | 1,2-1,4 |
| Формовочно-заливное | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Смесеприготовительное | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 | 1,2-1,4 |
| Стержневое | 1,05-1,10 | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| Для сушки форм и стержней | - | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| Очистное | 1,1-1,2 | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| Термическое | 1,05-1,10 | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| Грунтовочное | 1,05-1,10 | 1,1-1,2 | 1,0 |

Таблица 2.

Пыле - и газовыделения при плавке чугуна в открытых вагранках

| Расчетный средний объем образующихся при плавке газов |  | Средняя масса выделяющихся веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пыль |  | моно оксид углерода |  | диоксид серы |  | оксиды азота |  | углеводороды |  |
| м³/сек | тыс.м³/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т |
| 0,51 | 1,22 | 8,30 | 20,03 | 87,5 | 210 | 0,29 | 0,70 | 0,017 | 0,041 | 0,071 | 0,17 |
| 0,64 | 1,15 | 11,11 | 19,98 | 115,5 | 208 | 0,38 | 0,69 | 0,022 | 0,040 | 0,089 | 0,16 |
| 0,76 | 1,09 | 13,82 | 19,93 | 145,1 | 209 | 0,47 | 0,68 | 0,029 | 0,042 | 0,111 | 0,16 |
| 0,89 | 1,07 | 16,73 | 20,04 | 170,8 | 205 | 0,56 | 0,67 | 0,032 | 0,039 | 0,125 | 0,15 |
| 1,14 | 1,03 | 22,21 | 19,98 | 222,2 | 200 | 0,74 | 0,67 | 0,039 | 0,035 | 0,167 | 0,15 |
| 1,44 | 1,04 | 27,84 | 20,02 | 269,4 | 194 | 0,93 | 0,67 | 0,057 | 0,041 | 0,222 | 0,16 |
| 1,79 | 1,07 | 32,53 | 19,52 | 330,0 | 198 | 1,15 | 0,69 | 0,061 | 0,037 | 0,267 | 0,16 |
| 2,15 | 1,10 | 36,95 | 18,98 | 381,1 | 196 | 1,28 | 0,66 | 0,074 | 0,038 | 0,330 | 0,17 |
| 3,00 | 1,08 | 52,84 | 19,01 | 515,7 | 186 | 1,78 | 0,64 | 0,097 | 0,035 | 0,417 | 0,15 |
| 3,40 | 1,02 | 62,41 | 18,73 | 626,7 | 188 | 2,07 | 0,62 | 0,133 | 0,040 | 0,500 | 0,15 |
| 4,30 | 1,03 | 73,33 | 17,59 | 770,8 | 185 | 2,42 | 0,58 | 0,179 | 0,043 | 0,542 | 0,13 |
| 5,69 | 1,02 | 102,82 | 18,50 | 1016,7 | 183 | 3,33 | 0,60 | 0,194 | 0,035 | 0,778 | 0,14 |
| 7,32 | 1,05 | 131,91 | 18,99 | 1250,0 | 180 | 4,37 | 0,63 | 0,264 | 0,038 | 0,903 | 0,13 |

Таблица 3.

Пыле- и газовыделения при плавке чугуна в закрытых коксовых вагранках при номинальном режиме (средние значения)

| производи-тельность вагранки, т/ч | Объемный расход образующихся газов, приведенный к нормальным условиям |  | Средняя масса выделяющихся веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пыль |  | оксид углерода |  | диоксид серы |  | оксиды азота |  | углеводороды |  |
|  | м³/сек | тыс.м³/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т | г/с | кг/т |
| 5 | 1,16 | 0,87 | 15,95 | 11,5 | 224,0 | 161 | 1,59 | 1,15 | 0,05 | 0,034 | 0,18 | 0,13 |
| 7 | 1,73 | 0,89 | 21,40 | 11,0 | 310,0 | 159 | 2,20 | 1,13 | 0,07 | 0,033 | 0,25 | 0,13 |
| 10 | 2,44 | 0,88 | 27,80 | 10,0 | 428,0 | 154 | 3,07 | 1,11 | 0,09 | 0,032 | 0,39 | 0,14 |

Таблица 4.

а) от расхода природного газа

| Расход природного га, м³/ч | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1 | 0,152 | 0,303 | 0,515 | 0,765 | 1,0 | 1,02 | 0,606 | 0,242 | 0,103 |

б) от расстояния между осями фурм и горелок (за номинальное расстояние принято  = 1100 мм, пи котором содержание СО=14%).

| Расстояние между осями фурм и горелдок, мм | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f2 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,0 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 |

в) от удаленного расхода кокса

| Расход кокса в % от массы металлошахты | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f3 | 0,97 | 1,0 | 1,08 | 1,26 | 1,39 | 1,53 | 1,65 |

г) при переходе с крупного кокса на мелкий f4 = 1,30

д) при переходе от коксового топлива к коксогазовому f5= 0,54

Изменение выделения пыли

е) от удельного расхода воздуха

| Удельный расход воздуха при нормальных условиях, м³/ч | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f7 | 0,45 | 0,59 | 0,72 | 0,86 | 1,0 | 1,15 | 1,26 | 1,41 |

ж) от применения горячего дутья f7= 1,34

Таблица 5.

Поправочные коэффициенты на нестационарность пыле- и газовыделений в процессе плавки

| Время с начала плавки, час | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода f´7 | 0,943 | 1,270 | 1,303 | 1,284 | 1,215 | 1,169 | 1,143 |
| Пыль f´´7 | 1,796 | 1,216 | 0,962 | 0,706 | 0,642 | 0,705 | 1,024 |

Таблица 6.

Пыле- и газовыделения при кислом процессе плавки черных металлов в электродуговых печах

| Емкость печи,т | Произ-ность, т/ч | Количество газов, отводимых из печи через отверстие в своде |  | Количество выделившихся вредных компонентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пыль |  | оксид углерода |  | окислы азота |  |
|  |  | тыс.м³/ч | тыс.м³/ч | г/с | кг/т жидкого металла | г/с | кг/т жидкого металла | г/с | кг/т жидкого металла |
| При плавке стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,33 | 0,19 | 0,39 | 0,92 | 9,9 | 0,14 | 1,5 | 0,02 | 0,30 |
| 1,5 | 0,94 | 0,32 | 0,34 | 2,58 | 9,8 | 0,36 | 1,4 | 0,07 | 0,28 |
| 3,0 | 1,56 | 0,54 | 0,35 | 4,17 | 9,5 | 0,63 | 1,4 | 0,12 | 0,28 |
| 5,0 | 2,0 | 0,72 | 0,36 | 5,28 | 9,4 | 0,78 | 1,4 | 0,15 | 0,28 |
| 6,0 | 2,7 | 0,99 | 0,37 | 6,97 | 9,2 | 1,11 | 1,5 | 0,22 | 0,30 |
| 10,0 | 3,0 | 1,13 | 0,38 | 7,43 | 8,8 | 1,28 | 1,5 | 0,25 | 0,30 |
| 12,0 | 4,2 | 1,62 | 0,39 | 11,20 | 8,7 | 1,83 | 1,6 | 0,37 | 0,32 |
| 20,0 | 5,9 | 2,35 | 0,40 | 13,42 | 8,1 | 2,74 | 1,6 | 0,53 | 0,32 |
| 25,0 | 6,2 | 2,5 | 0,40 | 13,27 | 7,6 | 2,84 | 1,6 | 0,56 | 0,32 |
| 40,0 | 10,6 | 4,1 | 0,39 | 20,9 | 7,0 | 4,64 | 1,6 | 0,93 | 0,32 |
| 50,0 | 11,4 | 4,8 | 0,42 | 22,1 | 6,9 | 4,73 | 1,6 | 0,94 | 0,30 |
| 100,0 | 21,0 | 8,1 | 038 | 39,2 | 6,6 | 9,14 | 1,6 | 1,82 | 0,32 |
| При плавке чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 1,65 | 0,58 | 0,35 | 4,40 | 9,5 | 0,64 | 1,4 | 0,13 | 0,28 |
| 5,0 | 2,5 | 0,90 | 0,36 | 6,87 | 9,4 | 0,97 | 1,4 | 0,19 | 0,28 |
| 6,0 | 2,8 | 1,035 | 0,37 | 7,23 | 9,2 | 1,16 | 1,5 | 0,23 | 0,30 |
| 10,0 | 4,5 | 1,71 | 0,38 | 11,1 | 8,8 | 1,88 | 1,5 | 0,37 | 0,30 |
| 12,0 | 5,1 | 1,98 | 0,39 | 14,45 | 8,7 | 2,28 | 1,6 | 0,45 | 0,32 |
| 20,0 | 7,0 | 2,83 | 0,405 | 15,9 | 8,1 | 2,92 | 1,6 | 0,65 | 0,32 |
| 25,0 | 8,0 | 3,60 | 0,40 | 17,1 | 7,6 | 3,34 | 1,6 | 0,69 | 0,32 |
| 40,0 | 12,0 | 4,75 | 0,39 | 23,7 | 7,0 | 5,33 | 16, | 1,07 | 0,32 |
| 50, | 14,0 | 5,90 | 0,42 | 27,4 | 6,9 | 5,84 | 1,5 | 1,17 | 0,30 |
| 100,0 | 23,0 | 8,87 | 3,85 | 42,8 | 6,6 | 10,2 | 1,6 | 2,04 | 0,32 |

Примечание: Кроме указанных в таблице вредных компонентов в газах присутствуют оксиды серы -5 мг/м³ (1,6 г/т); цианиды 60 мг/м³ (28,4 г/т); фториды -1,2 мг/м³ (0,56 г/т). В период расплава в пыли содержится до 11 % окислов марганца, в период расплава в пыли содержится до 11 % окислов марганца, в период доводки 6 % окислов кальция и 7% окислов магния.

Таблица 7.

Изменение выделений пыли

а) от вида выплавляемой стали

| Вид стали | Угле-родистая | Средне-углеродистая конструкционная | Средне-углеродистая легированная | Низко-углеродистая | Нержавеющая | Жарочная | Кислотная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1,63 | 1,0 | 0,54 | 0,41 | 0,9 | 1,4 | 1,2 |
| ** | - | 1,0 | 0,71 | 0,44 | - | - | - |

* - при завалке печи в один прием

** - при завалки печи в два приема

б) от вида шахты (для плавки стали при твердой завалке)

| Характеристика шахты | Чистая, (Крупновес., собственные отходы, возврат) | Средней чистоты (легковес, покупной лом) | Загрязненная (стружка брикетированная, легковес) | Стружка россыпью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f2 | 0,55 | 1,0 | 0,61 | 2,63 |

в) от вида шахты (для плавки чугуна)

| Характеристика шахты | Чистая (чугун доменный, передельный чушковый, возврат) | Загрязненная (лом покупной пересортированный, стружка чугун.) | Жидкая завалка |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердая завалка | 1,0 | 1,36 | - |
| Жидкая завалка | - | - | 1,24 |

г) от продувки кислородом (при плавке чугуна и стали)

| Расход кислорода, м³/т | - | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f4 | 1,0 | 1,74 | 1,90 | 2,06 | 2,22 | 2,38 | 2,53 |

д) на переход от кислого процесса на основной f5:

при плавке чугуна  - 1,2

при плавке стали - 1,5

Таблица 8.

Поправочные коэффициенты на нестационарность пыле- и газовыделений

а) пыли в течении времени процесса плавки:

| Доля времени от начала плавки, % | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 0,25 | 0,75 | 1,39 | 1,81 | 1,94 | 1,32 | 0,14 |

б) пыли и газа в течении различных этапов плавки

| Доля этапа в процессе плавки, % | Загрузка | Расплавление | Окисление | Восстановление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыли f | 0,89 | 1,55 | 2,79 | 0,22 |
| Окиси углерода f | - | 1,0 | 1,25 | 0,65 |
| Окиси азота f | - | 1,0 | 1,25 | 0,65 |

Таблица 9

Пыле- и газообразование при плавке стали и чугуна в индукционных печах

| Наименование и емкость печи, т | Производ-ительность печи (расчетная), т/ч | Расчетный объем отсасы-ваемого воздуха через отводной зонт или кольцевой отсос, м³/ч | Масса основных компонентов пыли и газообразования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пыль |  | Окись углерода |  | Окислы азота |  | Прочие |  |
|  |  |  | г/с | кг/т жидкого металла | г/с | кг/т жидкого металла | г/с | кг/т жидкого металла | г/с | кг/т жидкого металла |
| Печи типа ИСТ повышенной частоты | Плавка стали по кислому процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,06 | 0,05 | 3020 | 0,02 | 0,64 | 0,002 | 0,14 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,18 |
| 0,16 | 0,10 | 500 | 0,04 | 1,60 | 0,004 | 0,14 | 0,002 | 0,07 | 0,009 | 0,18 |
| 0,25 | 0,25 | 700 | 0,10 | 1,58 | 0,009 | 0,14 | 0,004 | 0,07 | 0,01 | 0,17 |
| 0,40 | 0,26 | 900 | 0,11 | 1,57 | 0,01 | 0,14 | 0,005 | 0,07 | 0,01 | 0,17 |
| 1,0 | 0,57 | 1800 | 0,24 | 1,56 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,17 |
| 2,5 | 1,75 | 3000 | 0,74 | 1,52 | 0,53 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,17 |
| 6,0 | 3,0 | 5600 | 1,21 | 1,45 | 0,92 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,16 |
| 10,0 | 3,5 | 7200 | 1,23 | 1,31 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| Печи типа ИЧТ промышленной чистоты | Плавка чугуна при работе с «болотом» 50% и температурой выдаи сплава 1400ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,36 | 1800 | 0,14 | 1,30 | 0,010 | 0,11 | 0,006 | 0,06 | 0,01 | 0,14 |
| 2,5 | 1,0 | 3000 | 0,35 | 1,27 | 0,02 | 0,09 | 0,016 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| 6,0 | 2,75 | 5600 | 0,92 | 1,21 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,13 |
| 10,0 | 4,95 | 7200 | 1,49 | 1,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,13 |
| 16,0 | 6,50 | 9200 | 1,89 | 1,05 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,23 | 0,13 |
| 21,5 | 9,0 | 10700 | 2,23 | 0,94 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,30 | 0,12 |
| 25,0 | 10,40 | 11300 | 2,54 | 0,88 | 0,23 | 0,08 | 0,17 | 0,06 | 0,34 | 0,12 |
| 31,0 | 13,9 | 12500 | 3,28 | 0,85 | 0,30 | 0,08 | 0,19 | 0,06 | 0,46 | 0,12 |

Таблица 10.

Поправочные коэффициенты на изменение удельных пыле- и газовыделений индукционной пыли печами в связи с отклонениями технологии производства от номинальных значений стационарного процесса

| № пп | Характер отклонения от процесса | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Плавка чугуна |  |  |  |
| 1 | Перегрев металла до 1550 ºС | f1 | 0,9 |
| 2 | Подогрев шахты до 600-700 ºС | f2 | 1,1 |
| 3 | Применение в шахте стружки | f3 | 2,0 |
| Плавка стали |  |  |  |
| 4 | Переход от кислого к основному процессу | f4 | 0,8 |
| 5 | На чистоту стружки: -чистая стружка -средней чистоты -загрязненная -стружка россыпью |  | 0,5 1,0 1,5 2,2 |

Таблица 11.

Выделение оксида углерода при заливке чугуна в формы и охлаждении отливок

| Наименование процесса и его характеристика | Масса отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Выплавка металла в формы и охлаждение заливок - полное время охлаждения от начала заливки, с | 600 | 900 | 120 | 1800 | 2400 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
| - масса выделившегося оксида углерода на точку разлитого металла, кг/т | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,0 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| В том числе во время заливки, кг/т | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,525 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,375 | 0,350 |
| Масса выделившегося оксида углерода в единицу времени, г/с | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,033 | 0,040 | 0,048 | 0,053 | 0,064 | 0,083 | 0,126 |

Таблица 12.

Выделение оксида углерода при заливке в форму чугуна и стали

| Характеристика | Масса выделяющегося оксида углерода в г/кг заливного металла при массе отливок , кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 |
| Время до полного остывания отливок в цехе с момента заливки, мин. | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 170 |
| Масса выделившегося оксида углерода, г/кг: при заливке чугуна при заливке стали | 1,20 0,60 | 1,20 0,60 | 1,20 0,60 | 1,10 0,55 | 1,05 0,52 | 1,0 0,50 | 0,90 0,45 | 0,80 0,40 | 0,75 0,37 | 0,70 0,35 |
| Время, за которое выделяется в воздух рабочей зоны до 70 % всей массы образующегося оксида углерода, мин | 3,2 | 4,0 | 5,7 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 34,0 | 40,0 | 51,0 |

Таблица 13.

Содержание токсичных веществ в воздухе после заливки форм. На высоте 1 м от заливной формы

|  | Время отбора после заливки, мин | Содержание токсичных веществ в воздухе, м²/м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фенол | бензин | СО |
| Над оболочкой формы | 2 | 1,5 | 23 | 46 |
| Над общеобменной вентиляцией | 10 20 30 | 2,5 1,8 2,8 | 31 16 12 | 32 20 10 |
| Над формой с дренажным откосом | 2 10 20 | 0,1 отс. отс. | 0,5 отс. отс. | 10 отс. отс. |
| Над термокаталическим реактором | 5 10 20 | 18,3 5,4 1,2 | 125 12 6 | 120 10 10 |
| После термокаталического реактора | 5 10 | отс. отс. | отс. отс. | отс. отс. |

Таблица 14.

Валовые и удельные выделения вредных веществ от печей цветного литья

| Марка печи | Тип сплава | Количество выделяющихся вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пыль |  |  |  |  |  | оксид углерода |  | оксиды азота |  | хлористый водород |  | серы оксид |  |
|  |  | общее количество |  | в т.ч. |  |  |  | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья |
|  |  | г/с | г/кг литья | оксид алюминия |  | диоксид кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАТ-1М ИАТ-1,5 ИАТ-2,5 ИАТ-6 | Алюминие-вые сплавы АЛ9,АК7 Алюминие-вый сплав АК9 Алюминие-вый сплав АК6 Алюминие-вый сплав А10В | 0,33 0,17 0,14 0,53 | 2,10 1,6 0,0 1,30 | 0,069 0,021 0,025 0,058 | 0,43 0,20 0,14 0,14 | 0,006 0,003 0,003 0,005 | 0,04 0,03 0,014 0,01 | 0,19 0,11 0,8 0,32 | 1,25 1,00 0,60 0,80 | 0,004 0,021 0,014 0,036 | 0,03 0,20 0,08 0,09 | * * * * | * * * * | 0,021 0,011 0,014 0,028 | 0,14 0,10 0,08 0,07 |
| ВНИИ ТМАШ | Алюминие-вые сплавы АЛ9,АК7 | 0,14 | 1,00 | 0,009 | 0,07 | 0,014 | 0,10 | 0,46 | 3,30 | 0,092 | 0,70 | 0,006 | 0,04 | 0,028 | 0,20 |
| «Колеман» | Алюминие-вые сплавы АЛ9, АК7, АЛ103 | 0,04 | 1,40 | 0,006 | 0,20 | * | * | 0,03 | 1,20 | 0,005 | 0,20 | 0,004 | 0,14 | 0,004 | 0,16 |
| САТ-2,5 | Алюминие-вый сплав АК21 | 0,07 | 1,60 | 0,021 | 0,50 | * | * | 0,04 | 1,00 | 0,014 | 0,30 | 0,014 | 0,30 | 0,002 | 0,05 |
| САН-2,5 А20000 А60000 | Алюминие-вый сплав АК6 Алюминие-вый сплав АК6 Алюминие-вый сплав АК6 | 0,08 0,04 0,06 | 2,00 0,40 0,40 | 0,021 0,013 0,022 | 0,50 0,12 0,16 | * | * | 0,04 0,06 0,07 | 1,00 0,60 0,50 | 0,014 0,013 0,014 | 0,30 0,12 0,03 | 0,014 * * | 0,30 * * | 0,0003 0,004 0,004 | 0,07 0,04 0,03 |
| НО-136 ДМК-0,5 НО-195 | Алюминие-вый сплав АК5М7 Бронзовый сплав ОД Бронза Бр05Ц5С5 | 0,02 0,81 0,03 | 1,00 5,80 1,20 | 0,006 * * | 0,50 * * | * * * | * * * | 0,02 8,47 0,02 | 1,30 76,00 0,65 | 0,092 0,031 0,013 | 0,70 1,90 0,45 | 0,006 * * | 0,50 * * | 0,003 * * | 0,035 * * |

Продолжение таблицы 14

| Марка печи | Тип сплава | Тип состава, применяемого при рафинировании | Количество выделяющихся вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сероводород |  | углеводороды |  | хлор |  | фосфорный ангидрид |  |
|  |  |  | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья | г/с | г/кг литья |
| ИАТ-1М ИАТ-1,5 ИАТ-6 | Алюминиевые сплавы АЛ9, АК7 Алюминиевый сплав АК9 Алюминиевый сплав АЛ10В | Хлористый цинк Гексахлорэтан Гексахлорэтан | 0,040 * * | 0,30 * * | 0,19 0,05 0,22 | 1,25 0,50 0,50 | * следы * | * следы * | * * * | * * * |
| ВНИИТМАШ | Алюминиевые сплавы АЛ9, АК7 | Состав МХЗ* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| «Колеман» | Алюминиевые сплавы АЛ9, АК7, АЛ10В | Состав МХЗ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| САТ-2,5 | Алюминиевый сплав АК21 | Состав МХЗ | 0,014 | 0,30 | * | * | * | * | * | * |
| Сан-2,5 А20000 А60000 НО-136 | Алюминиевый сплав АК6 Алюминиевый сплав АК6 Алюминиевый сплав АК6 Алюминиевый сплав АК5М7 | Гексахлорэтан Гексахлорэтан Гексахлорэтан Хлористый цинк | * | * | * | * | следы | следы | * | * |
| ДМК-0,5 | Бронзовый сплав ОЦС | Фосфорная медь МФЗ | * | * | * | * | * | * | 0,12 | 0,44 |

* измерения не проводились

Таблица 15.

Данные для расчета количества вредных веществ, выделяющихся в воздушную среду при плавке и заливке различных сплавов

| Сплавы | Операции | Оборудование | Выделяющее вредное вещество | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Титановые сплавы | Приготовление сплава и заливка | ДВЛ-250; НИАТ-833Д; ВДЛ-4 | аэрозоль двуокиси титана аэрозоль масла окись углерода углеводороды | 0,15 г/кг 4,36 г/кг 0,08 г/кг 0,17 г/кг |
| Магниевые сплавы | Приготовление рабочего сплава | Индукционная печь ЭП-500 Мазутная печь Райта | аэрозоль окиси магния окись углерода аэрозоль окиси магния окись углерода углеводороды сернистый ангидрид окиси азота | 5,56 г/час 72,61 г/час 3,33 г/кг 6,00 г/кг 4,99 г/кг 18,14 г/кг 0,67 г/кг |
| Магниевые сплавы | Модифицирование, рафинирование Заливка сплава | Миксер Ковшом, вручную, через фильтр автоматически методом направленной кристаллизации | аэрозоль окиси магния аэрозоль окиси магния сернистый ангидрид | 0,073 г/кг 0,06 г/кг 2,40-5,81 г/кг |
| Стали (основа-железо, хром никель. марганец) | Плавка, заливка | Высокочастотная печь модели ИСТ-016 | окись углерода аэрозоль окиси железа | 0,03 г/кг 0,06 г/кг |
| Жаропрочные сплавы | Плавка, заливка | Индукционная вакуумная печь УППФ-ТАМ | углеводороды окись азота аэрозоль масла аэрозоль никеля | 0,007 г/кг 0,33 г/кг 0,33 г/кг 0,003 г/кг |
| Магниевые сплавы (железо-основа, кобальт, никель, алюминий) | Плавка Заливка сплава | Высокочастотная печь модели ИСТ-016 Ручная ковшом на плацу | окись углерода аэрозоль окиси железа аэрозоль кобальта аэрозоль никеля аэрозоль алюминия аэрозоль кобальта аэрозоль окиси железа аэрозоль никеля аэрозоль алюминия | 24,06 г/час м² 27,89 г/час м² 6,5 г/час м² 1,86 г/час м² 10,63 г/час м² 0,01 г/кг 0,03 г/кг 0,001 г/кг 0,01 г/кг |
| алюминиевые сплавы | приготовление рабочего сплава Заливка сплава | Раздаточные печи Ковшом, вручную Под давлением станок модели 71107 состава смазки: пчелиный воск, трансформаторное масло или цилиндровое Состав смазки: керосин, воск Состав смазки: церезин, воск | окись углерода аэрозоль алюминия аэрозоль алюминия аэрозоль алюминия окись углерода углеводороды аэрозоль масла аэрозоль алюминиевая углеводороды окись углерода аэрозоль алюминиевая углеводороды окись углерода | 4,06 г/час м² 18,11 г/час м² 0,1 г/кг 0,09 г/кг 0,16 г/кг 0,08 г/кг 0,04 г/кг 0,09 г/кг 4,36 г/кг 0,12 г/кг 0,09 г/кг 0,39 г/кг 0,07 г/кг |
| Латунные сплавы | Плавка сплава Заливка сплава | Селитонал печь ТГ-100 Ковшом на плацу (состав смазки: церезин, воск) | окись углерода аэрозоль окиси цинка аэрозоль окиси меди аэрозоль свинца углеводороды окись углерода аэрозоль окиси цинка аэрозоль окиси меди аэрозоль свинца | 0,57 г/час м² 0,06 г/кг 17,30 г/час м² 0,11 г/кг 0,43 г/час м² 0,04 г/кг 0,21 г/час м² 0,001 г/кг 0,89 г/кг 0,90 г/кг 0,08 г/кг 0,03 г/кг 0,001 г/кг |
| Свинцовые сурьмянистые сплавы | Плавка сплава | Чугунный тигель в печи с электрообогревном | углеводороды окись углерода пыль аэрозоль свинца | 0,09 г/кг 0,016 г/кг 0,08 г/кг 0,007 г/кг |
| Цинковое литье | Плавка | - | углеводороды окись углерода пыль | 0,016 г/кг 0,01 г/кг 0,24 г/кг |
| Сплав ВУДА | Плавка | Индукционная печь ЗДИ | окись углерода аэрозоль свинца аэрозоль олова и висмута | 0,017 г/кг 0,0002 г/кг 0,007 г/кг |

Таблица 16.

Выделение пыли на участках складирования и транспортирования шихтовых материалов

| Процесс, оборудование | Количество выделившийся пыли |  | Способ и объем аспирации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на единицу работающего оборудования, г/с | на перерабатываемый материал, кг/т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выгрузка из вагонов и самосвалов грейферными механизмами в приемные ямы: песок бетонит, цемент известняк кокс литейный уголь каменный глина формовочная сухая опилки, торфяная крошка | 0,22 0,58 0,56 0,67 0,33 0,19 0,78 | 0,10 0,25 0,23 0,28 0,14 0,08 0,33 | Неорганизованный выброс при скорости ветра 2-5 м/с |
| То же в приемные бункера и закрома хранилища через аспирируемые точки: бетонит, цемент известняк кокс литейный уголь каменный глина формовочная сухая опилки, торфяная крошка | 0,97 1,14 1,11 0,61 0,36 0,31 | 0,31 0,75 0,70 0,40, 0,22 0,85 |  |
| Перемещение сыпучих материалов: песок бетонит, цемент известняк кокс литейный уголь каменный глина формовочная сухая опилки, торфяная крошка | 0,39 1,03 1,03 1,11 0,56 0,28 1,17 | 0,05 0,09 0,15 0,05 0,03 0,04 0,05 |  |
| мостовыми кранами с грейферными механизмами и канатноскреперными установками; производительностью до 17 м³/ч песок бетонит, цемент известняк кокс литейный уголь каменный глина формовочная сухая опилки, торфяная крошка | 0,47 1,31 1,27 1,42 0,69 0,36 1,50 | 0,15 0,28 0,45 0,15 0,07 0,12 0,13 |  |
| Загрузка сыпучего материала в желоба при перегрузках и транспортировании: кусковой материал dср.≥8мм порошкообразный материал dср.<8мм | 1,19 3,50 | 1,41 4,20 | объем аспирации по расчету исходя из площади открытых отверстий и соблюдении скорости в нем, равной полуторной скорости движения ленты |
| Разгрузка сыпучего материала из желоба при перегрузках и транспортировании: кусковой материал порошкообразный материал | 0,94 2,28 | 1,13 2,73 |  |
| Пересылка на транспортеры: кусковой материал порошкообразный материал горелая земля | 0,58 1,28 0,42 | 0,70 1,53 0,50 | Объем аспирации через укрытия 1500-2500 м³/ч |
| Кабинные укрытии ленточных конвейеров, транспортеров, элеваторов: кусковой материал порошкообразный материал горелая земля | 0,33 0,86 0,25 | 0,40 1,03 0,30 | Объем аспирации через 2 откоса от головки и башмака 1600-4000 м³/ч |
| Комбинированные укрытия в галереях ленточных конвейеров: кусковой материал порошкообразный материал горелая земля | 0,44 0,97 0,36 | 0,53 1,17 1,43 | Объем аспирации 300 м³/ч на 1 п.м. укрытия |
| Местные откосы питателей и дозаторов: кусковой материал порошкообразный материал горелая земля | 0,42 0,89 0,25 | 0,50 1,06 0,30 | Объем аспирации через укрытия 1500-3000 м³/ч |

Таблица 17.

Выделение пыли в процессе переработки шихтовых и формовочных материалов

| Процессы, оборудование | Расчетный объем аспирации из укрытия оборудования тыс.м³/ч | Масса выделяющейся пыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на единицу времени работы оборудования, г/с |  | на единицу массы перерабатываемого материала, кг/т |
| Сушка шихтовых и формовочных материалов |  |  |  |  |
| Сушильные барабаны горизонтальные, производительностью т/ч: до 5 песка глины бентонита шлака | 3,75 4,10 3,75 6,50 | 8,12 5,26 33,55 38,35 |  | 7,65 4,75 31,20 35,85 |
| 5-10 песка глины бентонита шлака | 8,25 10,0 6,5 23,0 | 10,14 7,986 57,01 61,4 |  | 8,6 4,5 32,1 37,2 |
| 10-15 песка глины бентонита шлака | 14,75 17,75 12,25 22,25 | 17,08 12,8 86,53 91,67 |  | 7,8 4,4 30,5 30,5 |
| 15-20 песка глины бентонита шлака | 22,5 26,75 17,25 32,0 | 41,67 18,9 103,54 117,99 |  | 6,0 4,4 23,7 28,1 |
| 25 песка глины бентонита шлака | 27,5 32,25 22,25 38,75 | 27,33 22,08 127,83 146,9 |  | 5,8 4,0 22,4 26,2 |
| Установка сушки песка в потоке горячих газов производительностью 3-5 т/ч | 5,0 | 5,71 |  | 5,7 |
| Установка сушки песка в кипящем слое производительностью , т/ч: 3 10-16 25 | 8,5 30,0 60,0 | 1,8 26,51 46,53 |  | 9,5 8,7 7,8 |
| Установки сушки песка вертикальные производительностью 3 т/ч | 9,05 | 1,08 |  | 1,4 |
| Дробление и помол шахтовых и формовочных материалов |  |  |  |  |
| Дробилки шоковые производительностью, т/ч до 5 10-13 | 1,15 4,0 | 2,9 9,14 | 2,7 3,6 |  |
| Дробилки конусные производительностью 20-30 т/ч | 7,5 | 10,4 | 5,0 |  |
| Дробилки молотковые производительностью до 5 т/ч | 3,01 | 5,35 | 4,9 |  |
| Дробилки валковые производительностью 3,5 т/ч | 2,0 | 3,15 | 4,0 |  |
| Дезинтегратор для помола глины, д.1350 мм | 6,25 | 4,25 | 2,2 |  |
| Бегуны для помола глины производительностью, т/ч: 3-5 8-10 | 1,7 1,95 | 0,58 1,69 | 0,8 0,9 |  |
| Мельница паровая производительностью до 1 т/ч | 1,2 | 1,94 | 10,0 |  |
| Мельница молотковая производительностью до 2 т/ч | 4,0 | 3,75 | 8,0 |  |
| Сепарация, смешение и дозирование формовочных материалов |  |  |  |  |
| Грохоты качающихся вибрационные и инерционные с рабочей площадью, м² 1 2 3 | 2,0 3,2 4,45 | 5,5 8,44 11,4 | - - - |  |
| Сито вибрационное грубой очистки производительностью, м³/ч 25 40 63 100 160 240 | 6,0 9,0 14,0 21,5 32,0 41,0 | 11,1 17,78 28,05 44,44 71,1 106,67 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |  |
| Сито вибрационное тонкой очистки производительностью, м³/ч 25 40 63 100 160 240 | 2,0 2,4 4,0 5,7 10,5 14,0 | 5,56 9,03 13,89 22,22 35,56 53,33 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 |  |
| Сито плоское вибрационное производительностью, м³/ч 160 250 | 11,0 16,5 | 71,1 111,1 | 5,0 5,0 |  |
| Сито плоские механические качающиеся производительностью, 3-4 т/ч | 2,0 | 6,25 | 7,0 |  |
| Сито -бурат производительностью, т/ч 1,5 3,0 | 0,9 1,4 | 0,69 1,33 | 1,8 1,7 |  |
| Сито барабанные (полигональные) производительностью, т/ч 4-6 | - | 4,17 | 4,0 |  |
| Смесители периодического действия с вертикально вращающимися катками (бегуны) производительностью до 50 т/ч | 5,0 | 6,25 | 1,0 |  |
| Смесители периодического действия с горизонтально вращающимися катками (центробежные) производительностью до 60 т/ч | 9,0 | 10,4 | 1,2 |  |
| Смесители тарельчатые (бегуны) производительностью до 20 т/ч | 6,0 | 1,67 | 0,6 |  |
| Бункеры формовочных смесей | 1,1 | 1,94 | - |  |
| Бункеры песка | 1,6 | 0,43 | - |  |
| Бункера глины | 0,85 | 1,06 | - |  |
| Тарельчатый питатель | 0,8 | 0,625 | - |  |
| Питатели лотковые | 0,7 | 0,46 | - |  |
| Транспортеры горелой земли | 2,0 | 1,67 | - |  |

Примечания:

1. К массе выделенной сушильным оборудованием пыли добавляются вредные компоненты, образующиеся при сжигании топлив (см. Приложение 1).

2. При просеивании материалов с температурой более 50 ºС выделения пыли увеличивается на 20-25 %.

Таблица 18.

Данные по выделению вредных веществ в воздушную среду из стержневых, формовочных и оболочковых смесей

| Состав смеси | Сплавы | Способ литья | Приготовление смесей, изготовление и отверждение стержней, форм, ОБОЛОЧЕК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование, параметры, операции | Выделяющееся вредное вещество | Количество |
| Песчаные смеси |  |  |  |  |  |
|  | Алюминиевые сплавы | Литье в разовые песчаные формы. Литье в кокиль с песчаными стержнями | Сита, бегуны, смесители, вручную стержневые ящики | Углеводороды | 10% от нормы расхода уайт-спирита |
|  | Магниевые сплавы | Литье в разовые песчаные формы | - | - | - |
|  | - | - | - | формальдегид углеводорода | 0,005 г/кг 10% от нормы расхода Уайт-спирита |
|  | Магниевые сплавы | Литье в разовые формы | Сита, бегуны смеситель НО-90; вручную стержневые ящики | формальдегид | 0,06г/кг |
|  | Алюминиевые сплавы, бронзовые сплавы, чугуны | - | Смеситель СМ100 Т20-70ºС Корковые машины КМ КН-1М Т250-500º | фенол формальдегид этанол | 0,026 г/кг 0,001 г/кг 20% - приготовление смеси 35%-изготовление оболочек |
|  | Титановые сплавы | Литье в уплотняемые графитовые формы | Сито «Бурат», бегуны; вручную, пневмотрамбовкой | Приготовление смеси: Этанол Фенол Формальдегид Изготовление форм: Этанол Фенол Формальдегид | 20% от нормы расхода 0,104 г/кг 0,005 г/кг 15% от нормы расхода 0,083 г/кг 0,004 г/кг |
|  | Титановые сплавы | Литье в оболочковые формы со стержнями | Машины ЛОФ-1М Т-400ºС | Приготовление смеси: пыль (графит+пульвер-смеси бакелит) Изготовление форм, стержней фенол формальдегид окись углерода метанол | 0,6 г/кг 12,48 г/кг 0,71 г/кг 11,42 г/кг 0,1 г/кг |
|  | - | Литье в кокиль с песчаными стержнями; литье в кокиль направленной кристаллизацией | Бегуны смесители Вручную, стержневые ящики | формальдегид | 0,005 г/кг |
|  | Чугуны. алюминиевые сплавы | Литье центробежное; литье в разовые песчаные формы | - | формальдегид углеводороды | 0,006 г/кг 10% от нормы расхода уайт-спирита |
|  | Магниевые сплавы Алюминиевые сплавы | Литье в разовые песчаные формы Литье в кокиль с песчаными стержнями | Сита, бегуны, смесители, нагреваемые стержневые ящики Т-220-260ºС | Этанол фенол формальдегид | 20% от нормы расхода при приготовлении смесей 35%-при изготовлении стержней 0,13 г/кг 0,013 г/кг |
|  | - Чугуны | литье в кокиль с песчаными стержнями Литье в разовые песчаные формы | Сита, бегуны, смесители Полуавтомат РВ-4 Нагреваемые стержневые ящики Т-220-260ºС | фенол формальдегид этанол | 0,026 0,1 20% -приготовление смесей 35%-изготовление стержней |
|  | Алюминиевые сплавы | Литье кокиль с песчаными стержнями | Автомат НВ2742 При изготовлении и отверждении стержней Т-200-250ºС | формальдегид | 0,018 г/кг |
|  | Алюминиевые сплавы Магниевые сплавы | Литье в разовые песчаные формы Литье в кокиль направленной кристаллизацией | Бегуны, смесители Вручную пневмотрамбовкой | аммиак | 0,03 г/кг |

Продолжение таблицы 18

| Сушка, прокалка |  |  | Заливка металла |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, параметры, операции | Выделяющееся вредное вещество | Кол-во | Оборудование, параметры, операции | Выделяющееся вредное вещество | Кол-во |  |
| Камерные печи, вертикально-горизонтальные конвеерные сушила | окись углерода, углеводороды | 0,013 г/кг 90 % от нормы расхода уайт- спирита | Ковшом, на плацу, в горизонтальном или вертикальном автоклавах под давлением через дозатор «Дозаматик» | окись углерода | 0,005 г/кг | Количество кварцевой смеси, выделя-ющейся из песка суммарно по всем стадиям его подготовки (размол, сушка, просев составляет 4,5 г/кг |
| - | - | - | Ковшом, вручную | окись углерода, сернистый ангидрид | 0,005 г/кг 2,6 г/кг | Количество пыли квадрцевой, выделя-ющейся при приго-товлении смеси в бегунках и смесителях составляет 0,98 г/кг |
| Т-180-210ºС | - | окись углерода, аммиак формальд-егид метанол, углево-дороды | 027 /кг 0,027 г/кг 0,021 г/кг 0,1 г/кг 90% от нормы расхода Уайт-спирита | - | аммиак - 2,24 г/кг окись углерода - 0,043 г/кг формальдегид -0,016 г/кг окислы азота-0,003 г/кг метанол - 0,1 г/кг сернистый ангидрид - 2,7 г/кг |  |
| ХТС | окись углерода аммиак формальдегид метанол | 0,027 г/кг 0,023 г/кг 0,021 г/кг 0,1 г/кг | ковшом, вручную | аммиак окись углерода формальдегид окислы азота метанол | 3,13 г/кг 0,03 г/кг 0,022 г/кг 0,003 г/кг 0,1 г/кг |  |
| - | фенол формальдегид этанол | 0,13 г/кг 0,013 г/кг 45% от нормы расхода | Раздаточные печи Ковшом, вручную | окись углерода фенол формальдегид метанол | 0,09 г/кг 0,14 г/кг 0,07 г/кг 0,26 г/кг |  |
| Сушка формы: Сушильные камеры от 250 ºС Прокалка формы: Агрегат АПГФ-1000 Тмах-1000ºС | фенол окись углерода формальдегид фенол формальдегид метанол окись углерода | 1,28 г/кг 6,3 г/кг 0,28 г/кг 0,23 г/кг 0,1 г/кг 0,46 г/кг 80 г/кг | ДВЛ-250 ПИАТ-833Д |  |  | Количество пыли, выделя-ющейся из графита суммарно по всем стадиям его подготовки (рассев, деление, сушка) составляют 32 г/кг; количество пыли графита выделя-ющихся при изготовлении форм, оболочек - 4,16 г/кг; количество пыли графита, выделя-ющейся при выбивке форм, стержневой составляет 3,88 г сухого остатка смеси |
| Агрегат АПГФ -1000 Тмах -1000ºС | фенол формальдегид метанол окись углерода | 0,36 г/кг 0,16 г/кг 0,7 г/кг 80 г/кг | ДВЛ-250 НИАТ-833Д |  |  |  |
| Камерные, вертикально-горизонтально-конвеерные сушила Т-180-210ºС | аммиак формальдегид метанол окись углерода | 0,023 г/кг 0,021 г/кг 0,1 г/кг 0,08 г/кг | автоматически через металопровод | аммиак окись углерода формальдегид окислы азота метанол | 2,24 г/кг 0,043 г/кг 0,016 г/кг 0,003 г/кг 0,1 г/кг |  |
| - | окись углерода аммиак формальдегид метанол углеводороды | 0,027 0,023 0,021 0,1 90% от нормы расхода уайт-спирита | В изложницы: ковшом, вручную, под давлением | аммиак окись углерода формальдегид окислы азота метанол | 3,13 г/кг 0,06 г/кг 0,022 г/кг 0,003 г/кг 0,1 г/кг |  |
| Нагреваемая остнастка: стержневые ящики, Т220-260ºС | фенол формальдегид этанол | 0,13 г/кг 0,013 г/кг 45% от нормы расхода | Ковшом, вручную под давлением | фенол формальдегид метанол окись углерода | 0,14 г/кг 0,07 г/кг 0,26 г/кг 0,09 г/кг |  |
| Нагреваемая оснастка Т-220-260ºС | фенол формальдегид метанол | 0,13 0,013 45% от нормы расхода | Ковшом, вручную | - | - | - |
| Камерная сушила Т150-180ºС | формальдегид фурфурол аммиак окись углерода | 0,13 г/кг 0,382 г/кг 0,026 г/кг 0,027 г/кг |  |  |  |  |
| Сушка на воздухе | аммиак | 0,03 г/кг | Ковшом вручную автоматически через металлопровод | аммиак | 0,18 г/кг |  |

Примечания:

1. Основой всех песчаных смесей является кварцевый песок-100%. Количество кварцевой пыли, выделяющейся из песка, суммарно по всем стадиям его подготовки (размол, просев, сушка) составляет 4,5 г/кг. Количество кварцевой пыли, выделяющейся при приготовлении смесей в бегунах, смесителях составляет 0,98 г/кг.

2. Основой всех графитовых смесей является графит-100%. Количество пыли, выделяющейся из графита суммарного по всем стадиям его подготовки (рассев, дробление, сушка) составляет 32 г/кг, количество пыли графита, выделяющейся при приготовлении форм оболочек -4,16 г/кг, выделяющейся при выбивке форм, стержней - 3,88 г/кг сухого остатка смеси.

Таблица 19.

Данные для расчета количества вредных веществ, выделяющихся в воздушную среду из различных модельных составов

| Марка, состав модельной массы | Приготовление модельной массы |  | Изготовление моделей, сварка в блоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выделяющееся вредное вещество | Количество | Выделяющееся вредное вещество | Количество |
| ПСБО; парафин, стеорин | углеводороды окись углерода аэрозоль углеводородов | 0,45г/кг 0,18г/кг 0,288 г/кг | Изготовление моделей окись углерода углеводороды аэрозоль углеводородов Зачистка и сборка в блоки окись углерода углеводороды аэрозоль углеводородов | 1,02 г/кг 0,18 г/кг 0,43 г/кг 0,23 г/кг 0,44 г/кг 0,36 г/кг |
| - | углеводороды окись углерода аэрозоль углеводородов | 12,3 г/с*м² 5,0 г/с*м² 8,0г/с*м² | углеводороды окись углерода аэрозоль углеводородов | 0,41 г/кг 1,46 г/кг 0,79 г/кг |
| ПВТК: парафин воскресенье канифоль | углеводороды аэрозоль углеводородов | 17,07 8,0 | Окись углерода углеводороды аэрозоль углеводородов | 0,22 0,42 0,2 |
| КПЦ: канифоль, парафин, церезин | углеводороды аэрозоль углеводородов | 3,45 8,0 | Окись углерода углеводороды аэрозоль углеводородов | 0,11 0,3 0,14 |
| Р-3: парафин, церезин, воск буроугольный | Углеводороды аэрозоль углеводородов окись углерода | 3,45 8,0 1,15 | Аэрозоль углеводородов Окись углерода | 55,62 2,5 |
| ВИАМ-102: воск буроугольный, торфяной, парафин, триэтеноламин | Углеводороды окись углерода аэрозоль углеродов Триэтеноламин | 32,33 4,07 8,0 5,57 | Углеводороды окись углерода аэрозоль углеродов Триэтеноламин | 0,16 0,62 0,19 0,1 |
| ВИАМ-102 | Углеводороды окись углерода аэрозоль углеродов Триэтеноламин | 32,33 4,07 80,7 5,57 | Аммиак окислы азота углеводороды окись углерода Триэтаноламин | 3,1 0,53 0,31 2,52 0,05 |
| Мочевина | Аммиак окись углерода окислы азота | 4571,34 3799,07 95,2 | - | - |
| Мочевина, селитра, трансформаторное масло | Аммиак Окись углерода Окислы азота | 4571,34 3790,07 571,18 | Аммиак аэрозоль масла окислы азота окись углерода | 18,89 0,88 3,15 21,33 |

Продолжение таблицы 19

| Удаление модельной массы |  |  | Применяемые стержни |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ удаления | Выделяющееся вредное вещество | Количество | Состав стержневой массы | Выделяющееся вредное вещество | Количество |  |
| В собственной массе при 90-100ºС Удаление остатков воздухом при 200ºС | Углеводороды Окись углерода Аэрозоль углеводородов Этилсиликат Этанол | 0,28 г/кг 0,55 г/кг 12,68 г/кг 0,52 г/кг 9,96 г/кг |  |  |  | Выделение вредных веществ из остатков модельной массы при прокалке блоков учтено в т.3 гр.12 |
| Горячий воздух | Углеводороды Окись углерода Аэрозоль углеводородов Этилсиликат Этанол | 0,66 0,11 2,54 0,21 3,98 | Приготовление стержневой массы мочевина калиевая селитра Изготовление стержней стержневая масса касторовое масло | окись углерода окислы азота аммиак окись углерода окислы азота аммиак аэрозоли масла | 3799,0 571,18 4571,34 21,33 3,15 18,89 0,83 | Выделения из оболочковой формы |
| В собственной массе при 140-150ºС | Углеводороды Окись углерода Аэрозоль углеводородов Этанол | 17,06 4,26 8,0 171,55 | - | - | - | - |
| В горячей воде при 90-100 ºС | Окись углерода углеводороды аэрозоль углеводородов | 1,15 3,45 8,0 | - | - | - | - |
| В собственной массе при 160-180ºС | Углеводороды Аэрозоль углеводородов Окись углерода | 3,45 8,0 1,15 |  |  |  |  |
| В собственной массе при 100-110ºС | Углеводороды окись углерода аэрозоль углеродов Триэтеноламин | 32,33 8,0 4,07 5,57 | Приготовление стержневой смеси мочевина Изготовление стержней мочевина полисилоксановая смазка | окись углерода аммиак окись углерода аммиак | 3799 4571,34 44,4 53,42 |  |
| В горячей воде при 95-100ºС | Углеводороды окись углерода аэрозоль углеродов Триэтеноламин | 32,33 4,07 8,0 5,57 | Формовка стержней Электрокорунь, маршалит, графит, этиленликат, полиэтилен | Углеводороды | 0,47 г/кг |  |
| - | - | - |  | Обжиг стержней углеводороды окись углерода сажа | 2,05 4,48 1,2 |  |
| В проточной воде при 25-30ºС | Углеводороды аэрозоль углеводородов Окись углерода | 32,33 8,0 4,07 | - | - | - | - |

Таблица 20.

Состав газовыделений из песчано-смоляных смесей при обезвреживании и термодеструкции

| Смола | ТºС | Количество выделяющихся веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метанол | суран | Метил фуран | осензол | толуол | форфурол | фенол | Фурфо-риловый спирт | крезолы, ксилеполы | СО |
| КФ-30 | 20 750 1000 | 150 54 67 | - 65 65 | - 28 следы | - - 41 | - - 12 | 1,4 - - | - - 17 | 1,8 - - | - - - | - 290 7000 |
| Фуритол -∞ | 20 750 1000 | 3,1 29 следы | - 85 16 | - 19 следы | - 491 810 | - 56 45 | 0,21 - - | 0,16 306 16 | 1,6 - - | - 102 6 | - 2030 5040 |
| Фуран-1 | 20 750 1000 | 0,42 80 следы | - 168 следы | - 148 следы | - 480 495 | - 49 42 | 0,95 12 - | 0,10 72 13 | 1,1 - - | 0,10 72 13 | - 2530 7200 |

Таблица 21.

Содержание токсичных веществ, выделяющихся при термодеструкции песчано-смоляной смеси на основе связующего СФ-015

| Компонент | Содержание токсичных веществ, мг/г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в токе при ТºС |  | в токе воздуха при ТºС |  |
|  | 700 | 1000 | 700 | 1000 |
| Этанол | 0,53 | 0,37 | 0,296 | 0,280 |
| Толуол | 0,36 | 0,077 | 0,014 | 0,018 |
| И-ксилол | 0,25 | 0,25 | - | - |
| Фенол | 1,98 | 0,24 | 0,036 | 0,046 |
| О-крезол | 1,78 | 0,18 | - | - |
| П-крезол | 1,01 | 0,16 | - | - |
| 2,4-ксилепол | 0,33 | - | - | - |
| 2,6-ксилепол | 0,68 | - | - | - |
| Водород |  | 0,63 | - | 0,124 |
| СО2 |  | 0,42 |  | 197,4 |
| СО |  | 3,86 |  | 6,91 |
| Метан |  | 2,60 |  | 1,05 |

Таблица 22.

Выделение пыли при первичной очистки литья черных металлов

| Процесс очистки и технологическое оборудование | Минимальный объем отсасываемого воздуха, тыс.м³/ч | Выделение пыли при очистке литья |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чугунного |  | стального |  |
|  |  | г/сек | кг/т отлив | г/сек | кг/т отлив |
| Дробеметная очистка |  |  |  |  |  |
| Барабаны очистные дробеметные: для отливок массой до 25 кг для отливок массой до 80 кг для отливок массой до 400 кг | 4,0 8,0 15,0 | 7,78 17,78 39,17 | 9,3 12,8 20,1 | 5,86 13,39 24,44 | 14,0 19,3 31,4 |
| Камеры очистные дробометные: малые с объемом до 2м³ средние с объемом до 10 м³ большие с объемом до 80 м³ | 6,0 11,0 30,0 | 9,17 18,36 46,64 | 11,0 13,2 24,0 | 6,89 13,78 35,056 | 16,5 19,8 36,1 |
| Столы очистные дробеметные: для отливок массой до 150 кг для отливок массой до 300 кг для отливок массой до 600 кг | 7,0 8,0 8,0 | 9,72 11,1 13,33 | 23,3 25,0 29,1 | 7,33 8,36 10,028 | 34,7 37,5 43,6 |
| Машины дробеметные периодического и непрерывного воздействия: для отливок массой до 25 кг для отливок массой до 400 кг | 6,0 15,0 | 9,17 25,0 | 6,9 12,8 | 6,89 18,78 | 10,3 19,3 |
| Камеры очистные дробеметные непрерывного действия: для мелкого и среднего литья для крупного литья | 6,0 30,0 | 33,33 50,0 | 6,0 2,8 | 25,056 37,5 | 9,1 4,2 |
| Дробеструйная очистка |  |  |  |  |  |
| Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими снаружи, диаметр сопла 6-8 мм: тупиковые проходные | 4,0 15,0 | 6,67 21,5 | 8,0 12,4 | 5,028 16,17 | 12,1 19,3 |
| Камеры очистные дробеструйные обслуживаемые рабочими находящимися внутри камеры, диаметр сопла 10-12 мм: тупиковые проходные | 8,0 35,0 | 12,89 49,58 | 18,5 25,5 | 9,69 37,28 | 27,9 38,4 |
| Камеры очистные дробеструйные двухосные с вращающимися подвесками: для мелкого и среднего литья для крупного литья | 6,0 30,0 | 9,67 50,64 | 8,7 26,1 | 7,25 38,1 | 13,0 39,3 |
| Галтовка |  |  |  |  |  |
| Барабаны очистные галтовочные: для отливок массой до 10 кг для отливок массой до 40 кг для отливок массой до 100 кг | 2,0 6,0 12,0 | 1,67 8,33 40,0 | 3,0 7,5 24,0 | 1,25 6,28 30,06 | 4,5 11,3 36,1 |
| Механическая зачистка отливок |  |  |  |  |  |
| Станки обдирочно-шлифовальные со станционным кругом | 2,0 | 0,28 | - | 0,22 | - |
| Станки обдирочно-шлифовальные подвески | 0,9 | 0,083 | - | 0,056 | - |
| Столы очистки и обрубки изделий | 4,0 | 0,64 | - | 0,5 | - |

Таблица 23.

Выделение вредных веществ при выбивке форм и стержней

| Оборудование | Расчетный объем аспирации при боковой панели с трех сторон, тыс.м³/ч | Вредные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль |  | Оксид углерода |  | Оксид серы |  | Оксиды азота |  | Аммиак |  |
|  |  | кг/ч | кг/т | кг/ч | кг/т | кг/ч | кг/т | кг/ч | кг/т | кг/ч | кг/т |
| Подвесные вибраторы при высоте опоры на решеткой не более 1 м | 7,0 | 14,6 | 9,7 | 1,8 | 1,20 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 |
| Решетки выбивные эксцентриковые, мод.421 Тоже, мод.423 | 5,0-5,4 8,0-8,6 | 6,0 7,0 | 3,6 4,1 | 1,6 1,8 | 0,94 0,98 | 0,05 0,055 | 0,029 0,3 | 0,35 0,40 | 0,17 0,18 | 0,59 0,64 | 0,28 0,29 |
| Решетки выбивные инерционные, мод. 31211 То же, мод.31212 То же, мод. 31213 | 10,0-12,0 15,0-18,0 20,0-25,0 | 6,0 7,0 9,0 | 3,6 4,1 4,7 | 1,6 1,8 2,0 | 0,94 0,98 0,99 | 0,050 0,055 0,061 | 0,029 0,030 0,031 | 0,35 0,40 0,43 | 0,17 0,18 0,19 | 0,59 0,64 0,75 | 0,26 0,29 0,31 |
| Решетки выбивные инерционные мод.31214 То же мод. 31215 Тоже мод. 31216 То же мод.31217 Тоже мод. 31218 Тоже мод. 31219 То же мод. МР-120 | 25,0-26,0 28,0-30,0 30,0-35,0 40,0-45,0 55,0-60,0 70,0-80,0 10,0-10,5 | 12,0 17,0 25,5 37,3 55,0 87,0 20,2 | 5,5 6,4 7,8 9,6 10,7 11,8 6,9 | 2,2 2,7 3,4 4,6 6,3 9,3 2,9 | 1,02 1,05 1,11 1,21 1,37 1,63 1,06 | 0,065 0,085 0,108 0,144 0,206 0,311 0,091 | 0,031 0,031 0,032 0,035 0,037 0,042 0,031 | 0,51 0,60 0,74 0,99 1,67 1,98 0,64 | 0,19 0,20 0,21 0,24 0,25 0,34 0,20 | 0,86 1,11 1,42 2,65 2,85 4,31 1,18 |  |

Таблица 24.

Выделение вредных веществ процессами и оборудованием термических цехов

| Процесс, оборудование | Выделение вредных веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | количество |
| 1. Соляные ванны - нагрев под закалку врасплавах хлористого бария, натрия и калия - охлаждение и отпуск стальных деталей в смесях их углекислого натрия, хлористого натрия и углекислого калия - цианирование низкотемпературное - цианирование высокотемпературное | аэрозоли хлористый водород аэрозоли аэрозоли цианистый водород аэрозоли цианистый водород | г на 1 кг нагреваемого металла - г на 1 кг обрабатываемых деталей г на 1 кг обрабатываемых деталей | 0,35 0,12 0,25 0,25 0,20-0,40 0,36 0,20-0,40 |
| 2. Масляные баки и ванны: - закалка - отпуск | Аэрозоли и пары масла - | - - | 0,06-0,15 0,07-0,10 |
| 3. Очистные и дробеметные установки периодического непрерывного действия | пыль металлическая окалина | г на 1кг обрабатываемых деталей | 3,0-4,0 |
| 4. Установки для нанесения антицементационных покрытий | пары бензола и толуола | - | 2,0 |