Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий

Глава 1. Общие положения

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий рекомендуется для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве железобетонных изделий.

Методика позволяет производить расчеты выбросов (г/сек, т/год) вредных веществ в атмосферу от предприятий по производству железобетона.

Глава 2. Расчет выбросов от предприятий по производству железобетона

2. Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от заводов по производству железобетона зависит от принятой схемы организации работ, условие обеспечения производства сырьем и материалами, их переработки и доведения до рабочего состояния, а также от видов применяемых технологического процесса и оборудования.

3. Структура завода по производству железобетона.

Заводы по производству железобетона в зависимости от изготовляемой продукции подразделяются на заводы железобетонных конструкций (ЖБК), железобетонных изделий (ЖБИ), на которых кроме основной продукции производятся бетонная смесь и растворы. По аналогичной технологии работают заводы крупнопанельного домостроения (КПД) и домостроительные комбинаты (ДСК).

В зависимости от объема работ, сырья и материалов, подъездных путей, от климатических условий и других факторов заводы подразделяются на:

- стационарные;

- сборно-разборные и передвижные;

- постоянные или временные;

- для обслуживания всего строительства или нескольких участков;

- для обеспечения строительства товарным бетоном в определенном радиусе или на отдельной территории.

Типовой завод постоянного действия включает в себя:

1) склады заполнителей, состоящие из приемных устройств, машин разгрузки вагонов и штабелирования, устройств подачи материалов из штабелей в бетоносмесительный узел и подогрева заполнителей в зимних условиях. При использовании некондиционных заполнителей склад снабжается дробильно-сортировочной установкой;

2) склады цемента, в состав которых входит приемные устройства, оборудование для разгрузки вагонов, перемещения цемента в силосы хранения и подачи его в бетоносмесительный узел;

3) бетоносмесительные установки, состоящие из подъемно-транспортного оборудования для подачи заполнителей и цемента, резервуаров для воды, дозаторов, бетономешалок и устройств для выдачи готовой смеси;

4) оборудование для изготовления арматурных каркасов и сеток, конструкций и изделий, формовочные станы, пропарочные камеры, а также подъемно-транспортное оборудование, магистральные сети энергоносителей, в отдельных случаях котельную и компрессорную.

Кроме основного производства в состав завода входят складские помещения, цехи ремонта основного технологического оборудования, конторские помещения и др.

Характеристика источников выделения и выбросов загрязняющих веществ указаны в таблице приложении 1 к настоящей Методики.

4. Характеристика производства и виды бетонных изделий

Сборные железобетонные изделия и конструкции, как правило, состоят из металлической арматуры, бетона и закладных деталей.

Арматура изготовляется из арматурной стали определенных классов в арматурном цехе. Механическая обработка стали для арматурных изделий включает правку, отмеривание, резку и сварку стали в виде гнутых стержней и сеток, изготовление монтажных петель и другие операции.

Использование машин для выполнения этих работ позволяет механизировать и автоматизировать основные переделы механической обработки стали арматурного производства.

Бетонные смеси изготовляются в бетоносмесительном узле путем смешения компонентов (вяжущего, заполнителя и затвердителей) в бетономешалке (бетоносмесителе).

Марка бетонной смеси подбирается в зависимости от марки бетона. Формование сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций производится в формовочном цехе и включает операции: укладка бетонной смеси, ее уплотнение, формообразование, пропарка изделий, а также отделка их лицевых поверхностей.

Бетон – искусственный камневидный строительный материал, представляющий собой затвердевшую смесь вяжущих, заполнителей и добавок (затвердителей).

Применяемые в строительстве бетоны классифицируются по следующим признакам:

1) по основному назначению - конструкционные, специальные (жаростойкие, химически стойкие) и т.д.;

2) по виду вяжущего - цементные, силикатные, шлаковые, известковые, полимербетоны и т.д.;

3) по виду заполнителей - плотные, пористые (легкие бетоны) на специальных заполнителях и т.д.;

4) по структуре - плотные (тяжелые бетоны), поризованные, ячеистые, крупнопористые и т.д.

5. Характеристика сырья.

Качественные и количественные характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, во многом зависят от качества, месторождения, структуры и химического состава минеральных материалов, применяемых в производстве бетонов.

Цемент. Основное вяжущее бетонов - цемент. Основными видами цемента являются портландцемент, портландцемент с минеральными добавками и шлакопортландцемент марок 300-500. Тонкость помола по остатку на сите №008 не должна превышать 15% массы просеянного цемента. Содержание в клинкере SO3 должно быть не более 3.5%, MgO - не более 5%. Начало схватывания не ранее 45 мин, конец - не более 10 ч.

Щебень, гравий. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов применяются гравий или щебень из изверженных метаморфических и осадочных пород и щебень из доменного шлака.

Щебень, гравий и щебень из гравия должны применяться в виде фракций от 5 до 10, от 10 до 20, от 20 до 40 и от 40 до 70 мм. Содержание в щебне зерен слабых и выветренных пород не должно превышать 10%. Разрешается применять щебень из карбонатных пород марки 400, если содержание в нем зерен слабых пород менее 5% (к слабым породам относятся породы с прочностью на сжатие в водонасыщенном состоянии менее 20 МПа).

Наличие глины в виде отдельных комьев в количестве более 0,25% или пленки, обволакивающей зерна заполнителей, не допускается.

Песок. Пески, применяемые для изготовления бетона могут использоваться в естественном состоянии (природными), фракционированными или обогащенными. Допускается применение песков, полученных только дроблением и фракционированием горных пород.

Смазки. Для смазки форм применяются смазки типа эмульсионных, масляных и консистентных. Характеристика смазок представлена в таблице приложении 2 к настоящей Методики.

Кроме перечисленных в таблице видов смазки применяются: петролатумно-керосиновая смесь из 1 части петролатума и 2,5 части керосина, солидол или автол в смеси с керосином в соотношении 1:1, а также смесь кулисного и машинного масел в соотношении 1:1. Смазка наносится из расчета 150 г на 1 м2.

6. Расчет выбросов пыли от основного технологического оборудования

Количество пыли, выбрасываемой при работе дозаторных устройств, бетоносмесителей, при перекачивании цемента пневмотранспортом, определяется по формуле:

, г/с, (1)

где: С – средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа, г/м3 (ориентировочно можно принять по таблице приложении 3 к настоящей Методики.);

V – средний объем выхода загрязненного газа, нм3/с;

– степень очистки пыли в установке, доли единицы.

При перекачивании цемента и других материалов пневмотранспортом начальная концентрация определяется по формуле:

, г/нм3, (2)

где: Q – общее количество материала в воздухе, поступающем в пылеуловитель после разгрузочного устройства, кг/ч;

V – расход воздуха на перекачку, нм3/ч.

Усредненная концентрация пыли у источника выделения составляет:

1) при перекачивании цемента пневмотранспортом - 8,2 г/м3, удельное выделение пыли цемента - 0,8 кг/т, количества пыли, выделяющееся при подаче цемента пневмотранспортом - 9,5 кг/ч;

2) от весовых дозаторов, бетоносмесительных установок - 3,2 г/м3, удельное выделение пыли цемента - 1,33 кг/т, количества пыли, выделяющееся при подаче цемента пневмотранспортом - 3,5 кг/ч.

Для отдельных видов оборудования, процессов бетоносмесительного узла и складов хранения валовые выбросы можно определить, используя метод расчета по удельным показателям.

В тех случаях, когда в качестве удельного показателя принимается выделение загрязняющих веществ от рассматриваемого процесса (оборудования) в единицу времени (кг/ч), расчет ведется по формуле:

, т/год, (3)

q – удельный показатель пылевыделения, кг/ч (согласно таблице в приложении 4 к настоящей Методики);

Т – время работы технологического процесса (оборудования).

В случае использования в качестве удельного показателя выделение пыли на единицу расхода сырья и материалов расчет ведется по формуле:

(4)

где: q – удельный показатель пылевыделения, кг/т (согласно таблице в приложении 4 к настоящей Методики);

В – общее количество сырья или материалов, используемых в технологическом процессе на единицу оборудования, т.

Если процессы выброса пыли отвечают условиям, изложенным в пункте 4 настоящей Методики, в формулах (3) и (4) следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц.

Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий

Источники выделения и основные виды загрязняющих веществ завода по производству железобетона

| Цех, отделение, участок | Источник выделения загрязняющих веществ | Вид загрязняющего вещества | Тип выброса (как правило) |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад хранения цемента | Пост разгрузки железнодорожных вагонов | Пыль цемента | Неорганизованный выброс |
|  | Силосы хранения цемента (пневмотранспорт) | То же | Выхлопные трубы пылеуловителей |
|  | Разгрузка силосов в автотранспорт | То же | То же |
| Склад хранения инертных материалов | Пост разгрузки железнодорожных вагонов | Пыль материалов | Неорганизованный выброс |
|  | Пост разгрузки автотранспорта | Пыль материалов, выхлопные газы | То же |
|  | Грохот | Пыль материалов | Выхлопные трубы пылеуловителей |
|  | Узел пересыпки в бункеры хранения и сушки | То же | То же |
|  | Узлы пересылок с транспортеров на транспортеры | То же | То же |
| Бетоносмесительный узел | Расходные бункеры цемента (пневмотранспорт) | Пыль цемента | То же |
|  | Бетоносмесители и дозаторы цемента | То же | Выхлопные трубы вентиляции |
|  | Узлы пересылок с транспортера в течку, расходные бункеры и дозаторы | Пыль инертных материалов | То же |
|  | Отсос от дозаторов и бункеров | То же | То же |
| Формовочный цех | Пост опорожнения железнодорожных цистерн и хранения смазок | Углеводороды | Неорганизованный выброс |
|  | Баки - смесители подогрева смазок | То же | То же |
|  | Пост смазки форм | То же | То же |
| Арматурный цех | Станки протяжки и резки арматурной стали цех | абразивно-металлическая пыль | Выхлопные трубы пылеуловителей |
|  | Установки гнутья арматурной стали, правки и резки | металлическая пыль, ржавчина, окалина | То же |
|  | Установки изготовления (сварки) арматурных сеток | оксиды железа, марганца и т.д. | То же |
|  | Установки изготовления арматурных каркасов | То же | То же |
|  | Посты ручной и полуавтоматической сварки | То же | Выхлопные трубы вентиляции |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий

Состав смазок для форм

| Вид смазки | Компоненты смазок |  | Расход на 1м2, г | Способ нанесения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | содержание, % по массе |  |  |
| Обратная эмульсия | Эмульсол кислый синтетический (ЭКС) (ТУ 38 101536-80) | 20 |  | Через форсунку |
|  | Насыщенный раствор извести при 50-60°С | 80 |  |  |
|  | Эмульсол кислый синтетический (ЭКС) | 20 |  | Тоже |
|  | Насыщенный раствор извести при 50-55°С | 70-75 |  |  |
|  | Соляровое масло | 5-10 |  |  |
| Прямая эмульсия | Эмульсол кислый синтетический (ЭКС) | 10 |  | Тоже |
|  | Кальцинированная сода | 1 |  |  |
|  | Вода | < 89 |  |  |
| Масляная | Отработанное масло ММО и МИО (ГОСТ 21046-86) | - | 150-200 | Валиком, кистью |
| Консистентная | Технический вазелин | 35 | До | Втирание вручную |
|  | Стеарин | 15 |  |  |
|  | Соляровое масло | 50 |  |  |
|  | Технический вазелин | 70 | До | Тоже |
|  | Стеарин | 30 |  |  |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий

Основные параметры работы наиболее часто применяемых установок очистки газа на предприятиях по производству железобетона

| Цех, участок | Параметры до очистки |  | Установка очистки | Степень очистки , долей | Параметры после очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V, м3/с | С, г/м3 |  |  | V, м3/с | С, г/м3 |
| Цементные силосы | 1,25 | 8,7 | I ступень: циклон ЦН | 0,87 |  | 1,13 |
|  |  |  | II ступень: рукавные фильтры ФВ, ФВК | 0,75 | 1,70 | 0,28 |
| Цементные силосы | 0,56 | 10,1 | I ступень: рукавный фильтр СМЦ-166 | 0,98 | 0,67 | 0,2 |
| Бетоносмесительный узел | 1,5 | 11,3 | I ступень: циклоны ЦН, ЛИОТ, СИОТ | 0,85 |  | 1,7 |
|  |  |  | II ступень: рукавные фильтры СМЦ-166, ФВК | 0,83 | 1,94 | 0,29 |
| Отсос от дозаторов и бетономешалок | 2,31 | 3,2 | I ступень: фильтр БФМ | 0,8 | 2,52 | 0,64 |
| Склад инертных материалов | 1,44 | 11,0 | I ступень: циклоны ЦН, НИИОГАЗ | 0,8 |  | 2,2 |
|  |  |  | II ступень: рукавные фильтры ФВ, ФВК | 0,98 |  | 0,044 |
| Пневмотранспорт песка и глины | 1,25 | 0,5 | I ступень: циклон ЦН-15 | 0,8 |  | 0,1 |
|  |  |  | II ступень: ротоклон | 0,9 | 1,31 | 0,01 |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве железобетонных изделий

Ориентировочные показатели выделения пыли для основных технологических переделов при производстве железобетонных изделий

| Источник выделения | Загрязняющее вещество | Удельный показатель выделения, q |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/ч | кг/т |  |
| Посты выгрузки вагонов и самосвалов грейферными механизмами в приемные ямы | Цемент | 8,3 | 0,08 | Неорганизованный выброс |
|  | Щебень | 9,7 | 0,11 |  |
|  | Песок | 1,8 | 0,03 |  |
|  | Известняк | 2,0 | 0,24 |  |
| Пост выгрузки вагонов в склады хранилища пневмотранспортом | Цемент | 9,4 | 0,8 | Средняя концентрация г/нм |
|  | Песок | 4,7 | 0,4 |  |
| Загрузка автоцистерн |  |  |  | Средняя концентрация: |
| самотеком | Цемент | - | 0,02 | 3,5 г/нм3 |
| пневмотранспортом | Цемент | - | 0,2 | 19,5 г/нм3 |
| Загрузка сыпучих материалов в желоба, питатели и бункеры: | Пыль соответствующего материала |  |  | Средний размер: |
| кусковых материалов |  | 3,0 | 1,0 | 8 мм и более |
| порошковых материалов |  | 7,1 | 2,3 | менее 8 мм |
| Пересыпка на транспортеры: |  |  |  |  |
| кусковых материалов |  | 1,94 | 0,65 | 8 мм и более |
| порошковых материалов |  | 4,3 | 1,43 | менее 8 мм |
| Кабинные укрытия ленточных конвейеров и элеваторов: |  |  |  |  |
| кусковых материалов |  | 1,08 | 0,35 | 8 мм и более |
| порошковых материалов |  | 2,86 | 0,95 | менее 8 мм |
| Комбинированные укрытия в галереях ленточных конвейеров: |  |  |  |  |
| кусковых материалов |  | 1,48 | 0,5 | 8 мм и более |
| порошковых материалов |  | 3,33 | 1,1 | менее 8 мм |